ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕРАВНОВЕСНОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ НА ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТКАНЕЙ

Илюшина С.В., Сергеева Е.А.

Казанский национальный исследовательский технологический университет, Россия, 420015, г. Казань, ул. К.Маркса, 68, strelfy@mail.ru

Производство продукции технического назначения является наиболее быстро развивающимся в текстильной промышленности ведущих мировых стран. Основой интенсивного увеличения объемов выпуска технического текстиля и расширения сфер его применения является активная научно-исследовательская деятельность, на которую направляются значительные финансовые средства и в результате которой появляются многочисленные инновационные разработки [1].

В связи с разнообразием конструктивных и эксплуатационных особенностей различных резинотехнических изделий ассортимент технических тканей, применяемых в производстве данных изделий обширен и специфичен. Большинство синтетических волокон, нитей и тканей отличаются гидрофобностью поверхности, что затрудняет пропитку красителями, модифицирующими растворами и полимерными связующими. Таким образом, для регулирования адгезионной способности, физико-механических характеристик, удешевления технических тканей, а также исключения применения специальных химических адгезивов и антиадгезивов в производствах технических тканей для шинной промышленности и предприятий резинотехнических изделий актуальной является модификация поверхности тканей высокочастотной плазмой пониженного давления.

Неравновесная низкотемпературная плазма (ННТП) позволяет регулировать заданные свойства волокнистых материалов без деструкции. В связи с этим интерес представляет изучение воздействия ННТП на ткани технического назначения, в том числе на основе синтетических и натуральных нитей.

В качестве объекта исследования выступали технические ткани производства ООО «Крез» (г. Елабуга): Чефер (100% х/б) и ТЛ-100 (100% ПЭФ). Данные ткани используются в шинной и резинотехнической промышленностях, следовательно, необходимым является улучшение адгезии этих технических тканей к резине.

Обработка образцов производилась на высокочастотной плазменной установке емкостного разряда, описанной в работе [2]. Оценку поверхностных свойств объектов исследования проводили по изменению водопоглощения тканей согласно стандартному методу по ГОСТ 3816-81.

В таблице представлены значения водопоглощения технических тканей до и после плазменной обработки.

Таблица  - Значения водопоглощения тканей, модифицированных ННТП

| Вид ткани | Водопоглощение, % |  |
| --- | --- | --- |
|  | Без модификации | Обработка ННТП* |
| Чефер | 117 | 165 |
| ТЛ-100 | 94 | 128 |

* Режимы обработки: Чефер - (Ia=0,7 А, Ua=3 кВ, τ=3 мин, аргон), ТЛ-100 - (Ia=0,3 А, Ua=6 кВ, τ=3 мин, аргон)

Согласно таблице после плазменной модификации водопоглощение технических тканей увеличилось, для ткани Чефер на 41%, для ткани ТЛ-100 на 36%.

Увеличение водопоглощения технических тканей после воздействия потока плазмы высокочастотного емкостного разряда пониженного давления может происходить, как за счет расщепления и изменения внутренней структуры обрабатываемых материалов, так за счет изменения свободной энергии поверхности пор и капилляров, так и за счет перестройки характера функциональных связей.

Таким образом, повышение водопоглощения технических тканей, как показывают экспериментальные данные, позволяет рекомендовать плазменную модификацию для улучшения поверхностных свойств технических тканей, в частности, при использовании их в шинной и резинотехнической промышленностях.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Енеке, М. Технический текстиль - рынок с необъятными потенциальными возможностями. – Нетканые материалы. – 2011. -№3 (16). – С. 19-21.

[2] Сергеева, Е.А. Оптимизация  режимов низкотемпературной плазменной обработки высокомодульных полиэтиленовых волокон / Е.А. Сергеева, И. А. Гришанова, С. В. Илюшина // Вестник Казанского технологического университета. – 2010. - №7. - С. 94-98.