УДК 685.34.019.03

И.Ш.Абдуллин, Н.В.Тихонова, Л.Ю. Махоткина. Р.М. Галялутдинова,

ПЛАЗМЕННАЯ ОБРАБОТКА КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ ГИГИЕНИЧЕСКИХ

ХАРАКТЕРИСТИК СВИНОЙ ПОДКЛАДОЧНОЙ КОЖИ

Ключевые слова: обувь, свиная подкладочная кожа, гигиенические свойства, плазменная обработка

Гигиенические свойства обуви обеспечивают необходимый комфорт при носке и зависят от свойств материалов, из которых она изготовлена. В статье рассмотрены гигиенические свойства свиной подкладочной кожи и влияние высокочастотной плазменной обработки на такие ее показатели, как воздухопроницаемость, гигроскопичность, влагоотдача, с целью повышения качества готовой обуви.

Keywords: shoes, pig skin lining, hygienic properties, plasma treatment

Hygienic properties provide the necessary comfort shoes to wear, depending on the properties of the materials from which it is made. The article describes the hygienic properties of pig skin lining and the effect of high-frequency plasma treatment on its indicators such as air permeability, water absorption, water yielding, in order to improve the quality of the finished shoes.

Обувь является одним из товаров, без которого невозможно нормальное функционирование человеческого организма. На сегодняшний день  повышение качества и конкурентоспособности обуви стало важной стратегической задачей всех кожевенно-обувных предприятий страны.

Качество обуви складывается из различных факторов, таких как конструктивные решения, технологии изготовления, свойства материалов, из которых она изготавливается. Удовлетворение этому комплексу требований обеспечивается, прежде всего, физико-механическими и физико-химическими свойствами материалов.

Общие требования к гигиеническим свойствам обуви обусловлены биофизиологическими функциями нижних конечностей человека, поэтому гигиенические свойства обуви характеризуют в основном показателями, обеспечивающими нормальные проявления этих функций стопы: тепло-, влаго- и газообмен, выделения конечных продуктов обменных процессов [1].

Для подкладочных материалов заготовки верха обуви условия носки определяются непосредственным контактом со стопой и меньшим, чем для материалов верха, влиянием факторов окружающей среды. В связи с этим подкладочные материалы должны обладать в большей степени, чем материалы для верха обуви, паро -, (влаго) обменными свойствами, потостойкостью, высоким сопротивлением к истиранию, а также они не должны быть маркими.

В данной статье рассматривается возможность улучшения гигиенических характеристик свиной подкладочной кожи, применяемой в производстве заготовки верха обуви. Одним из перспективных методов совершенствования производства обуви является использование метода объемно-поверхностной модификации высокочастотной плазмой пониженного давления [2].

Модификация свиной подкладочной кожи была осуществлена путем воздействия плазмы в ВЧЕ плазменной установке, описанной в литературе [3]. Параметры обработки следующие: давление P=26,6 Па, расход плазмообразующего газа (аргон) G=0,04 г/с, время обработки образцов t = 2 – 5 мин, мощность разряда варьировалась в следующих пределах  Wp = 0,2 – 1,0 кВт.

Проведены исследования влияния ВЧЕ плазменной обработки гигиенические характеристики свиной подкладочной кожи такие как: воздухопроницаемость, способность поглощать и выделять пары пота, гигроскопичность. влагоотдача. Результаты измерений представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Влияние ВЧЕ плазменной обработки на гигиенические характеристики свиной подкладочной кожи

| Наименование показателя | Контрольный образец | Опытный образец (GAr=0,04 г/с, Р=26,6 Па, Wp=1,0 кВт, t =2 мин.) |
| --- | --- | --- |
| Воздухопроницаемость, мл/см²•ч | 116,7 | 159,0 |
| Способность поглощать пары пота, % | 16,7 | 22,3 |
| Способность выделять пары пота, % | 13,4 | 19,1 |

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод о том, что показатель воздухопроницаемости свиной подкладочной кожи, обработанной в режиме: Wp=1,0 кВт, P=26,6 Па, GAr=0,04 г/с, t = 2 мин, увеличивается по сравнению с контрольным на 27 %, что связано с изменением внутренней структуры материала. Способность свиной подкладочной кожи поглощать пары пота увеличивается на 33%, способность материала выделять пары пота увеличивается на 42 %, что связано с разделением структуры материала натуральной кожи после плазменной обработки в режиме:Wр=1,0 кВт, P=26,6 Па, GAr=0,04 г/с, t=2 мин.

Для определения гигроскопичности образцы были помещены в эксикатор в вертикальном положении и выдерживались в нем в течение 8 ч. Измерялась гигроскопичность в процентах, по увеличению массы образца. Влагоотдача измерялась количеством отданной влаги увлажненным образцом при его высушивании в течение 16 ч при нормальных условиях. Результаты измерений приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Влияние ВЧЕ плазменной обработки на показатели гигроскопичности и влагоотдачи свиной подкладочной кожи (GAr=0,04 г/с, Р=26,6 Па, Wp=1,0 кВт, t =2 мин.)

| Наименование показателя | Контрольный образец | Опытный образец |
| --- | --- | --- |
| Гигроскопичность,% | 13,0 | 17,2 |
| Влагоотдача, % | 16,4 | 22,3 |

Как видно из данных, представленных в таблице 2, при плазменной обработке свиной подкладочной кожи в режиме Wр=1,0 кВт, P=26,6 Па, GAr=0,04 г/с, t =2 мин, наблюдается увеличение показателя гигроскопичности на 36%, а влагоотдачи на 27 %, что связано с изменением характера расположения волокон натуральной кожи после ее обработки.

Анализ результатов показывает, что ВЧЕ плазменная обработка свиной подкладочной кожи в режиме: Wр=1,0 кВт, P=26,6 Па, GAr=0,04 г/с, t=2 мин, позволяет улучшить ее гигиенические характеристики. Увеличиваются такие показатели как: воздухопроницаемость на 27 %, гигроскопичность на 36%, влагоотдача на 27 %, способность поглощать пары пота на 33%, способность выделять пары пота на 42 %.. Таким образом, показан перспективный метод обработки свиной подкладочной кожи, обеспечивающий улучшение свойств готового изделия.

Литература

- Тихонова Н.В. Влияние высокочастотной  плазмы пониженного давления  на гигиенические характеристики заготовки верха обуви из натуральной кожи / Н.В. Тихонова // Вестник Казанского технологического университета – 2012. – 13. – С. 47-49;

- Тихонова Н.В. Влияние ВЧ плазмы пониженного давления на гигиенические характеристики свиной подкладочной кожи / Н.В. Тихонова, И.Ш. Абдуллин, Л.Ю. Махоткина, Р.М. Галялутдинова, Т.В. Жуковская // Вестник Казанского технологического университета – 2012. – 13. – С. 52-55;

- Абдуллин, И.Ш. Высокочастотная плазменно – струйная обработка материалов при пониженном давлении. Теория и практика применения / И.Ш. Абдуллин, В.С. Желтухин, Н.Ф. Кашапов. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000. – 348с.