НЕКОТОРЫЕ РЕЖИМЫ ГОРЕНИЯ РАЗРЯДА МЕЖДУ СТРУЙНЫМ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ КАТОДОМ (АМИАЧНАЯ СЕЛИТРА) И ТВЕРДЫМ АНОДОМ

Садиков Л.Д., Ахатов М.Ф.

Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева - КАИ Россия, 420111, Казань, ул.К.Маркса, 10,

Ahatov.81@yandex.ru

Окислительные процессы исследованы гораздо хорошо. Прежде всего, это окисление, как катионов, так и анионов в водных растворах солей. Окисление органических соединений исследовано на примере спиртов, некоторых ароматических соединений, красителей.. Механизм окислительных процессов и их кинетика учитывают вклад взаимодействий, как с первичными радикалами, так и с пероксидом..

Процессы восстановления, инициируемые в растворах газовым разрядом, исследованы сравнительно мало и только для некоторых неорганических соединений.

Основные формы разряда между струйным электролитическим катодом (NH4NO3)и твердым анодом при атмосферном давлении приведены на рис.1.

Некоторые режимы горения разряда между струйным электролитическим катодом и твердым анодом при атмосферном давлении приведены в таблице 1.

Таблица .1

| I, мА | 30 | 60 | 200 | 240 | 260 | 280 | 500 | 630 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U,B | 1030 | 840 | 811 | 780 | 900 | 730 | 500 | 580 |
| lc, мм | 100 | 100 | 10 | 120 | 40 | 40 | 20 | 40 |
| dc, мм | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| G, г/с | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 | 1,82 |
| Концентрация электролита,% | 13 | 26 | 26 | 20 | 26 | 26 | 20 | 13 |

Анализ экспериментальных данных показал, что между струйным электролитическим катодом и металлическим анодом (обрабатываемое тело) горит разряд. При длинах струи lc = 10-80 мм,  dc = 2мм, G = 1,82 г/с,  в интервале  I = 150 ÷ 900 мА и U = 450 - 900 В и концентрации электролита 26%  электрический разряд горит на границе струя-металл (рис. 3.1-3.3). С ростом lc от 80 мм до 120 мм в интервале  U = 500 - 1000 В и  I = 50 - 150 мА разряды горят как вдоль неоднородного течения,  так и на границе струя-металл. При уменьшении концентрации электролита форма разряда не изменяется, т.е. горит на границе струя-металл. Экспериментальными исследованиями было установлено, что  разряд горит в форме полого усеченного конуса.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Гайсин Ф.М. Электрический разряд, горящей между струёй электролита и твёрдым электродом в технологических процессах. Тезисы докладов VII научно- технической конференции «Физикагазового разряда». – Самара, 1994. СГАУ. Часть 2. С. 247-248.

[2] Гайсин А.Ф. Характеристики парогазового разряда между металлическим и жидким (непроточные и проточные электролиты) электродами. Дисс. на соискание уч. степени к.т.н. – Казань, 2002. С. 140.