ВЛИЯНИЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ ОБРАБОТКИ НА МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВЫСОКОМОДУЛЬНЫХ ВОЛОКОН

Гришанова И.А., Сергеева Е.А., Мигачева О.С.

Казанский национальный исследовательский технологический университет, РФ, г. Казань, К. Маркса, 68, E-mail olenka_m88@mail.ru

Увеличение объема выпуска и потребление синтетических волокон и тканей на их основе происходит благодаря таким их положительным свойствам как малый удельный вес, высокое значение удельной прочности, износостойкости и т.п. Эти материалы широко используются в различных отраслях промышленности, при этом наибольшее применение они находят в техническом секторе и в качестве армирующих составляющих при создании полимерных композиционных материалов.

Однако для синтетических волокон характерно низкое значение поверхностной энергии, низкая адгезия и, как следствие, низкий коэффициент сцепляемости при получении композитов. В связи с этим весьма актуальной становится задача поверхностной активации подобных волокон и тканей для улучшения их технологических характеристик [1].

Наиболее прогрессивным способом модификации полимеров различной природы является высокочастотная (ВЧ) плазма, т.к. позволяет обрабатывать поверхности различного химического состава, структуры, конфигурации [2].

Исследования, проводимые авторами, связаны с повышением адгезионной способности и прочности свехмодульных многофиламентных (до 1500-2000 филаментов) полиэтиленовых волокон (СВМПЭ) за счет их обработки в высокочастотном емкостном (ВЧЕ) разряде пониженного давления при различных параметрах и в различных плазмообразующих газах.

Полученные эксперементальные данные позволяют сделать следующие выводы:

- обработка высокомодульных многофиламентных полиэтиленовых волокон в ВЧЕ-разряде позволяет изменять контактные свойства (смачиваемость) последних;

- изменяя входные параметры ВЧЕ установки можно варьировать значениями физико-механических характеристик как волокон, так и КМ;

- смачиваемость модифицированных волокон полимерной матрицей возрастает, до 85 %, а адгезионная прочность композита – в 2 – 3 раза.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Сергеева, Е.А. Влияние плазмы ВЧЕ-разряда на физико-механические свойства волокон и композиционных материалов / Е.А. Сергеева, И.А. Гришанова, И.Ш. Абдуллин // Вестник Казан/ технол. Ун-та. – 2010. - №7. - С. 109-112.

[2] В.В.Рыбкин. Низкотемпературная плазма как инструмент модификации свойств полимерных материалов. Статьи Соросовского Образовательного журнала в текстовом формате, Химия ,2000 г