ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛАЗМЫ ВЧ ЕМКОСТНОГО И ИНДУКЦИОННОГО РАЗРЯДА НА ПОЛУТЕПЛОСТОЙКУЮ СТАЛЬ 9ХФ

Васильев И.И., Абдуллин И.Ш., Трофимов А.

Казанский национальный исследовательский технологический университет

E-mail: ilham.v@ya.ru

Для повышения эксплуатационных свойств износостойких покрытий на поверхности рабочих элементах получают переходные нанослои. В создании таких слоев широко используется низкотемпературная плазма различных видов газового разряда.

Проведены исследования финишной обработки поверхности образцов из полутеплостойких сталей типа 9ХФ перед нанесением на них ионно-плазменного покрытия. Эксперименты проводились на ВЧ плазменных установках индукционного разряда (частота генератора 1,76 МГц), подробное описание установки представлено в [1], и емкостного разряда (частота генератора 13,56 МГц) [2]. Образцы из стали 9ХФ обрабатывали в аргоне и азоте в течении 45 минут.

Как показали исследования, обработка в ВЧЕ плазме существенно влияет только на параметр шероховатости, твердость и структура образцов из стали 9ХФ не изменились, это говорит о том, что в емкостном разряде при обработке происходит минимальная адсорбция плазмообразующего газа на поверхность образца и об умеренном температурном воздействии без отпуска стали. Поверхность после плазменного воздействия становится более однородной, уменьшается высота микронеровностей, с поверхности удаляются примесные дефекты, таким образом, параметр шероховатости уменьшается на 30-35%.

Изучение структуры поверхности обработанного и контрольного образцов из стали 9ХФ показало, что после обработки ВЧИ плазмой на поверхности образуется слой FexNy и в ней выделяется белая карбидная фаза из Cr7C3 в виде зерен, микротвердость при этом возрастает на 38%, а шероховатость уменьшается на 15-20%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллин И.Ш. Модификация нанослоев в высокочастотной плазме пониженного давления / И.Ш. Абдуллин, В.С. Желтухин, И.Р. Сагбиев, М.Ф.Шаехов. – Казань: Изд-во Казан. технол. ун-та, 2007. – 356 с.

2. Сагбиев И.Р. Характеристики высокочастотного емкостного разряда пониженного давления в процессах обработки материалов// Вестник Казан. Гос. Технол. Ун-та.- 2007,  3-4. - С. 283-289.