ПРИМЕСНЫЙ СОСТАВ ФЕРРОМАГНИТНЫХ ПОРОШКОВ, ПОЛУЧАЕМЫХ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИМ СПОСОБОМ

Гайсин Аз.Ф., Насибуллин Р.Т.

ИНЭКА, Набережные Челны, Россия. Е-mail: nasibullin.ramil@mail.ru

Получение ферромагнитного порошка из стальных электродов плазмохимическим способом отличается высокой чистотой получаемого продукта и широкими возможностями автоматизации технологического процесса. Данный способ получения ферромагнитного порошка достаточно подробно описан в [1]. На характеристики получаемого при данном способе порошка влияют условия технологического процесса, такие как: составы атмосферы в разрядной камере, электролита, металлического электрода, плотность тока разряда и другие. Исследование влияния давления на производительность получения порошка описано в [2].

Химический состав получаемых порошков является важным параметром, так как он существенно влияет на процессы, происходящие при производстве различных деталей и материалов из полученного порошка.

Проведенные исследования по изучению состава ферромагнитных порошков показали, что основную часть порошка составляет железо, около 97 %, Основную долю металлических примесей составляют никель, цинк и марганец; а неметаллических примесей - кремний, фосфор и серу. Соотношение между примесями незначительно меняется при изменении внешних условий проведения эксперимента, но их суммарное количество не превышает 2,7%.

Таблица 1. Химический состав ферромагнитного порошка

| Хим. элемент | Железо (Fe) | Никель (Ni) | Цинк (Zn) | Марганец (Mn) | Кремний (Si) | Фосфор (P) | Сера (S) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процентное содержание | 97,612 % | 0,417% | 0,323% | 0,275% | 0,632% | 0,314% | 0,274% |

ЛИТЕРАТУРА

[1] Гайсин А.Ф., Гумеров А.З., Нуриев И.М. Метод получения ферромагнитного порошка при помощи низкотемпературной плазмы / Межвузовская научно-практическая конференция «Вузовская наука – России». – Наб. Челны: изд-во КамПИ. – 2005. – С.57-60.

[2] Насибуллин Р.Т., Саримов Л.Р. Получение металлического порошка на плазменной установке при пониженных давлениях / Международная научно-техническая конференция «Образование и наука - производству» - Наб. Челны: изд-во ИНЭКА. – 2010. – Часть 1. С.122-123