Синтез нанопорошков металлов и соединений в термической плазме дугового разряда

Самохин А.В., Алексеев Н.В., Цветков Ю.В.

Институт металлургии и материаловедения им.А.А.Байкова РАН,

Россия, 119991, Москва, Ленинский пр-т, 49.

samokhin@imet.ac.ru

Плазменные процессы обеспечивают получение нанопорошков металлов, сплавов, оксидов, нитридов карбидов, многокомпонентных композиций с использованием плазмообразующих газов с различным окислительно-восстановительным потенциалом.

Экспериментально исследовано получение металлических нанопорошков, таких как вольфрам, молибден, никель, кобальт, рений, медь при восстановлении их оксидов в азото-водородной и углеводородно-воздушной плазме электродугового разряда в реакторах канального типа и с ограниченным струйным течением. Экспериментально определено влияние параметров процесса на средний размер получаемых частиц.

Проведены экспериментальные исследования процессов получения нанопорошков оксидов алюминия, циркония, титана, кремния, а также оксидных композиций при окислении металлов и их соединений в кислородсодержащей плазме. Разработаны методы управления средним размером частиц получаемых порошков при изменении энтальпии плазменной струи, расхода сырья, конструктивных особенностей реактора, а также при использовании газовой закалки продуктов плазмохимического взаимодействия.

Разработан процесс безводородного получения нанопорошка вольфрама при восстановлении оксида вольфрама в плазме продуктов неполного окисления углеводородов воздухом. Использование в качестве плазмообразующего газа метано-воздушных и пропано-воздушных смесей с отношением элементов С/О больше или равным единице позволяет получать плазменный поток, состоящий из водорода, монооксида углерода и азота с присутствием заданного количества углеводородных соединений. Это делает возможным осуществление процессов синтеза металлов, карбидов, карбонитридов и металл-углеродных композиций.

Разработана конструкция плазмохимической установки для получения нанопорошков металлов и оксидов при взаимодействии дисперсного и парообразного сырья в струе термической плазмы, генерируемой электродуговым плазмотроном. Наночастицы формируются в результате конденсационных и коагуляционных процессов из паров, полученных в результате полного испарения сырья, подаваемого в плазму, и осуществления целевых химических превращений. Полученные частицы осаждаются на рабочих поверхностях оборудования, откуда автоматически удаляются в герметичные сборники. С использованием разработанной установки реализовано получение широкой гаммы нанопорошков металлов и их соединений.

Работы проводились при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант №11-08-00516-а).