Влияние плазмохимической обработки порошков железа на эксплуатационные характеристики спеченных материалов на их основе

Влияние плазмохисической обработки спеченных материалов на основе порошков железа на их эксплуатационные характеристики

Бурдикова Т.В., Бабушкина О.В., Абдуллин И.Ш., Шаехов М.Ф.

Наименование организации, страна, почтовый адрес. E-mail

Высокочастотная плазменная обработка является перспективным способом изменения физико-химических свойств твердых тел, что связано с универсальным характером плазменного воздействия, независящим от природы обрабатываемого материала. На изделие, помещенное в низкотемпературную плазму одновременно воздействуют ряд факторов: заряженные и возбужденные атомы, молекулы и радикалы, ультрафиолетовое излучение, тепловой поток, электромагнитные поля [1].

В данной работе в качестве объектов исследования были выбраны спеченные материалы: ЖГр1,2Д2,75МО0,25Н2, содержащие молибден, никель, медь, которые используется в качестве материала колец для автомобильного транспорта, для двигателей внутреннего сгорания; ЖГр0,5Д3Н0,4, содержащий серу, медь –это материал, который используется для втулок впускного клапана двигателя внутреннего сгорания автотранспорта.

С целью повышения их эксплуатационных характеристик был предложен метод их плазмохимической обработки, которая проводилась на высокочастотной плазменной установке при пониженном  давлении(1,5 Па) в среде смеси газов аргон-пропана (30 : 70), при силе тока I=0,7 А и расходе газа от 0,06 до 0,1 г/с [3]. При такой обработке меняются свойства поверхности о чем свидетельствуют увеличение угла смачивания и работы адгезии. Для легированных спеченных материалов увеличение расхода газа увеличивает угол смачивания и снижает работу адгезии ~10%.

Применение метода плазмохимической обработки привело к тому, что коррозионная стойкость с увеличением расхода газа повышается для материалов содержащих никель – в 3 раза, а для материалов содержащих серу в 2-5 раз по сравнению с материалом не прошедшим плазменную обработку.

Литература

1. И.Ш.Абдуллин, В.С.Желтухин, Н.Ф.Кашапов «Высокочастотная плазменно-струйная обработка материалов при пониженных давлениях», изд. Казанского университета 2000 г.