Низкотемпературная плазмохимическая обработка порошков циркония для пиротехнических источников тока

Бурдикова Т.В., Бабушкина О.В., Абдуллин И.Ш., Шаехов М.Ф.

Наименование организации, страна, почтовый адрес. E-mail: по центру

Пиротехнический источник тока (ПИТ) представляет собой резервный первичный высокотемпературный гальванический элемент, Генерирование тока происходит при горении пиротехнического заряда специальной рецептуры на основе циркония, отдельные части которого выполняют функции анода, катода и электролита. При этом энергия химической реакции, протекающей в форме горения, непосредственно превращается в электрическую энергию [1]. В настоящее время потенциальные возможности пиротехнических источников тока реализованы далеко не в полной мере. Стоят задачи по увеличению емкости энергоемких электродных материалов; сокращению времени выхода на рабочий режим; увеличению времени работы в оптимальном режиме, повышению надежности работы; улучшению экономики производства и др.

Одним из эффективных способов модификации поверхности материалов твердых тел различной природы является обработка плазмой высокочастотных разрядов при низких температурах, генерируемой в плазмотроне. [2]. В данной работе проводились обработка порошков циркония плазмой пониженного давления, с целью изменения его структурных и поверхностных свойств.

Исследования показали, что обработка плазмой высокочастотных разрядов при низких температурах порошков циркония низкотемпературной плазмой приводит к изменению параметров их кристаллической структуры, что оказывает влияние на параметры их низкотемпературного окисления и на характеристики горения многослойных элементов для пиротехнических источников тока на их основе, что позволило увеличить напряжение и силц тока в 1,3 – 1,5 раза, время работы в оптимальном режиме в 1,5 - 2 раза, скорость генерирования наряжения в 1,3 -1,5 раза.

Литература

1. Коробков А.М., Бурдикова Т.В., Просянюк В.В., Суворов И.С., Евсюкова О.В. Разработка пиротехнических источников тока на основе модифицированных порошков циркония и титана // Современные проблемы пиротехники. Материалы III Всероссийской конференции 20-22 октября / Сергиев Посад: ИИД «Весь Сергиев Пасад», 2004. С.87-89.

2. Абдуллин И.Ш. Желтухин В.С. Применение ВЧ-плазмы пониженного давления для газонасыщения поверхности металлов // Вестник КГТУ. – Казань: Отечество, 2003. - № 1. – С.172-179.