Влияние высокочастотной низкотемпературной плазмы

на структуру и свойства целлюлозных материалов

для энергонасыщенных конденсированных систем

Петров В.А.

Казанский национальный исследовательский технологический университет,

Россия, г. Казань, ул. К.Маркса, 68.  E-mail: ptrv@kstu.ru

Отдельные стадии технологических процессов получения нитратов целлюлозы протекают длительное время, требуют значительного расхода воды и химикатов вследствие своей гетерогенности. Создание новых технологий подготовки и переработки целлюлозы и получения эфиров на её основе невозможно без развития научных исследований в области интенсификации гетерогенных процессов, структуры и однородности продуктов. Одним из решений подобных задач является модификация исходных материалов, полуфабрикатов и конечных продуктов.

В последнее время в нашей стране и за рубежом интенсивно ведутся исследования высокочастотной (ВЧ) плазмы пониженного давления с целью её использования для решения разнообразных научных и производственных задач, в том числе и для модификации волокнистых полимеров[1, 2]. Наиболее привлекательные аспекты её применения связаны с тем, что по сравнению с традиционными химико-технологическими процессами плазменные процессы потенциально являются экологически чистыми, а также существенно менее энергоемки.

В работе представлены исследования влияния высокочастотной (ВЧ) плазмы пониженного давления на структурные и физико-химические характеристики целлюлоз различной природы и нитратов на её основе, а также на капиллярно-пористую структуру и структуру поверхности целлюлозосодержащих энергонасыщенных материалов и на адгезионные свойства композитов на их основе.

Модификация материалов проводилось на низкотемпературной плазменной установке (~ 80(С), описанной в работе [1] в различных заданных режимах. Методами, вискозиметрии, Фурье-ИК-спектроскопии, электронной сканирующей микроскопии, ЯМР С13 и рентгенографии изучены основные физико-химические и структурные характеристики полученных образцов. Также для  полученных образцов определялись краевой угол смачивания и работа адгезии, капиллярная впитываемость [3, 4].

В результате выявлены закономерности ВЧ плазменной модификации целлюлозы и влияние её на физико-химические свойства, аморфно-кристаллическую и капиллярно-пористую структуру, процесс нитрования и структуру полученных НЦ, которые свидетельствуют об устойчивом улучшении капиллярно-пористой структуры и поверхностных свойств целлюлозы, интенсификации процесса нитрования и повышении химической однородности НЦ. А также получены данные о влиянии ВЧ плазменной модификации целлюлозосодержащих энергонасыщенных материалов на его структуру и физико-химические свойства, а также некоторые структурно-механические свойства композитов на его основе, которые показали возможность интенсификации технологического процесса получения композита и улучшение его физико-химических, физико-механических характеристик, определяющих качество изделий.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Абдуллин И.Ш., Желтухин В.С., Кашапов Н.Ф. Высокочастотная плазменно-струйная обработка материалов при пониженных давлениях. Теория и практика применения – Казань: Казан. гос. ун-т. 2000. 348 с.

[2] Петров В.А., Гибадуллин М.Р., Шаехов М.Ф., Косточко А.В., Абдуллин И.Ш Высокочастотная низкотемпературная плазменная интенсификация физико-химических процессов при переработке целлюлозы - Научный журнал «Химия растительного сырья», Барнаул, 2010. – №1. С. 41–48.

[3] Абдуллин И.Ш., Петров В.А., Гибадуллин М.Р., Шаехов М.Ф. Влияние высокочастотной плазмы пониженного давления на процесс этерификации целлюлозы - ХХХII Звенигородская конференция по физике плазмы и УТС. Тезисы докладов, ЗАО НТЦ «ПЛАЗМАИОФАН», 2005.

[4] Петров В.А., Гибадуллин М.Р., Косточко А.В. Структурные и физико-химические аспекты низкотемпературной ВЧ плазменной модификации исходных материалов при получении нитратов целлюлозы и полимерных композиций на их основе - Тезисы докл. III Всероссийской конф. «Энергетические конденсированные системы» Черноголовка, 2006