ПЛАЗМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕРКАЛ С ОБОГРЕВОМ

Галяутдинов Р.Т.

Казанский (Приволжский) федеральный  университет, Россия, 420008, Казань, ул.Кремлевская, 18, E-mail: raf7g@mail.ru

В настоящее время плазменные методы нанесения тонкослойных оптических покрытий находят широкое применение в качестве упрочняющих, высокоотражающих, фильтрующих, защитных, просветляющих элементов в автомобилестроении, в авиационной технике, оптическом и оптико-электронном приборостроении. Магнетронные методы нанесения являются перспективными для напыления оптических покрытий. Магнетронная распылительная система (МРС) позволяет осуществлять процесс испарения пленкообразующего материала с большой скоростью и с одновременной ионизацией и возбуждением распыленных атомов. Возможность управления параметрами разряда позволяет направленно влиять на свойства получаемых покрытий. Поэтому технологии с применением магнетронной распылительной системы, являются перспективными в процессах изготовления тонкослойных покрытий с заданными свойствами [1-4].

Целью работы является разработка плазменной технологии получения высокоотражающих зеркал с обогревом.

Обогрев внешнего автомобильного зеркала актуален для территорий с влажным и холодным климатом, поскольку является эффективным средством, позволяющим удалять с поверхности зеркала капли воды, иней, снег, лед, а также препятствует обмерзанию зеркала при движении автомобиля в холодное время года.

Изготовление зеркала с обогревом ведут в вакуумной камере методом магнетронного распыления. Подложку предварительно обезжиривают и помещают в вакуумную камеру, из которой откачивают воздух до давления Рост = 2,6∙10-3 Па. Подложку прогревают в вакуумной камере до температуры 2200С. Затем подают смесь газов аргона и кислорода до давления Рост = 0,26 Па. Подложку закрывают заслонкой и зажигают разряд на магнетроне с мишенью из титана. Происходит удаление оксидной пленки с поверхности мишени в течение 5 минут горения разряда, после чего заслонку убирают и напыляют на подложку слой из оксида титана толщиной 50 - 60 нм. Подачу смеси газов аргона и кислорода прекращают. Затем методом термического испарения наносят слой фтористого магния. Напыление слоя фтористого магния проводят до достижения слоем геометрической толщины 70 - 75 нм. Подложки выдерживают в вакууме в течение 30 мин для их остывания. Затем в вакуумную камеру подают газ аргон до давления Рост = 0,26 Па, Подложку закрывают заслонкой и зажигают разряд на магнетроне с мишенью из алюминия. Происходит удаление оксидной пленки с поверхности мишени в течение 5 минут горения разряда, после чего заслонку убирают и напыляют отражающий слой из алюминия толщиной 100 – 300 нм. По окончании напыления алюминия в вакуумную камеру подают кислород до давления Р = 0,1-0,3 Па. В атмосфере кислорода на поверхности металлического алюминия формируют сплошную, непроводящую электрический ток, беспористую пленку оксида алюминия толщиной 2-3 нм, играющую роль барьерного слоя между алюминиевым и токопроводящим слоями. Через три минуты подачу кислорода прекращают, и из вакуумной камеры откачивают до давления Рост = 2,6∙10-3 Па. В вакуумную камеру подают смесь газов аргона и кислорода. При давлении Р = 0,2-0,3 Па на поверхность барьерного слоя проводят напыление токопроводящего слоя из оксида олова толщиной 150 - 250 нм.

R,%

, мкм

Рис. Спектральный коэффициент зеркала с обогревом

Магнетронным методом получено зеркало с обогревом со спектральным коэффициентом отражения более 90 % (до 94 %) в видимой области спектра 0,4 ÷ 0,7 мкм (см. рис). Покрытие обеспечивает стабильность выделения рассеиваемой мощности на зеркале. Расположение слоев на тыльной стороне подложки обеспечивает высокую устойчивость к механическим и климатическим воздействиям в жестких условиях эксплуатации транспортных средств, к тому же просто в изготовлении и удобно при использовании его на транспортных средствах. Зеркало с обогревом позволяет быстро удалять конденсат при сохранении высокого коэффициента отражения. Зеркало может быть использован в качестве зеркальных нагревательных панелей для обогрева помещений.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Галяутдинов Р.Т., Кашапов Н.Ф., Лучкин Г.С. Прикладная физика. 6 (2005) 88.

[2] Галяутдинов А.Р., Галяутдинов Р.Т., Кашапов Н.Ф. Прикладная физика. 6 (2007). 108.

[3] Галяутдинов Р.Т., Кашапов Н.Ф. Вестник Казанского технологического университета. 10 (2011) 58.

[4] Галяутдинов Р.Т., Кашапов Н.Ф., Тагиров Р.Ф. Вестник Казанского технологического университета. 10 (2011) 49.