ПОЛУЧЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНОГО ДИОКСИДА КРЕМНИЯ В РЕАКТОРЕ ВЧИ РАЗРЯДА ПРИ АТМОСФЕРНОМ ДАВЛЕНИИ

Катнов В.Е., Степин С.Н., Гафаров И.Г., Чапчина В.С.

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технологический университет», Россия, 420015, Казань, ул.К.Маркса, 68. vkatnov@yandex.ru

К наиболее распространенным методам получения нанопорошков относится формирование дисперсных частиц из парогазовой фазы, вариантом которого является формирование наноразмерных частиц в результате гомогенной конденсации из образовавшегося в результате высокотемпературного воздействия пересыщенного пара металла или тугоплавкого соединения. [1]

В настоящей работе исследовано распределение по размерам частиц  порошков SiO2, полученных методом парагазофазного синтеза в высокочастотном индукционном разряде.

Порошок подавался через разрядную камеру (РК) плазмотрона и в струю разряда (рис.1). При подаче порошка в РК в нижней части кварцевой трубки реактора происходит агрегация порошка и образование нароста. При подаче сырья в струю плазмы это явление не наблюдалось.

Рис.1– Получение порошка SiO2 в ВЧИ разряде: 1, 2, 3 – зоны отбора порошка)

Для исследования распределения получаемого порошка вдоль длины реактора применен специально сконструированный водяной зонд, который размещался внутри реактора и кварцевой трубки плазмотрона.

Рис.2- Распределение порошка по размерам в зонах отбора 1, 2, 3 и в барботере 4

Сбор нарабатываемого порошка проводился в кварцевой трубе разрывной камеры (зона 1), реакторе-расширителе (зона 2 и 3) и в барботере. В качестве среды для улавливания порошка в барботере был использован раствор полимерной стабилизирующей добавки в воде. Распределение порошка по размерам в зонах отбора 1, 2 и 3 показаны на рис.2.

Для измельчения полученного порошка использовались лабораторный бисерный диспергатор и гомогенизатор. В качестве мелющих тел в бисерной мельнице был использован керамический бисер, отличающийся повышенной твердостью и износостойкостью. Результаты испытаний показали, что применение бисерного диспергатора позволяет добиться более высокой дисперсности суспензии за более короткий срок.[2] Контроль дисперсности суспензии в процессе механической обработки  осуществляли посредством мониторинга ее оптической плотности с помощью спектрофотометра LEKI SS1103.[1,3] Распределение частиц SiO2 в приготовленных суспензиях было исследовано с помощью лазерного дифракционного анализатора Malvern Zetasizer Nano ZS производства фирмы Malvern instruments.

Исследование проб порошка, отобранных с использованием зонда показало, что в зоне 1 (внутри кварцевой трубы), в зоне 2 (в реакторе-расширителе (вдоль плазменного потока)) и в зоне 3 (в реакторе-расширителе (перпендикулярно плазменному потоку)) дисперсность порошка практически одинакова (в зоне 1 частицы немного крупнее). При увеличении расхода плазмообразующего газа на 20 % исходный порошок не попадает в кварцевую трубу плазмотрона и на участке 1 оседания порошка не наблюдалось. В процессе экспериментов было установлено, что наиболее целесообразным является использование барботера, так как суспендирование порошка в жидкой среде в значительной мере предотвращает агрегацию его частиц, что важно с точки зрения проведения анализов и доставки порошка потребителю.

Анализ полученных данных показал, что использование барботера для сбора порошка делает технологию получения наночастиц более совершенной, так как, за счет оптимизации скорости подачи сырья в плазмотрон может быть обеспечено получение суспензий с более узким распределением частиц по размеру в нано-области. Это в свою очередь позволяет исключить стадию дальнейшего измельчения из технологической схемы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шабанова Н.А. Химия и технология нанодисперсных оксидов: учебное пособие / Н.А. Шабанова, В.В. Попов, П.Д. Саркисов.- М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 309 с.

2. Катнов В. Е. Изучение процесса диспергирования наночастиц диоксида кремния/ В. Е. Катнов, С. Н. Степин// Всероссийская молодежная Интернет конференция «Наноматериалы, наносистемы и нанотехнологии». – Ульяновск: Ульяновский государственный технический университет, 2010

3. Катнов В.Е. Исследование возможности использования оптических характеристик суспензий для контроля процесса диспергирования нанодисперсных наполнителей в полимерсодержащих средах/ В. Е. Катнов, С. Н. Степин// Вестник Казанского технологического университета. – 2010-№6 - с. 275-279