ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОТЯЖЁННЫХ

ПЛАЗМЕННО-ПЫЛЕВЫХ СТРУКТУР.

Голованов А.И., Подрядчиков С.Ф., Щербина А.И.

Петрозаводский Государственный Университет, Россия,

респ. Карелия г. Петрозаводск пр. Ленина д. 33,

der_meister26@gmail.com

При взаимодействии с плазмой поверхность пылевых частиц подвергается структурной и химической модификации.  На сегодняшний день в экспериментах с пылевой плазмой образующиеся пылевые структуры содержат в себе не более 105 частиц, но такое малое количество вещества мешает практическому применению  пылевых структур для модификации вещества. В данной работе показана  возможность получения или выращивания в плазме тлеющего разряда постоянного тока пылевых структур, размер которых сопоставим с размером положительного столба разряда. Исследования показали, что в такие пылевые образования может быть вовлечено более 106 макрочастиц.

Ранее был проведён  ряд  экспериментов по выращиванию протяжённых плазменно-пылевых структур[1]. В данной работе описываются новые эксперименты по поиску условий для получения указанных структур. В экспериментах использовались: инертные газы: аргон, неон. Давление в разрядной трубке составляло величину от 10 до 150 Па, разрядные токи от 0.8 до 8 мА, пылевая компонента - полидисперсный порошок цинка, размерами макрочастиц от 4 до 15 мкм. Выращивание протяжённой пылевой структуры осуществлялось путем последовательных периодических инжекций порошка цинка в плазму. В результате были получены пылевые образования диаметром до 2.5 см и длиной до 15 см. Для получения такой протяжённой плазменно-пылевой структуры потребовалось выполнить от 30 до 50 инжекций пыли в плазму в зависимости от параметров разряда. В работе приведены методика выращивания и  описание процесса образования данных структур.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Жариков Н.Е., Пискунов А.А., Подрядчиков С.Ф.,и др. Модификация свойств плазменно-пылевых структур и микрочастиц в комплексной плазме. Ученые записки Петрозаводского Государственного Университета, 6 (2010). 99 с.