Аномальный тлеющий разряд с металлическим анодом, погруженным в электролитический катод при пониженных давлениях

Багаутдинова Л.Н.,  Галимова Л.Ш., Мастюков Ш.Ч.

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева- КАИ, Россия, 420111, г.Казань, ул.К.Маркса, 10. E-mail: kai@kstu-kai.ru

Важным для понимания физических процессов, протекающих в электрических разрядах при пониженных давлениях является изучение динамики развития аномального тлеющего разряда с металлическим анодом, погруженным в электролитический катод. Впервые представлены результаты экспериментального исследования аномального тлеющего разряда с металлическим анодом, погруженным в электролитический катод при пониженных давлениях. Эксперимент проводился при пониженном давлении (диапазон Р = 5,8104 ≤ Р ≤ 8,8104 Па) в процессе обработки нержавеющей стали марки 12Х15Г9НД (AiSi201) в 1%-ном растворе (NH4)2SO4 в технической воде.

Анализ видеофиксации аномального тлеющего разряда при пониженном давлении
 (Р = 0,9104 Па) показал, что вокруг металлического анода образуется паро-воздушная среда из электролита. В электролите формируются струи различных диаметров и длин, которые носят капельный, расщепленный и однородный характер. В паро-воздушной среде электролита различной структуры горит аномальный тлеющий разряд (АТР) с ярким фиолетовым свечением.

|  | Рисунок 1- Вольт-амперные характеристики аномального тлеющего разряда между электролитическим катодом (1% раствор (NH4)2SO4 в технической воде) и стальным анодом марки 12Х15Г9НД при: 1 – Р = 8,8104 Па; 2 – Р = 7,8104 Па; 3 – Р = 6,8104 Па; 4 – Р = 5,8104 Па |  |
| --- | --- | --- |
| На рис. 1 приведены вольт-амперные характеристики АТР для различных давлений. Из сравнения кривых 1, 2, 3 и 4 следует отметить, что с понижением давления горит аномальный тлеющий разряд, занимая большую часть обрабатываемого материала анода, тем самым увеличивается ток разряда. |  |  |