ВОЗДЕЙСТВИЕ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ НА  ПОВЕРХНОСТИ ПОЛИМЕРОВ

Каюмов Р.Р. ,  Петряков С.Ю.

Казанский национальный исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева

420111, г. Казань, ул. К. Маркса, 10

rushan_250189033@mail.ru

Модификация поверхности полимерных материалов с использованием электрических разрядов представляет большой интерес в практическом и научном плане. Предложено много теорий взаимодействия плазмы с твердыми телами.
Обычно для модификации полимеров используется сравнительно низкотемпературная плазма.
При обработке полимерных материалов низкотемпературной плазмой поверхность материала приобретает новые ценные свойства: высокие смачиваемость и адгезию, необходимые для окраски поверхности, ее металлизации, получения композиционных материалов с высокими физико-механическими характеристиками.  Ткани и волокна при обработке плазмой приобретают улучшенные технологические и потребительские свойства.

Экспериментальные исследования воздействия электрического разряда на высокомолекулярные материалы проводились между струйным электролитическим катодом и электролитическим анодом для разного диаметра и длины струи. Результаты образцов полимерных материалов до и после обработки показаны на фотографии рис.1а и б. Как видно из рис. 1а, на поверхность сверхвысоко-молекулярного полиэтиленового волокна наблюдаются швы кольцевой формы с диаметром 3–5 мкм, которые возникают при получении волокна. Воздействие электрического разряда со струйным электролитическим катодом приводит к расплавлению швов, к залечиванию микропор, микротрещин и удалению дефектов. В данном случае швы на поверхности нити не наблюдаются.

Рис. 1. Фотография поверхности сверхвысоко-молекулярного полиэтиленового волокна  диаметром 3–5 мкм х16: а – до обработки; б – после обработки МР

ЛИТЕРАТУРА

- Формы многоканального разряда между капельным катодом и электролитическим анодом при пониженном давлении /           Р. Р. Каюмов, Д. А. Весельев, Аз. Ф. Гайсин, Ал. Ф. Гайсин // Сборник трудов восьмой международной научно-практической конференции «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности» Санкт-Петербург  27-28.10.2009 г.  СПб., 2009.  С.152-153.