Модификация хлопчатобумажных трикотажных полотен БЕЛЬЕВОГО АССОРТИМЕНТА потоком плазмы ВЧЕ-разряда пониженного давления

Нуруллина Г.Н., Абдуллин  И.Ш., Азанова А.А.

Казанский национальный исследовательский технологических университет, Россия, г.Казань, ул. К.Маркса,68, e-mail: nur.guthel@inbox.ru

Повышение технического уровня и конкурентоспособности продукции является одной из основных задач промышленного производства. Решение этой задачи тесно связано с совершенствованием технологии изготовления материалов [1]. Наибольший интерес вызывает исследование возможности применения плазмы высокочастотного емкостного (ВЧЕ) разряда пониженного давления, которая позволяет проводить объёмную обработку капиллярно-пористых материалов.

В качестве объекта исследования выбрано трикотажное полотно бельевого ассортимента. Результаты экспериментальных исследований влияния потока плазмы ВЧЕ-разряда пониженного давления на эксплуатационные свойства хлопчатобумажных трикотажных полотен бельевого ассортимента показывают, что плазменная обработка позволяет наряду с увеличением гигроскопических показателей, улучшать прочностные характеристики материала, что особенно актуально для изделий бельевого ассортимента [2].

Плазменная обработка заметно увеличивает скорость диффузии красителя в волокне: с предварительной отбелкой почти в 2-2,5 раза. Без предварительной отбелки - протекает аналогично отбеленному образцу при кратковременной обработке (t=3 мин.) и увеличивается на 25 % при обработке в течение 7 мин.  Все образцы соответствуют требованиям стандартов по устойчивости окраски к различным воздействиям. Таким образом, плазменную обработку можно рекомендовать для интенсификации технологических процессов отделки хлопчатобумажных трикотажных полотен бельевого ассортимента.

ЛИТЕРАТУРА

- Азанова А.А. Влияние потока плазмы высокочастотного емкостного разряда пониженного давления на целлюлозосодержащее суровое трикотажное полотно / А.А. Азанова, И.Ш. Абдуллин, Г.Н. Нуруллина  // Вестник Казанского государственного технологического университета. – 2010. - №10. – С. 868-869.

- Шарнина Л.В. Научные основы и технологии отделки текстильных материалов с использованием низкотемпературной плазмы, новых препаратов и способов колорирования. Диссертация  докт.тех.наук: 05.19.02 / Шарнина Л. В. – Иваново,   2006. – 355с.