ПАРАМЕТРЫ ПЛАЗМЫ КОРОННОГО РАЗРЯДА ВБЛИЗИ ПОВЕРХНОСТИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Кирко Д.Л., Савелов А.С., Вовченко Е.Д.

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Россия, 115409 Москва, Каширское шоссе 31. kirko@plasma.mephi.ru

При воздействии коронного разряда на поверхность диэлектрических и металлических материалов может происходить модификация их поверхности [1]. Значения напряжений и токов при этом составляют U=4-20 кВ и I=0,1-4 мА соответственно. Вращение одного из электродов или диэлектрика улучшает равномерность структуры разряда [1,2]. В данной работе экспериментальная установка для получения коронного разряда содержит два электрода: один конической формы (материал: сталь, медь, диаметр 3-5 мм), а другой цилиндрической формы (материал: алюминий, сталь, диаметр 35-45 мм), расположенные на расстоянии d=1-40 мм. Рабочие значения составляют: напряжения U=1-15 кВ и тока I=10-200 мкА. Свечение разряда имеет сине-голубой или фиолетовый цвет. В нормальном режиме форма разряда близка к цилиндрической. При увеличении тока разряд приобретает ветвистую форму, состоящую из множества каналов. Во время работы установки в цепи разрядного тока наблюдаются колебательные процессы в диапазоне частот (=1 кГц-10 МГц. Для изучения данных колебаний использовались электрические и магнитные зонды и осциллограф Tektronix TDS 2024B. В ходе работы было получено распределение зарегистрированных частот. Были сопоставлены известные частоты коронного разряда и наблюдаемые частоты колебаний тока разряда. Наибольший интерес представляют области коронного разряда, расположенные в непосредственной близости от электродов. Рассматривается возможная взаимосвязь зарегистрированных частот с частотами плазмонных колебаний, существующих в твердом теле. На изображениях поверхности электродов, полученных с помощью электронного микроскопа, наблюдается характерная структура с размерами 0,5-1 мкм, возникающая при воздействии коронного разряда. Проводились исследования силового влияния данного разряда на поверхность электродов и диэлектрика, расположенного между электродами.

ЛИТЕРАТУРА

[1] О.А. Журавлев, А.В. Ивченко, И.А. Бакулин, А.Ю. Стрельников. Барьерная корона постоянного тока: процессы формирования и примеры применения. Самара: Самар. гос. аэрокосм. унив. 2010.

[2] Д.Л. Кирко. Матер. IX Межд. конф.: Волн. электродин. провод. жидк. ЯрГУ, Ярославль, (2011) 100.