РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОКРЫВНОГО КРАШЕНИЯ КОЖ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ И НЕРАВНОВЕСНОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ МОДИФИКАЦИЕЙ.

Мингалиев Р.Р., Кулевцов Г.Н., Калимуллина Г.Р.

Казанский национальный исследовательский технологический университет

Развитие производства товаров из кож во многом определяется состоянием кожевенной промышленности. Это обусловлено тем, что натуральная кожа остается основной сырьевой базой производства обуви и кожгалантерейных изделий.

В современной России значительно расширяется производство кож хромового дубления и спилка. Кожи для верха обуви вырабатывают из сырья тяжелых развесов, облагораживанию принадлежит очень большая роль. Достижение необходимого эффекта при окончательной отделке возможно только при тщательном подборе материалов для комплексного покрытия по коже.

При отделке кож для верха обуви, и галантерейных кож центральное место занимают операции покрывного крашения.

Покрывное крашение кож необходимо для придания поверхности краста декоративных и защитных свойств. С помощью операции покрывного крашения достигается выравнивание неоднородности лицевой поверхности кожи, улучшаются ее эксплуатационные, физико-механические, гигиенические, эстетические и потребительские свойства. Важно и то, что покрывное крашение является основным средством для получения модного цветового тона, который в значительной степени определяет ассортимент кож.[1]

В настоящее время на кожевенных предприятиях, в процессе отделки кож, в основном используют пленкообразователи зарубежных производителей. Эти материалы дорогостоящие и, соответственно,  приводят к удорожанию выпускаемой продукции.

Разработка композиций и технологии покрывного крашения с применением новых пленкообразователей отечественного производства, сегодня, является актуальной задачей. Основные требования, предъявляемые к покрывным композициям для кожи: обеспечивать покрытие, устойчивое к старению с высокой адгезией и термостойкостью, минимальной толщиной, не ухудшать гигиенические и физико-механические свойства натуральной кожи. Так же одним из перспективных направлений совершенствования кожевенных материалов и пленкообразователей являются электрофизические методы модификации, и в частности НТП обработка [2].

Выбор материалов для покрывного крашения краста проводили по оценке физико-механических показателей свободных пленок, полученных из акриловых и полиуретановых дисперсий, выпускаемых на ООО «Акрил СПЛ» г. Казань – Акр-1 Э.06; ООО ПКФ «Эласт-уретаны» г. Казань – Гипур 201-М, Гипур 202, Витур 515; ООО НПП «Макромер» г. Владимир – Аквапол-11, Аквапол-21, Аквапол-22.

Влияние обработки неравновесной низкотемпературной плазмой на физико-механические характеристики свободных пленок представлены в таблице 2.

Обработка НТП образцов проходила в следующих режимах: для полиуретановых пленкообразователей: Р=26,6 Па, f=13,56 МГц, GAr=0,04 г/с, Ua=6,0 кВ, Ia=0,1 А, продолжительность обработки 3 мин., плазмообразующий газ аргон; для акриловых пленкообразователей в режиме: Р=26,6 Па, f=13,56 МГц, GAr=0,04 г/с, Ua=9,0 кВ, Ia=0,2 А, продолжительность обработки 3 мин., плазмообразующий газ аргон. Данные режимы выбраны из ранее проведенных работ по модификации низкотемпературной неравновесной плазмой свободных пленок.

Таблица 2 – Физико-механических показатели свободных пленок на полиуретановой и акриловой основе без ННТП обработки и после ННТП обработки.

| Название дисперсии | без ННТП обработки |  | с ННТП обработкой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прочность на разрыв, σр МПа | Относительное удлинение, Eр % | Прочность на разрыв, σр МПа | Относительное удлинение, Eр % |
| Гипур 201-М Гипур 202 Витур – 515 Аквапол – 11 Акр-1 | 9,7 8,5 9,3 10,0 2,5 | 995 986 945 606 272 | 14,5 12,9 12,1 11,9 8,7 | 1488 1440 1319 768 486 |

Из таблицы 2 видно, что плазменная модификация позволяет повысить физико-механические показатели свободных пленок.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Дубиновский М.З. Покрывное крашение кож: учебн.пособие для средн.спец.учеб.заведений легкой промышленности /  М.З. Дубиновский. -  М.: Легпромбытиздат, 1985. – 120 с.: ил.

[2] Абдуллин И.Ш. Влияние низкотемпературной плазмы на физико-механические и физико – химические свойства натуральной кожи / И.Ш. Абдуллин, И.В. Красина // Известия высших учебных заведений «Химия и химическая технология». – Иваново, 2003.-  №6. – С.143-145.