ВЛИЯНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ, НА ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ ГАЗОГЕНЕРИРУЮЩЕЙ КОМПОЗИЦИИ

Хименко Л.Л., Федотов И.А., Маркушина Л.Ф., Пичкалев В.А.

ОАО «НИИПМ», РФ, 614113, г.Пермь, ул. Чистопольская 16, niipm@pi.ccl.ru

Известно, что ранее низкодебитные скважины консервировали, а вместо них разрабатывали новые. В настоящее время создание новых скважин оценивается как минимум в 1,5 млрд. руб. В связи с этим актуальна проблема реанимации имеющегося фонда низкодебитных скважин.

Для повышения эффективности низкодебитных нефтяных скважин требуется проведение термической и вибро-акустической обработки  нефтяного пласта. Для этих целей используют газогенерирующие аккумуляторы давления на основе полимерсодержащих смесевых энергетических конденсированных систем (ЭКС).

Аккумуляторы давления устанавливаются на глубине 0,3...4 км в интервале перфорации скважины и должны выдерживать максимальную температуру +150°С. Частота генерируемых волн горения при работе аккумулятора составляет 15...25 кГц. продолжительность воздействия волн: 0,1...0,6с. Время горения при критических условиях: при глубине 0,3км при температуре 20°С – 2с, а на глубине 4 км при температуре 150°С – 0,1с.

Для повышения эффективности работы скважинных аккумуляторов давления проведены исследования процесса горения с применением в ЭКС металлических порошков, модифицированных железом высокочастотной низкотемпературной плазмой в среде аргона.

В ходе исследования процесса горения при давлении 100 атм. определена скорость сгорания образцов полимерных композиций. Образцы отличались друг от друга типом покрытия применяемого металлического порошка. В таблице 1 представлены результаты определения скорости сгорания.

Таблица 1 – Скорости сгорания образцов полимерных композиций

| Номер опыта | Количество напыленного плазмой железа, % | Скорость сгорания, см/с |
| --- | --- | --- |
| 1 | без напыления | 6,05 |
| 2 | 0,1 | 4,30 |
| 3 | 0,1 | 4,07 |
| 4 | 1,5 | 3,95 |
| 5 | 1,5 | 4,97 |
| 6 | 2,1 | 4,03 |

Полученные результаты показывают, что увеличение доли железа позволяет уменьшить скорость сгорания полимерных композиций. Плазменное модифицирование металлического наполнителя железом проводилось с целью дальнейшей обработки их поверхности органическими покрытиями для исключения ее контакта со скважинной жидкостью (вода техническая, водяные растворы ПАВ, нефть, слабый раствор соляной кислоты).