РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ

КАРБИДНЫХ  ПОКРЫТИЙ

1Барченко В.Т., 1Репеева Д.М., 1Трифонов С.А., 2Лисенков А. А.

1Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ», Россия, СПб, ул. Профессора Попова, д. 5, E-mail: vtbarchenko@yandex.ru

2Учрежденеие РАН Институт проблем машиноведения РАН, Россия, СПб, Большой пр. В.О., д. 61, E-mail: lisran@yandex.ru

Наряду с высокой термостойкостью и твердостью карбиды металлов переходной группы обладают хорошей электропроводностью и низкой скоростью испарения, что позволяет использовать карбиды тугоплавких металлов, например, в качестве антиэмиссионных покрытий в производстве приборов электронной техники.

Использование вакуумно-дуговых устройств позволило отработать на практике процессы плазмохимического синтеза карбидных соединений. Для этого в рабочий объем вводится углеродосодержащий газ. В результате протекающих при высокой температуре плазмохимических реакций происходит разложение углеводорода с образованием атомарного углерода, вступающего во взаимодействие и образующего карбидные соединения. Изменяя контролируемым образом параметры плазменного потока: концентрацию заряженных частиц и сопровождающее магнитное поле, а также потенциал, задаваемый на обрабатываемое изделие, и давление реакционного газа, удается управлять свойствами конденсата и достигать необходимого качества покрытия.

Элементный состав покрытий определялся методом электронно-зондового микроанализа, основанного на сравнении характеристических рентгеновских спектров анализируемого образца со стандартами известного состава. Фазовый состав формируемых покрытий изучался методом рентгеноструктурного анализа.

Покрытие ZrC имеет хорошо сформированную кристаллическую структуру с преимущественной ориентацией [111]. Кроме этого фиксировались фазы [200], [220], [311], [222]. Покрытия карбида титана TiC обладали преимущественной ориентацией [111], [200], [222], [220], [311].

При исследовании карбида молибдена (МоC) были получены следующие линии: линии максимальной интенсивности [102] и [103], а также [101], [101].

Из полученных линий W2C следует отметить: [321, 302] интенсивность линии 40; [200] интенсивность линии 35; [221, 202] интенсивность линий 35; [040, 023] интенсивность линий 30. При этом в покрытии присутствует WC с линией: [302, 116]. Наличие в покрытии различных фаз карбида вольфрама объясняется сложностью его формирования при обеспечиваемых температурах.

Настоящая работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (проект НШ-5822.2012.8).