КОНВЕРСИЯ ТЕТРАХЛОРИДА КРЕМНИЯ В  МИКРОВОЛНОВОЙ ПЛАЗМЕ

Гусев А.В., Корнев Р.А. , Суханов А.Ю., Шапошников В.А.

Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г.Девятых РАН, Россия, 603950, Нижний Новгород, ул.Тропинина 49, kornev@ihps.nnov.ru

В связи с растущим интересом к разработке новых технологий фотовольтаики важной задачей является исследование механизмов осаждения кремния из его галогенидов в различных типах разрядов.

В данной работе исследуются процессы плазмохимической конверсии тетрахлорида кремния в кремний и другие продукты реакции в условиях СВЧ разряда с частотой 2,45 ГГц при пониженном и атмосферном давлениях. Эксперименты проводились при подводимой мощности 900Вт, давление в реакторе 50 и 760 Торр.

Показано, что степень конверсии тетрахлрида кремния составляет 95%. При увеличении энерговклада наблюдается увеличение выхода кремния до 90%. Выход гексахлордисилана (Si2Cl6) и полисианхлоридов при увеличении энерговклада уменьшается. Введение реагентов в зону послесвечения вызывает интенсивную полимеризацию хлорсиланов с выходом до 20%.

Исследование процесса конверсии тетрахлорида кремния в условиях атмосферного давления проводили в реакторе с источником плазмы в виде факельного разряда на острие металлического электрода. Данная конструкция реактора позволяет при атмосферном давлении получать факельный разряд с использованием в качестве плазмообразующего газа гелий или водород. Эксперименты показали, что при данной организации процесса так же происходит образование полисиланхлоридов. Использование добавки гелия в плазмообразующий газ приводит к более устойчивому горению разряда и большему выходу полихлорсиланов 40%.

Для данного типа реактора проведено математическое моделирование газодинамических и теплообменных процессов. Результаты математического моделирования позволяют детализировать поля скоростей и температур, а так же расходы газа в области плазмы и определить мощность, затрачиваемую на нагрев газа, температуру газа и время пребывания в реакционной зоне.

Полученные результаты позволяют высказать предположения об основных плазмохимических реакциях, проходящих в зоне плазменного разряда.