УЛУЧШЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК СОСТАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КАРКАСА ТРУБЧАТОГО ФИЛЬТРА ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМОЙ

И.Ш. Абдуллин,  Р.Г. Ибрагимов, В.В. Парошин.

Казанский национальный исследовательский технологический университет

Российская Федерация, Республика Татарстан, 420015, Казань, ул.К.Маркса, 68, modif@inbox.ru

Целью работы является создание каркаса трубчатого ультрафильтра БТУ-0,5/2 на базе стеклотканных материалов  и полимерного адгезива  обладающих улучшенными физико-механическими свойствами за счет обработки низкотемпературной плазмой пониженного давления.

В качестве объектов исследования были выбраны: стекловолокно (ГОСТ 6943-94), электроизоляционная лента (ГОСТ 5937-81), лавсановая бумага (ТУ-13-04-640-82).

Дренажный каркас рассматривался как композиционный материал, состоящий из адгезиваклеевой составляющей и субстрата - стекловолокно, электропроводящая лента, лавсановая бумага.

Обработка компонентов дренажного каркаса проводилась в низкотемпературной плазме на экспериментальной установке [1].

В работе для решения поставленных задач используются современные и стандартные методики исследования. Изучались изменения следующих характеристик свойств испытуемых материалов: капиллярность, относительный предел прочности при растяжении, относительная разрывная нагрузка.

Экспериментально установлено, что при обработке стекловолокна в низкотемпературной плазме в атмосфере аргона в режиме Р=26,6 Па, G=0,04 г/сек, I=0,05 A при t=4 мин. относительный предел прочности увеличился на 30%. Относительная разрывная нагрузка волокна увеличилась на 22%. Максимальная капиллярность стеклоткани достигается в режиме I=0,35A; U=5 kV, t=7 мин и составляет 96% по сравнению с необработанными образцами.

Модификация низкотемпературной плазмой	 по отдельности составляющих компонентов дренажного каркаса трубчатого ультрафильтра БТУ-0,5/2 позволит совершенствовать технологию их изготовления и получать конкурентоспособную продукцию.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Абдуллин И.Ш. Экспериментальная установка для исследования трубчатых мембранных фильтров/ И.Ш. Абдуллин [и др.] // Вестник Казанского технологического университета.- 2010.- №11.-С.618-620.