Низкотемпературная плазменная обработка порошков металлов для энергетических конденсированных систем

Бурдикова Т.В., Абдуллин И.Ш., Шаехов М.Ф.

ФГБОУ ВПО « КНИТУ»

Одним из эффективных способов изменения  поверхностных свойств твердых тел является обработка плазмой высокочастотных разрядов в динамическом вакууме.

Плазма образуется при воздействии высокочастотного электрического поля на плазмообразующий газ, в качестве которого используются воздух, инертные газы, пропан, азот, кислород и другие газы, содержащие атомы водорода, азота, кислорода, углерода.

Поверхность обрабатываемых тел не является идеально плоской, ее профиль представляет собой совокупность микронеровностей с относительно малым шагом. На шероховатой поверхности плотность поверхностного заряда выше на вершинах микронеровностей. Поэтому при высокочастотной плазменной обработке твердых тел происходит оплавление неровностей за счет воздействия энергии ионов, что приводит к полировке поверхностей и ее очистки от примесей. В  работе показано, что применение газов, содержащих атомы азота, кислорода, углерода, приводит к увеличению эксплуатационных характеристик металлов в виде монолитов за счет диффузионного насыщения поверхностного слоя металлов этими элементами.

Это простой и эффективный метод полировки и увеличения прочностных свойств металлических деталей. Установлено, что в результате низкотемпературной плазменной обработки металлов происходят структурные изменения их поверхностного слоя. Изменение структуры и физико-химических свойств поверхностного слоя металлов, несомненно, должно оказать влияние на процессы, проходящие на поверхности металлов.

В данной работе методом  низкотемпературной плазменной обработкой были обработаны порошки циркония, титана и железа в среде инертных газов при их расходе от 0.04 до 0,10 г /см3  и силе тока от 0.7-1.1 А.

Исследование структуры металлических порошков проводилось на дифрактометре ДРОН-2.0.. Рентгенографическая съемка порошковых препаратов реализовалась по методу Брегга-Брентано в координатах «обратная шкала межплоскостных расстояний (1/dhkl, нм-1) – интенсивность». Использовалось CuKα-излучение с λ=1,54178Å (рис.1 – 3).

Рис. 1.  Дифрактограммы порошков железа до и после низкотемпературной плазменной обработки

Рис. 2. Дифрактограммы порошков циркония до и после низкотемпературной плазменной обработки.

Рис 3. Дифрактограммы порошков титана до и после низкотемпературной плазменной обработки.

Фазовый состав образцов и параметры кристаллической структуры представлены в таблице.

Основной фазой образцов циркония является Zr. Примесью в образцах Zr являются  ZrH2 и ZrH. В образцах титана  обнаружен лишь титан. Цирконий и титан имеют гексагональную кристаллическую решетку. В образцах железа обнаружено только железо, имеющее кубическую кристаллическую решетку. Анализ дифрактограмм циркония показал, что в результате низкотемпературной плазменной обработки порошков циркония при силе тока 1.1 А, аморфной фазы становится в 2 раза, а фазы ZrHx  в 1.5 раза меньше, чем у исходного циркония.

Оксиды металлов на дифрактограммах не обнаружены. Это возможно связано с тем, что они имеют аморфную структуру или содержатся в небольшом количестве, находящимся за пределами чувствительности метода.

Для сравнения в таблице приведены данные параметров кристаллических решеток из базы порошковых дифрактометрических стандартов PDF-2 (карточки 06-0696, 05-0665, 44-1294).

Таблица

Влияние плазменной обработки металлов  на параметры

их кристаллических решеток

| Природа металла | Параметры решетки |
| --- | --- |
|  | Тип решетки | а0 Å | с0 Å |
| Железо исх | кубическая | 2,865 | - |
| Железо мод. | кубическая | 2,8664 | - |
| Железо эталон | кубическая | 2,8664 | - |
| Цирконий исх | гексагональная | 3,240 | 5,155 |
| Цирконий мод.* | гексагональная | 3,237 | 5,155 |
| Цирконий мод** | гексагональная | 3.244 | 5.144 |
| Цирконий эталон | гексагональная | 2,323 | 5,147 |
| Титан исх | гексагональная | 2,947 | 4,686 |
| Титан мод | гексагональная | 2,944 | 4,682 |
| Титан эталон | гексагональная | 2,944 | 4,682 |

* модификация при силе тока 0.7 А;

**  модификация при силе тока 1.1 А.

Установлено, что применение метода низкотемпературной плазменной обработки порошков металлов при силе тока 1.1 А и расходе газа 0.1 г/с способствует приближению параметров их кристаллических решеток к эталонным значениям. Известно, что если  плазмообразующий газ содержит атомы азота, водорода, кислорода или углерода, то в результате диффузионного насыщения поверхностного слоя металлов что может оказать влияние на характеристики его окисления, воспламенения и горения. Изменения в структуре поверхностного слоя металлов являются причиной изменения его реакционной активности.

Применение порошков циркония и титана, обработанных плазмой пониженного давления, в энергонасыщенных системах позволяет увеличивать их полноту использования, что приведет к увеличению специальных и эксплуатационных характеристик систем на их основе.