ОСОБЕННОСТИ МОДИФИКАЦИИ СВОЙСТВ СИНТЕТИЧЕСКИХ ВОЛОКОН РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ

Гришанова И.А., Мигачева О.С.

Казанский национальный исследовательский технологический университет, Россия, 420015, г.Казань, К. Маркса, 68, E-mail 314199@mail.ru

Модификация свойств волокон и текстильных материалов заключается в направленном изменении внешней поверхности, формы и надмолекулярного строения. Процессы модификации позволяют улучшить или придать новые физико-механические свойства, значительно расширить области применения волокон и тканей, а также повысить технико-экономические показатели производства. Целью физической модификации текстильных материалов является повышение технического уровня и качество изделий [1,2].

В производстве волокон и нитей с различными физико-механическими свойствами в широких  пределах могут изменяться условия формования, вытягивания, последующих термических обработок и окончательных операций (в частности, спин-финишной), что затрудняет процесс физической модификации.

В данном сообщении в качестве объектов исследования рассматриваются два вида сверхмодульных полиэтиленовых волокон марок D 800 (Китай) и Dyneema (Голландия) с различными исходными свойствами: волокна марки D 800 - гидрофобны, волокна марки Dyneema – гидрофильны.

Модификация данных волокон низкотемпературной неравновесной плазмой сообщает волокнам марки D 800 высокую сорбционную способность (100%), а волокна марки Dyneema повышают сорбционную способность всего лишь на 10-20 %. При этом при плазменной модификации волокон Dyneema наблюдается снижение их физико-механические характеристики, в то время как волокна марки D 800 приобретают более высокие значения относительного удлинения и прочности на разрыв [3].

ЛИТЕРАТУРА

[1] Кутепов А.М. Плазменное модифицирование текстильных материалов, перспективы и проблемы / А.М. Кутепов, А.Г. Захаров, А.И. Максимов, В.А. Титов // Рос. хим. журн. – 2002. -№ 1 – С. 103-114.

[2] Абдуллин, И.Ш. Влияние потока низкотемпературной плазмы на свойства текстильных материалов / И.Ш. Абдуллин, В.В. Хамматова. – Казань: Изд-во Казанск. Ун-та, 2004. – 216 с.

[3] Абдуллин, И.Ш., Гришанова И.А. и др. Влияние эффекта замасливания на поверхностную структуру и деформационные характеристики полиолефиновых волокон / И.Ш. Абдуллин, И.А. Гришанова, Р.Ф. Шарафеев, М.А. Федорова // Вестник Казанского технологического университета. – 2011. - №20. - С. 166-169.