ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФТОРПОЛИМЕРОВ C

ПЕРЕХОДНЫМИ МЕТАЛЛАМИ

Тарасов А.В.1, Алиханян А.С.1, Архангельский И.В.2

1 Учреждение Российской Академии Наук

Институт Общей и Неорганической Химии им. Н.С.Курнакова РАН, (ИОНХ РАН)

Россия, Москва, 119991, ГСП-1, Ленинский просп., 31

2 Московский Государственный Университет им. М.В.Ломоносова,

Химический факультет

Россия, Москва, 119992, Химический факультет МГУ, Ленинские горы д.1, ст. 11

tarassovandrey@gmail.com

Фторполимеры находят широкое применение в качестве антипригарных, коррозионноустойчивых, электроизоляционных покрытий различных металлических изделий и аппаратуры, работающих в агрессивных средах. Поэтому изучение термодинамики процессов взаимодействия фторполимеров с металлами и другими электропроводящими материалами является востребованным и актуальным. Методами ДСК и масс-спектрометрии был изучен процесс взаимодействия переходных металлов (Mo, W, Ta, Nb, Ti, Re) с сополимером тетреафторэтилен-виилиденфторид (ТФЭ-ВДФ) Ф42 состава 21мол.% ТФЭ и 79мол.% ВДФ. По данным ДСК взаимодействие фторполимера с Ta, Nb, Ti сопровождается значительными экзоэфектами, а с W, Mo эндоэффектами.  На ДСК кривых системы Re-фторполимер термоэффектов не обнаруженно. Масс-спектральный анализ показал, что летучими продуктами взаимодействия фторполимера с переходными металлами являются их высшие фториды TaF5, NbF5, TiF4, WF6, MoF6, а в случае молибдена и вольфрама еще и молекулы оксофторидов WOF4, MoOF4. Наличие последних связано с гидролизом соответствующих гексафторидов водой, присутствующей в полимере в качестве примеси. Содержание воды в полимере в количестве не более 0,4 мол.% подтверждается исследованиями ЯМР. Определенны суммарные значения энтальпий реакций фторирования и гидролиза протекающие в системах металл - Ф42. Показано, что процесс гидролиза вносит незначительный вклад в суммарную энтальпию взаимодействия фторполимера с ниобием,  танталом и титаном и полученные значения можно полностью отнести только к энтальпиям реакций фторирования, которые  находятся в полном соответствии с известными стандартными энтальпиями образования пентафторидов ниобия, тантала и тетрафторида титана. Термодинамический анализ процессов протекающих в системах М – Ф42 позволил сделать заключение, что фторирование металлов (по крайней мере, d – переходных металлов) в изученных системах может описываться одинаковыми реакциями.