ВЛИЯНИЕ ТАНГЕНЦИАЛЬНОГО ПОЛЯ НА АКТИВНУЮ МОЩНОСТЬ ПОВЕРХНОСТНОГО ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОГО БАРЬЕРНОГО РАЗРЯДА

Лазукин А.В.1,2, Никитин А.М.1, Кривов С.А.1

1Кафедра Техники и Электрофизики Высоких Напряжений,

НИУ «Московский энергетический институт», Россия, Москва 111250,

ул. Красноказарменная д.14

2ГНЦ РФ ОАО НПО «ЦНИИТМАШ», Россия, Москва, 109088,

ул. Шарикоподшипниковская, дом 4

E-mail: lazukinav@mpei.ru

Применение дополнительных заземленных или находящихся под высоким отрицательным напряжением, электродов (скользящие электроды, “sliding electrodes”) позволяет влиять на характеристики поверхностного диэлектрического барьерного разряда [1]. Одним из примеров технологического использования подобной электродной системы может служить [2].

В данной работе приведены результаты экспериментального исследования влияния тангенциального поля (по отношению к плоскости барьера) создаваемого дополнительными электродами на активную мощность поверхностного разряда. Мощность измерялась по площади вольт-кулонной характеристики (ВКХ).

Схема экспериментального стенда приведена на рис. 1. На поверхности диэлектрического барьера, толщиной 1 мм, на расстоянии 10 мм друг от друга размещалась пара электродов (1) и (2) (медная фольга, толщиной 100 мкм). На обратной стороне барьера располагался заземленный электрод-подложка (3). Для исключения возникновения разряда с краев электрода-подложки, он был покрыт слоем эпоксидного компаунда (4).  В качестве диэлектрических барьеров использовались оксид и нитрид алюминия, (диэлектрическая проницаемость этих материалов близка к 9).

Рис. 1. Схема экспериментального стенда.

Плазмогенерирующий электрод (ПГЭ) соединялся с источником синусоидального напряжения, частотой 14 кГц (UВНВЧ). Дополнительный электрод соединялся с источником постоянного отрицательного напряжения (U=). В такой геометрии боковое развитие разряда возникало при превышении порога в 7 кВ (Uпорог). На правом фрагменте рис. 1 показано подключение элементов для измерения ВКХ разряда. Сигналы с высоковольтного делителя Tektronix1:1000 (Д) и интегрирующей емкости 8,07 нФ (С) подавались на каналы цифрового осциллографа TDS 3054.

Фотографии разряда в отсутствии напряжения на дополнительном  электроде (фрагмент слева) и при наличии (фрагмент справа) приведены на рис.2.

Рис.2. Фотографии разряда в отсутствии напряжения на дополнительном электроде (слева) и при приложении к нему 7 кВ (справа). Для наглядности цвета обращены – разрядные процессы показаны черным.

Экспериментально установлено изменение площади ВКХ при приложении постоянного отрицательного напряжения (в рассматриваемой геометрии свыше 7 кВ) к дополнительному электроду. Результаты расчетов мощности по измерениям приведены в таблице 1 (Метод определения активной мощности по площади ВКХ более подробно рассмотрен в [3].). Видно, что мощность в разряде без приложения постоянного напряжения к дополнительному электроду на барьере из нитрида алюминия, несколько меньше, чем на барьере из оксида алюминия. Предположительно, это связано с более интенсивным излучением в ИК-области спектра плазмы разряда, создаваемой на поверхности барьера, на основе оксида алюминия (на барьере из нитрида алюминия в этой области спектра излучение отсутствует).

Таблица 1. Активная мощность разряда, Вт

| Материал Напряжение, кВ | Al2O3 |  |  | AlN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Без U= | -7 кВ | ∆(%) | Без U= | -7 кВ | ∆(%) |
| 2 | 0,197 | 0,125 | 37 | 0,196 | 0,122 | 38 |
| 2,5 | 0,409 | 0,332 | 19 | 0,365 | 0,252 | 31 |
| 3 | 0,766 | 0,632 | 17 | 0,704 | 0,501 | 29 |

При возникновении бокового развития разряда, активная мощность, измеряемая по ВКХ, снижается в случае каждого из вариантов барьера. Относительное снижение мощности больше на барьере из нитрида алюминия.

В дальнейшем предполагается расширить количество материалов диэлектрических барьеров, различающихся по электрофизическим свойствам, для уточнения причин снижения активной мощности разряда, а также установить связь этого явления с другими интегральными характеристиками разряда.

ЛИТЕРАТУРА

[1] K. Takashima et al. International Journal of Plasma Environmental Science & Technology. Vol. 1, №1 (2007) 14-20

[2] J. Jolibois et al. Journal of Electrostatics 70 (2012) 300-308

[3] Пашин М.М., Лысов Н.Ю. Электричество 12 (2011) 21-26