СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ И АДГЕЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ПЛЕНОК ПОЛИФТОРОЛЕФИНОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ В РАЗРЯДЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

Яблоков М.Ю., Гильман А.Б., Пискарев М.С., Кечекьян А.С., Кузнецов А.А.

Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова 117393, Россия, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 70. yabl1@yandex.ru

Известно, что фторсодержащие полимеры обладают уникальными химическими и физическими свойствами; в то же время они характеризуются низкими значениями поверхностной энергии, плохо смачиваются, не склеиваются, имеют низкую адгезию к напыленным слоям металлов и т.п. Улучшение контактных свойств поверхности полифторолефинов (ПФО) для ряда применений является, несомненно, задачей большой практической важности. В настоящее время для модификации свойств поверхности полимеров широко используют воздействие различного вида разрядов – коронного, СВЧ, высокочастотного и др., позволяющее существенно улучшать контактные свойства поверхности [1].

Для изменения свойств поверхности ПФО было использовано  воздействие разряда постоянного тока, которое позволяет разделить действие активных компонентов плазмы (ионов и электронов) и является эффективным методом модифицирования. Объектами изучения служили промышленные пленки политетрафторэтилена (ПТФЭ, толщина 40 мкм), сополимеров тетрафторэтилена с гексафторпропиленом (Ф4МБ, 80 мкм), этиленом (Ф40, 50 мкм) и  перфторпропилвиниловым эфиром  (Ф50, 50 мкм), а также поливинилиденфторида (ПВДФ, 80 мкм) и сополимера винилиденфторида с гексафторпропиленом (Ф62, 50 мкм) производства ОАО «Пластполимер» (г. Санкт-Петербург).  Методика модифицирования пленок в разряде постоянного тока подробно описана в работе [2]. Образцы помещали на катоде и аноде, обработку проводили в проточном режиме при давлении рабочего газа (воздух) ~ 20 Па и токе разряда 10–50 мА в течение 10–90 с.

Установлено, что модифицирование пленок в разряде постоянного тока на аноде и катоде позволяет достичь существенно более низких величин краевого угла смачивания (), чем воздействие иных видов разряда [3]. Например, для ПТФЭ (исходное значение вода=123º) значение вода, полученное на аноде, составляло 33, а на катоде 49.  Было показано, что эффективность модифицирования на аноде и катоде зависит от химической структуры полимера. При обработке перфторированных ПФО наиболее низкие значения  получали на аноде, тогда как для ПФО, в состав которых входят атомы водорода, на катоде. Проведенные расчеты  поверхностной энергии (γ) [4] показали, что максимальные величины полной γ и ее полярного компонента отвечают воздействию разряда при давлении ~ 20 Па и токе 50мА в течение 60 с (размещение пленок на аноде или катоде см. выше).

Так как для практического применения модифицированных пленок важно не только получение низких значений  и γ непосредственно после воздействия плазмы, но и их стабильность в течение длительного времени, было проведено изучение стабильности свойств, полученных при модифицировании пленок ПФО, в течение длительного времени хранения (14 сут) при комнатных условиях и при нагревании (до 150ºС). Установлено, что величины  возрастают с течением времени и при нагревании, тогда как величины γ уменьшаются, однако достигнутые через 14 сут изменения прекращаются и затем показатели не изменяются в течение нескольких месяцев, оставаясь значительно лучше ( меньше, а γ больше), чем у исходных полимеров. Прогрев модифицированных пленок (до 150ºС) приводит к значительному ухудшению смачиваемости, увеличению  почти до исходных значений и существенному уменьшению γ.

Таким образом, воздействие разряда постоянного тока на свойства поверхности пленок ПФО приводит к значительному и устойчивому во времени улучшению их контактных свойств.

Изменение химической структуры поверхности пленок ПФО изучали методами рентгенофотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) [5, 6] и Фурье-ИК-спектроскопии [7, 8].

Данные РФЭС, приведенные в табл.1, показывают, что в результате воздействия разряда в составе модифицированных пленок ПФО заметно снижается атомное содержание фтора, увеличивается содержание атомов углерода и появляются новые кислородсодержащие группы различной структуры (С–О, С=О,  –С(О)–F– , С–О–С, O–C=O,  CF2–O и т.п.) [6]. Таким образом, поверхность пленок становится гидрофильной как за счет образования полярных групп различного строения, так и за счет уменьшения количества фторсодержащих групп.

Согласно данным Фурье-ИК-спектроскопии основным различием в спектрах исходных и модифицированных пленок ПФО является рост интенсивности полос поглощения в области 1650–1900 см–1, связанных с образованием кислородсодержащих групп и кратных связей, и в области 3500–3600 см–1, указывающих на адсорбцию воды полимерной пленкой [8]. Таким образом, данные ИК-спектроскопии подтверждают результаты, полученные методом РФЭС.

Для экспериментального определения адгезионных характеристик пленок авторами была разработана специальная методика измерения силы отслаивания (А) с применением липкой ленты Scotch®810 [9]. Величина А была измерена для пленок ПФО непосредственно после обработки в плазме, после хранения на воздухе и после дополнительного нагревания (до 150ºС).

Таблица 1. Данные РФЭС для исходных и модифицированных в разряде                постоянного тока (I=50 мА, t=60 с) пленок ПФО

| Полимер | Обработка | Атомное отношение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | F/C | O/C |
| ПТФЭ | Исходный | 1.89 | – |
|  | на аноде | 1.15 | 0.32 |
|  | на катоде | 1.79 | 0.36 |
| Ф4МБ | Исходный | 1.86 | – |
|  | на аноде | 1 | 0.41 |
|  | на катоде | 1.72 | 0.23 |
| Ф50 | Исходный | 1.96 | 0.02 |
|  | на аноде | 1.05 | 0.27 |
|  | на аноде, хранение 14 сут. | 1.23 | 0.34 |
| ПВДФ | Исходный | 0.98 | 0.02 |
|  | на аноде | 0.91 | 0.09 |
|  | на катоде | 0.89 | 0.11 |
| Ф40 | Исходный | 1 | – |
|  | на аноде | 0.39 | 0.32 |
|  | на катоде | 0.58 | 0.31 |
| Ф62 | Исходный | 1.31 | 0.09 |
|  | на аноде | 0.32 | 0.47 |
|  | на катоде | 1.1 | 0.38 |

Полученные данные представлены в табл. 2. Видно, что воздействие плазмы приводит к существенному улучшению адгезионных свойств пленок, сохраняющемуся на достаточно высоком уровне в течение длительного времени, тогда как после нагревания заметно снижается величина силы отслаивания, оставаясь, однако, большей, чем у исходных пленок ПФО.

Таким образом, обработка ПФО в разряде постоянного тока является эффективным методом модифицирования поверхности полимеров, позволяющим получать высокие адгезионные и контактные свойства поверхности, сохраняющиеся в течение длительного времени.

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов Президента РФ для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации НШ-324.2012.3 и  НШ-1683.2014.3.

Таблица 2. Величина силы отслаивания (А) для пленок ПФО, модифицированных в разряде постоянного тока на аноде и катоде непосредственно после обработки, после хранения и нагревания

| Полимер | Обработка | A, Н/м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | После обработки | После хранения | После нагревания |
| Ф4 | Исходный | 30±6 |  |  |
|  | На аноде | 200±10 | 189±9 | 168±9 |
|  | На катоде | 134±4 | 78±5 | 81±8 |
| Ф4МБ | Исходный | 33±4 |  |  |
|  | На аноде | 162±14 | 177±14 | 63±7 |
|  | На катоде | 153±8 | 154±15 | 75±8 |
| Ф50 | Исходный | 34±5 |  |  |
|  | На аноде | 202±12 | 179±9 | 132±9 |
|  | На катоде | 144±9 | 120±8 | 104±9 |
| ПВДФ | Исходный | 95±4 |  |  |
|  | На аноде | 133±8 | 143±8 | 113±9 |
|  | На катоде | 166±12 | 167±17 | 93±8 |
| Ф40 | Исходный | 61±4 |  |  |
|  | На аноде | 188±5 | 140±10 | 127±7 |
|  | На катоде | 212±17 | 166±12 | 94±7 |
| Scotch®810/Scotch®810 |  | 396±5 |  |  |

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Энциклопедия низкотемпературной плазмы. Вводный том IV. Под ред. В.Е. Фортова. Наука, Москва, 2000.

2. D. Richkov, M. Yablokov, A. Richkov. Appl. Phys. A, Mater. Sci. & Proc. A 107 (2012) 589.

3. А.Б. Гильман, М.С. Пискарев, М.Ю. Яблоков, А.А. Кузнецов. Российский химический журнал (Журнал РХО им. Менделеева) 57 (2013) 59.

- 4. S. Wu. Polymer Interfaces and Adhesion. Marcel Dekker, New York, 1982.

- 5. J. F. Rabek. Experimental Methods in Polymer Chemistry. Wiley, New York, 1980.

- 6. NIST X-ray Photoelectron Spectroscopy Database, http://srdata.nist.gov

- 7. P.J. Larkin. Infrared and Raman spectroscopy: principles and spectral interpretation. Elsevier, Waltham (MA USA), 2011.

- 8. А.Х. Купцов, Г.Н. Жижин. Фурье-КР и Фурье-ИК спектры полимеров. Физматлит, Москва, 2001.

- 9. М.Ю. Яблоков, А.С. Кечекьян, С.Л. Баженов, А.Б. Гильман, М.С. Пискарев, А.А. Кузнецов. Химия высоких энергий. 43 (2009) 569.