ПЛАЗМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

1Корнеева Н.В., 2Кудинов В.В., 3Абдуллин И.Ш.

1Институт химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук, РФ, 119991 Москва, ул. Косыгина, 4.

E-mail: natakorneeva@mail.ru

2Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова

Российской академии наук, РФ, 119991 Ленинский проспект, 49.

E-mail: kudinov@ultra.imet.ac.ru

3Казанский национальный исследовательский технологический университет,

РФ, Татарстан, 420015, Казань, ул.К.Маркса, 68.

E-mail: abdullin_i@kstu.ru

Традиционные источники энергии (уголь, торф, нефть, сланцы и природный газ) сгорая выделяют в атмосферу углекислый газ, вызывающий парниковый эффект и глобальное потепление.

Важным альтернативным источником энергии является ветроэнергетика, которая преобразует кинетическую энергию воздушных масс в атмосфере в электрическую, механическую, тепловую или любую другую форму энергии для применения в промышленности.

Ветроэнергетика является бурно развивающейся отраслью. К концу 2012 года общая установленная мощность всех ветрогенераторов составила 282,6 гигаватт [1]. Мощность современных ветрогенераторов достигает 7,5 МВт [2].

Установлено, что ветровая станция в состоянии обеспечивать конкурентную генерацию электроэнергии в результате роста радиуса лопасти ветрогенератора, поскольку его мощность определяется скоростью ветра и площадью, ометаемой лопастями генератора, и критическим образом зависит от размера лопастей:

N=ρSv32,

где v - скорость ветра,  — плотность воздуха, S = R2 - ометаемая площадь, R – радиус лопасти.

Даже в странах, которые являются лидерами по использованию ветроэнергетики, развитие этой отрасли зависит от решения фундаментальной проблемы, связанной с тяжестью лопастей ветрогенератора. Традиционными материалами, из которых изготавливают лопасти, являются металлы и композиционные материалы (КМ) стеклопластики. Однако их применение уже исчерпало себя.

Без применения КМ нового поколения, ветровые станции останутся маломощным сегментом энергетики. Именно поэтому в странах-лидерах, в которых приняты законы об ограничении вредных выбросов в атмосферу, зафиксирован повышенный спрос на лопасти, изготовленные из новейших КМ на основе карбона и полиэтилена.

В России также ожидается рост спроса на новые КМ для ветрогенераторов, связанный с Государственной Программой Российской Федерации по развитию альтернативной энергетики «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2013–2020 г. в рамках подпрогаммы «Развитие использования возобновляемых источников энергии».

Возможность получать ультралёгкие с высокими физико – механическими свойствами КМ полиэтиленпластики, позволяющие изготавливать из них лопасти ветрогенераторов, вдвое и втрое длиннее традиционных, даёт применение неравновесной низкотемпературной (ННТ) плазмы для активации волокна из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ).

Цель работы состояла в получении КМ полиэтиленпластиков, армированных активированными ННТ плазмой ткаными и неткаными материалами из СВМПЭ-волокон, и исследовании свойств этих КМ.

Армирующими наполнителями служили однонаправленные нетканые материалы из высокопрочного высокомодульного многофиламентного СВМПЭ-волокна марки Dyneema® SK–75 и саржевая ткань из СВМПЭ-нитей марки ПЭ-1 (табл.1). Матрицами были эпоксидные и эпоксиуретановые связующие на основе эпоксидных диановых смол ЭД-20, ЭД-22 и Эпикот-828, отверждённые алифатическими и ароматическими аминами [3].

Таблица 1. Свойства СВМПЭ-волокон и нитей

| Марка | Плотность, r, г/см3 | Прочность, sраст., ГПа | σраст.ρ, км | Модуль, Е, ГПА | Относит. удл. при разрыве, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SK-75 | 0,97 | 3,4 | 350 | 110 | 3,8 |
| ПЭ-1 | 0,97 | 2,7-2,8 | 278-288 | 85-93 | 3,5 |

Активацию волокнистых наполнителей проводили их обработкой в высокочастотном ёмкостном (ВЧЕ) разряде пониженного давления от 1,33 до 660 Па [4,5]. Термическую составляющую такой плазмы можно свести к минимуму, благодаря низкой плотности ионного тока 0,5 – 1 А/м2 и малой длительности воздействия плазмы на волокно, что не вызывает деструкции волокна и позволяет обрабатывать в ней даже чувствительные к нагреву высокоориентированные СВМПЭ-волокна.

Для получения нетканых КМ изготавливали нетканые армирующие материалы намоткой волокна на полую рамку-оправку из полипропилена. Волокно на рамках обрабатывали плазмой. Нетканые материалы состояли из параллельно уложенных однонаправленных волокон с продольно-поперечной укладкой (1:1) волокна. Активированные плазмой волокнистые наполнители пропитывали связующим и получали препреги. При изготовлении КМ собирали заготовку препрегов из чередующихся слоёв нетканых материалов или тканей. Формование КМ осуществляли прессованием заготовок препрегов [6].

Свойства слоистых КМ полиэтиленпластиков оценивали с помощью трёхточечной схемы нагружения образцов по разрушающим напряжениям при изгибе (ГОСТ 4648-71) и сдвиге (РТМ РС-743-86).Исследования проводили на универсальной испытательной машине «Instron 3382».

Установлено (табл. 2), что после обработки плазмой нетканого материала из волокон SK-75, прочность КМ при изгибе (sизг) возрастает в 1,6 раз с 265 до 436 МПа, а при сдвиге (tсдвиг) в 1,7 раза с 19 до 33 МПа.

Таблица 2.Свойства слоистых КМ полиэтиленпластиков

| Нетканые полиэтиленпластики |  |  |
| --- | --- | --- |
| Характеристики КМ | SK-75/ЭПУР, укладка (1:1) |  |
|  | Без обработки | После обработки |
| Vf , % | 72 | 56 |
| d, mm | 3,2 | 3,3 |
| sизг, MPA | 265 | 436 |
| tсдвиг, MPA | 19 | 33 |
| Тканые полиэтиленпластики |  |  |
| Характеристики КМ | ПЭ-1саржа/ЭПУР, укладка (1:1) |  |
|  | Без обработки | После обработки |
| Vf , % | 60 | 55 |
| d, mm | 3,3 | 3,3 |
| sизг, MПа | 164 | 276,0 |
| tсдвиг, МПа | 13 | 24 |

После обработки плазмой саржевой ткани из волокон ПЭ-1, прочность КМ при изгибе возрастает в 1,7 раз с 164 до 276 МПа, а при сдвиге в 1,8 раз с 13 до 24 МПа.

Для тканых КМ величина sизг равна 276 МПа, а для нетканых КМ она в ~1,6 раза выше и составляет 436 МПа. Прочность тканей ниже, чем у образующих её волокон, вследствие изгиба и кручения волокон в нитях, изгиба нитей в тканях, появления контактных напряжений в местах соприкосновения основы и утка, а также вследствие текстильной переработки. Очевидно преимущество нетканых материалов при получении КМ полиэтиленпластиков.

Применение новых КМ полиэтиленпластиков для изготовления лопастей ветрогенераторов даёт возможность удвоить и даже утроить длину их лопастей, что позволяет увеличивать эффективность существующих к настоящему моменту ветровых станций и превосходить эффективность традиционных видов генерации энергии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Global Wind Power Capacity Increased 19 Percent in 2012

2. www.enercon.de // E-126

3. Патент РФ № 2277549

4. Патент РФ № 2419691

5. Патент РФ № 2467101

6. Корнеева Н.В., Кудинов В.В., Крылов И.К., Мамонов В.И., Геров М.В. Энциклопедия инженера-химика. 6 (2012) 7.

Работа выполнена при поддержке гранта НШ 854.2012.3 Совета по грантам Президента РФ.