ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ

В ПРИКАТОДНОЙ ОБЛАСТИ ТЛЕЮЩЕГО РАЗРЯДА

В СКРЕЩЁННЫХ ПОЛЯХ В ГЕЛИИ

Прохорова Е.И., Матвеев А.И, Платонов А.А.

Петрозаводский государственный университет, Россия,

185910, Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Ленина, 33

prokhorova@petrsu.ru

Большинство основных характеристик разрядов тока определяется процессами, происходящими в приэлектродных областях, в первую очередь, в прикатодной области. На нее приходится обычно основная часть разрядного напряжения. Здесь же наблюдаются максимальные потоки заряженных и нейтральных активных частиц, поступающих из плазмы на поверхность катода, следовательно, происходит наиболее интенсивная обработка поверхности. Поэтому исследование прикатодной области тлеющего разряда особо важно для промышленности, связанной с получением различных тонких покрытий. Особый интерес представляют ионные потоки на катод, так как они в основном обуславливают процессы на его поверхности, а также распределение потенциала в прикатодной области [1].

Для изучения физических процессов в прикатодной области тлеющего разряда была изготовлена разрядная трубка, схема которой приведена на рис. 1.

Рис. 1 Макет для исследования катодной области разряда: 1 - стеклянный баллон; 2 - разрядный промежуток; 3 - откачка; 4 - внешний электрод; 5 - внутренний электрод; 6 - плоский анализатор (коллектор); 7 - боковые торцы (соединены с центральным электродом); 8 - источник тока

Макет располагался на оси соленоида, создающего магнитное поле, скрещенное с электрическим полем разряда. Внешний электрод служил катодом [2].

Снималась зависимость тока на коллектор от напряжения между коллектором и катодом (ВАХ). Измерения проводились в гелии при давлениях 0,2–0,58 Торр, токах 15–25 мА и магнитных полях 15–30 мТл.

На рисунке 2 приведены типичные коллекторные вольтамперные характеристики, полученные при различных разрядных токах.

Рис. 2 Коллекторные вольт-амперные характеристики

Во всех случаях напряжение запирания (ток на коллектор равен нулю) значительно меньше общего напряжения на трубке, которое в первом приближении можно принять за величину катодного падения. Это означает, что ион на пути из плазменной части разряда к катоду испытывает многочисленные столкновения. Это подтверждается оценкой длины свободного пробега ионов, которая меньше размеров области катодного падения. Отсутствие зависимости U запирания от тока означает, что структура катодного слоя не зависит от тока. Напряжение запирания существенно зависит от давления и магнитного поля, т.к. они влияют на эффективную длину свободного пробега иона.

Для определения функции распределения ионов по энергиям (ФРИЭ) у катода из экспериментальных данных использовалось выражение для плотности ионного потока на поверхность катода:

Ic(x=0,ε)=ε∞f(ε)⋅υ⋅e⋅Scdε,			(1)

где ε – энергия ионов,f(ε)=dεdn+ –функции распределения, n+=0∞f(ε)⋅dε – общая концентрация ионов, υ=2εM- направленная скорость ионов, M– масса иона гелия, е – заряд электрона, Sc – эффективная площадь отверстия в катоде

Дифференцируя формулу (1) получим:

dIcdε=−f(ε)⋅υ⋅Sс.			(2)

Тогда выражение для расчета ФРИЭ из экспериментальных данных имеет вид:

f(ε)=−1υ⋅e⋅Sс⋅dIcdε			(3).

Выражение для ФРИЭ также можно получить исходя из рассмотрения плотности дифференциального потока ионов Φ(ε,x):

Φ(ε,x=0)dε=υ⋅f(ε)dε.			(4)

Тепловой скоростью пренебрежем, так как ее величина на 3 порядка меньше направленной.

Считая, что основным процессом, влияющим на движение ионов, является перезарядка и, принимая, что распределение потенциала в слое имеет линейный характер, можно перейти от дифференциальных потоков ионов к коллекторному току и ФРИЭ.

Окончательно выражение для ФРИЭ примет следующий вид:

f(ε)=Ic(ε=0)Sc⋅e⋅(1+γ)⋅M2εexp−Lshλ1−1−εU⋅e⋅Lsh2λ⋅U⋅e⋅1−εU⋅e,		(5)

где Ic(ε=0)– ток коллектора при U=0, γ – коэффициент ионно-электронной эмиссии, Lsh – толщина катодного слоя, λ – длина свободного пробега, определяемая перезарядкой, U – падение напряжения на катодном слое.

На рисунке 3 приведено сравнение экспериментальной и расчетной ФРИЭ. Наилучшее соответствие достигается при значении отношения толщины слоя к длине свободного пробега равном 14. Это значение совпадает с расчетным значением.

Рис 3. Сравнение ФРИЭ

Значительный интерес представляет эффективный коэффициент распыления γэф – значение коэффициента распыления усреднённое в соответствии с ФРИЭ. Такой расчет был произведён с использованием теоретической зависимости γ(ε) [3] и экспериментальных ФРИЭ. Результаты расчетов приведены в таблице 1.

Таблица 1. Полученные значения эффективного коэффициента распыления в ат/ион

| Условия | p=0,58 торр I=15мА В=15млТ | p=0,58 торр I=20мА В=15млТ | p=0,58 торр I=25мА В=15млТ |
| --- | --- | --- | --- |
| γэф, ат/ион | 2,8*10-3 | 2,8*10-3 | 2,9*10-3 |

ЛИТЕРАТУРА

- Сасин А.В., Вагнер С.Д., Платонов А.А. Структура магнетронного разряда постоянного тока в неоне при различных полярностях электродной системы// ЖТФ. 2010. Т.80. Вып. 9. С.52–56.

- Платонов А.А. Структура разряда в скрещенных полях в гелии // Сборник материалов I  Всероссийской конференции молодых ученых (26–29 апреля 2005 г, Томск ). Томск, 2005.С. 325–327.

- Смирнов Б. М. Атомные столкновения и элементарные процессы в плазме (М.: Атомиздат, 1968)