ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕРАВНОВЕСНОЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЫ С ТРУБЧАТОЙ МЕМБРАНОЙ

Абдуллин И.Ш., Желтухин В.С., Ибрагимов Р.Г., Зайцева О.В.

Казанский национальный исследовательский технологический университет, РФ, 420015, Казань, ул. К.Маркса, 68. modif@inbox.ru

На основе экспериментальных исследований [1,2] дается теоретическое обоснование механизма модификации трубчатой мембраны в ВЧЕ разряде пониженного давления.

Специфической особенностью материала трубчатой мембраны является многослойность. Внутренний слой (мембрана) изготавливается из полиэфирсульфона  толщиной h=0,150 мм, затем следуют 2 слоя нетканого полипропиленового (ПП) материала толщиной h=1 мм, связующий компонент h=0,1 мм, 2 слоя стеклоткани h=0,2 мм, слой клея h=0,1 мм, 2 слоя нетканого ПП  материала h=1 мм, связующий компонент h=0,1 мм и 2 слоя стеклоткани h=0,2 мм (рис. 1).

Рис. 1 – Схема слоев трубчатой мембраны

1,3 – стеклоткань; 2,4 – нетканый ПП материал, 5 – ПЭС мембрана,                     6 – связующий компонент.

Все материалы трубчатой мембраны отличаются по значению относительной диэлектрической проницаемости и относятся к электретам, то есть, способны приобретать и в течение длительного времени сохранять электрический заряд. Пористость внутреннего слоя (мембраны) составляет 70%, размер пор 0,45 мкм.

Механизм очистки и активации трубчатой мембраны плазмой ВЧЕ разряда пониженного давления, горящей внутри мембраны, заключается в следующем. У внутренней поверхности изделия образуется двойной электрический (дебаевский) слой толщиной λD~10-5 м и слой положительного заряда (СПЗ) с динамической границей толщиной h~10-4 м. Поверхность  образца при этом приобретает потенциал от -50 до -70 В. Ионы плазмы ускоряются в СПЗ до энергии 50-70 эВ и, бомбардируя ее поверхность и рекомбинируя на ней с выделением энергии рекомбинации (15,76 эВ), очищают и активируют ее, в том числе внутреннюю поверхность пор.

Потенциалы внутренней и наружной поверхностей трубчатой мембраны осциллируют в противофазе вследствие динамического изменения толщин СПЗ с частотой электромагнитного поля. При этом  внутри образца создается переменное электрическое поле, средняя амплитуда напряженности которого оценивается величиной ~10-4-105 В/м.

Так как нетканый ПП материал, стеклоткань, ПЭС мембрана, эпоксидная смола имеют различную диэлектрическую проницаемость, то на их поверхностях возникает связанный электрический заряд. Энергия ионизации молекул полимеров, как известно, составляет ≈0,2 эВ. Поэтому величины напряженности электрического поля, возникающего во внутренних пространствах многослойного материала трубчатой мембраны, достаточно для возникновения и поддержания эмиссии электронов и ионов с поверхностей материалов трубчатой мембраны.

Поэтому, внутренняя и наружная поверхность трубчатой мембраны модифицируются в результате бомбардировки ионами, обладающими  энергией 70-100 эВ и рекомбинации ионов плазмы с энергией 15,76 эВ, которую они приобрели в результате ускорения в СПЗ. Волокна в нетканом ПП материале модифицируются в результате рекомбинации заряженных частиц, которые возникают при ионизации ПП под действием переменного электрического поля внутри образца многослойного материала.

Передача энергии ионной бомбардировки и рекомбинации ионов атомам и  молекулам на поверхности ПЭС мембраны приводит к десорбции загрязняющих веществ, образованию новых поперечных водородных связей, а также связей, образованных силами Ван-дер-Ваальса и их разрыву, конформации молекул ПЭС.

Таким образом, обработка трубчатой мембраны ВЧЕ разрядом пониженного давления возникает за счет ионной бомбардировки, условий для ионизации внутренних слоев материала, рекомбинации заряженных частиц в объеме трубчатой мембраны.

ЛИТЕРАТУРА

1. Пат. № 112577 RU. Устройство для получения высокочастотного емкостного газового разряда/ И.Ш. Абдуллин, И.Г. Гафаров, Р.Г. Ибрагимов, М.Ф. Шаехов, А.В. Лосев, В.В. Парошин; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО КНИТУ. -  заявка №2011125956; заявл. 23.06.2011.; опубл. 27.01.2013.

2. Абдуллин И.Ш. ВЧЕ-плазма в технологии  изготовления трубчатых  ультрафильтров/ И.Ш. Абдуллин, Р.Г. Ибрагимов, В.В. Парошин // Вестник Казанского технологического университета.- 2012.- №15.-С.76-84.