ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗРЯД МЕЖДУ КАПЕЛЬНО-СТРУЙНЫМ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ КАТОДОМ И ПОРИСТЫМ АНОДОМ В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ

Гайсин Ал.Ф., Гасимова Л.Ш., Леушка М.А., Фахрутдинова И.Т.

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева, РФ, К.Маркса,10, tagiirina@mail.ru

Электрические разряды с жидкими электродами представляют практический интерес как источники низкотемпературной плазмы. Из всего многообразия разрядов с жидкими электродами в центре внимания исследователей находятся разряды между жидким и твердым электродами. Они имеют множество новых эффектов, полезных с точки зрения технологических применений [1].

Развитие новых областей промышленности требует появления новых технологий и методов для повышения качества выпускаемых изделий. Один из путей решения этой проблемы лежит в разработке новых методов по модификации поверхностей материалов и изделий. Особую роль здесь может сыграть исследования электрических разрядов между капельно-струйным электролитическим катодом и пористым анодом в процессе обработки материалов и изделий [2].

Экспериментальные исследования электрического разряда между капельно-струйным электролитическим катодом и пористым анодом при атмосферном давлении проводились в диапазоне U = 0,1÷1,2 кВ, I = 0,01÷1 А,  = 1÷130 мм, G =0, 5÷8 г/c,  = 0,15÷0,95 м/с и dc = 1÷3 мм для насыщенного раствора NaCl в технической воде.

На рис.1 представлена фотография горения электрического разряда между капельно-струйным электролитическим катодом и пористым анодом.

Рис.1. Электрический разряд между капельно-струйным электролитическим катодом и пористым анодом

Режим горения электрического разряда между капельно-струйным электролитическим катодом и пористым анодом при атмосферном давлении в данном случае следующий: U = 230 В, I = 1,5 мкА,  = 10 мм, G =2 г/c и dc = 1,5 мм.

Анализ экспериментальных данных показал, что U = 230 В, I = 1,5 мкА,  = 10 мм, G =2 г/c и dc = 1,5 мм электролит соприкасаясь с поверхностью пористого материала образует многоканальный разряд. С ростом напряжения многоканальный разряд заполняет поры и распространяется внутри пористого материала. С ростом длины струи от 10 до 20 мм микроканалы в порах соприкасаются. Эти особенности многоканального разряда между капельно-струйным электролитическим катодом и пористым анодом объясняется распространением микроканалов в объеме пористого материала.

Результаты исследования электрического разряда между капельно-струйным электролитическим катодом и пористым анодом при атмосферном давлении позволяет эффективно модифицировать поверхность обрабатываемых изделий из меди. Варьируя параметрами горения электрического разряда, возможно, получить различные виды электрических разрядов, которые отличаются друг от друга формами и степенью воздействия на модифицируемую поверхность.

На рис.2а представлена фотография поверхности меди до очистки и после очистки на рис.2б с помощью электрического разряда при атмосферном давлении. Как видно из сравнения фотографий поверхность пластинки меди существенно очищается. Поверхности пластинок до и после очистки были исследованы с помощью электронного микроскопа ZEISS (AXIOVERT) 200MAT.

а)                                                           б)

Рис.2. Фотографии обработанных пластин меди электрическим разрядом

На базе проведенных исследований, были сделаны следующие выводы. Выявлены основные формы электрического разряда: многоканальной, объемной форм на поверхности и внутри пористого электрода. Многоканальный разряд горит вдоль границы между порами и в виде каналов между отдельными порами. Установлен переход многоканального разряда в объемную форму. Разработана методика очистки поверхности меди электрическим разрядом при атмосферном давлении.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гайсин А.Ф. Автореферат дис. на соискан. уч.степ.к.т.н. Электрические разряды между струйным электролитическим катодом и тверым анодом при пониженных давлениях, 2011

2. Логинов Н.А. Дис. на соискан. уч.степ.к.т.н. Электрический разряд между струйным электролитическим анодом и пористым катодом, 2010