УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛА С ПОМОЩЬЮ ВЧ-ПЛАЗМЫ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ

Христолюбова В.И., Хубатхузин А.А., Абдуллин И.Ш., Лукин О.В.

Казанский национальный исследовательский технологический университет, Россия, Казань, ул. К.Маркса, д. 68, e-mail: valllerrriya@mail.ru

В настоящее время функциональные покрытия находят широкое применение в самых различных отраслях промышленности. Они используются для защиты материала деталей и узлов от коррозии, обеспечивают высокую твердость поверхности, уменьшают изнашивание, позволяют снизить себестоимость изделий. При обработке в ВЧ плазме пониженного давления упрочнение происходит не только на поверхности, но и в объеме изделия. С целью защиты от изнашивания и повышения долговечности изделия и других его характеристик выбранные детали из стали 30Х2НМФА были обработаны емкостным разрядом со следующими параметрами (табл.1).

Табл.1 Режимы обработки

| Обработка вырезки ствола с подачей потенциала -5 В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | P, кВт | Газ1 | Q1, (мг/мин) | Газ2 | Q2, (мг/мин) | U смещ, В | P, Па | Time, мин |
| 1 | 1200 | Ar | 44 |  |  | 5 | 20 | 20 |
|  |  | Ar | 44 | СН4 | 2 | 5 | 22 | 20 |

С помощью энергодисперсионного микрорентгенфлоуресцентного спектрометра M4 Tornado (Bruker) был проведен элементный анализ(рис.1, табл.2).

Рис.1 Усредненный спектр в точке

Табл.2 Элементный состав

El AN  Series  norm. C Atom. C Error (1 Sigma)

[wt.%]  [at.%]          [wt.%]

----------------------------------------------

Fe 26 K-series   96.59   96.75            1.53

Ni 28 K-series    2.01    1.92            0.00

Cr 24 K-series    0.91    0.98            0.00

Mo 42 K-series    0.35    0.20            0.00

V  23 K-series    0.14    0.15            0.00

----------------------------------------------

Total:  100.00  100.00

Система контроля качества включает в себя методы неразрушающего контроля: профилометрия и наноиндентирования. Для измерения твердости используется сканирующий нанотвердомер «Наноскан-3D». Измерения механических свойств методом наноиндентирования регламентируются международным стандартом ISO 14577. Наиболее распространенным является метод, предложенный Оливером и Фарром. В рамках данного метода твердость H образца определяется уравнением

где Ас – площадь проекции отпечатка при максимальном значении приложенной нагрузки Pmax в м2.

Значение эффективного модуля упругости:

Константа  зависит от формы индентора. В наноиндентировании чаще всего применяется трехгранная пирамида Берковича. Для индентора Берковича с углом при вершине 142º  = 1.034. Жесткость контакта S определяется по наклону начальной части кривой разгружения Pmax:

Наибольшая глубина внедрения индентора в поверхность hc вычисляется по формуле:

Константа  зависит от геометрии индентора ( ~0.75 для пирамиды Берковича), hi – расстояние, соответствующее пересечению касательной к кривой разгружения в начальной части с осью внедрения.

Площадь проекции Ас определяется из заранее заданной функции формы индентора A(h) при подстановке рассчитанного значения контактной глубины hc :

Функция формы наконечника представляет собой зависимость площади сечения наконечника A от расстояния вдоль оси индентора h. Функция A(h) в рамках данного метода предполагается известной заранее.

Заданными параметрами при измерении являлись амплитуда колебаний кантилевера зонда при поиске поверхности при нанесении индента равная 10 нм, скорость нагружения при внедрении в поверхность образца при нанесении индента равная 1000 нм/с, время выстаивания зонда в нагруженном состоянии после внедрения в поверхность образца (выдержка при максимальной нагрузке) равная 10000 мс, продолжительность измерения термодрейфа в процессе индентирования – 60000 мс. Термодрейф измеряется на кривой разгрузки при индентировании. В данном случае термодрейф измерялся на уровне 15% от полной разрузки зонда.

В результате был получен рельеф образца в 3D режиме (рис.2).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 2 Сканирование поверхности

Как видно из рисунка, поверхности обработанного образца сгладилась. Шероховатость образца снизилась на 70%.

За счет газонасыщения поверхности и образования нанодиффузионных слоев заметно уведичилась твердость исследуемого образца, о чем свидетельствует рис.3.

Рис. 3 Зависимость твердости по глубине

Описанные свойства позволяют сделать вывод о том, что произошло упрочнение поверхности изделия на глубину до 200 нм. Повышены прочностные свойства материала. Основным результатом является полировка металла с одновременным увеличением микротвердости.