ПЕРЕРАБОТКА ТОКСИЧНЫХ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ В ПЛАЗМЕННЫХ УСТРОЙСТВАХ

А.Л. Моссэ, А.Н. Никончук, В.В. Савчин,

ГНУ ИТМО НАН Беларуси, Беларусь, mosse@itmo/by

Технологии сжигания не могут решить проблемы переработки медицинских и других подобных токсичных отходов. Они все больше вступают в конфликт с современными требованиями экологической безопасности и отвергаются в большинстве стран мира при строительстве новых предприятий по переработке отходов. Анализ известных работ показывает, что одно из наиболее перспективных направлений, выходящих на ведущие позиции в мире при переработке опасных отходов – применение плазменных технологий. По опубликованным данным, плазменная утилизация отходов активно реализуется  в США, Германии, Японии, Израиле, Тайване, Франции, Бразилии, Китае и других странах [1].

В случае переработки несортированных и высоко опасных медицинских отходов требуется применение максимально универсальных методов, которые  гарантируют   обезвреживание и/или уничтожение любых, токсичных,  органических и неорганических компонентов, которые содержатся в  отходах. Кроме того, следует отметить возможную необходимость обезвреживать такие опаснейшие биологические токсиканты, как «прионы», полное разложение которых происходит при температуре более 1300 0С. Поэтому в технологии переработки медицинских отходов основными,  общепризнанными методами являются термические методы с использованием топливных или плазменных печей, а также плазменных реакторов специального исполнения, для сжигания в кислородсодержащей среде или для пиролиза в восстановительной атмосфере с получением синтез-газа, который может быть в дальнейшем использован.

Плазмотермическая технология переработки медико-биологических отходов имеет следующие преимущества [2]:

- глубокое разложение отходов с образованием простых соединений, что значительно упрощает их очистку от вредных примесей;

- возможна совместная переработка различных видов отходов без их предварительной сортировки;

- значительное уменьшение объема отходящих  газов,  снижение нагрузки на систему газоочистки,  ее производительности и габаритов;

- меньший унос конденсированных дисперсных частиц;

- высокая производительность при малых габаритах оборудования;

- возможность создания желательной газовой атмосферы;

- возможность получения конечного продукта в стабильной форме;

- возможность оперативной регулировки процесса путем изменения расхода окислителя (воздуха) и мощности плазмотронов.

Плазменная камерная печь для переработки медико-биологических отходов. Плазменная камерная печь (ПКП 05-01) предназначена для плазмотермической переработки токсичных медико-биологических отходов различного происхождения, которые образуются в различных медицинских учреждениях и предприятиях, включая отходы производства медицинских препаратов. Это устройство периодического действия и предназначено для переработки сравнительно небольших объемов медико-биологических отходов. Печь имеет небольшие размеры и может быть размещена в любом медицинском учреждении, госпитале,   клинике или промышленном предприятии. В состав технологической установки, кроме плазменной печи,  входят камера дожигания и система энергоснабжения плазмотрона. Устройство может также комплектоваться системой газоочистки (фильтр и скруббер) или  работать на общую систему газоочистки учреждения или производства.

В качестве горелочного устройства в плазменной камерной печи используется электродуговой плазмотрон постоянного тока с газовихревой стабилизацией дуги мощностью от 50 до 100 кВт. В качестве плазмообразующего газа используется воздух  с расходом 3,0-10,0 г/с.

Процесс переработки отходов происходит следующим образом. Упакованные в пакеты или коробки отходы помещаются в камеру сжигания, закрывают загрузочный люк.  После включения плазмотрона и нагрева печи, под воздействием высокой температуры (1200 – 1500 ºC) органическая часть материала отходов пиролизуется, а  неорганическая часть отходов плавится. Из-за недостатка кислорода в плазмообразующем газе в камере сжигания происходит лишь частичное сжигание отходов. Из камеры сжигания газовая смесь перемещается в камеру дожигания, куда дополнительно подается воздух для полного дожигания отходящих газов. Из камеры дожигания газовая смесь поступает в систему газоочистки. Разовая загрузка пакетируемых отходов, в зависимости от их состава, составляет около 5 –10 кг. Время обработки такой упаковки примерно 10 минут.

Выполнены исследования работы плазменной камерной печи при переработке кускового и пакетированного материала (кости животного происхождения и модельных отходов,  упакованных в пакеты). Примерный состав газа, на выходе из камеры сжигания печи и поступающего в камеру дожигания в  % об: СО – 61.8; С – 1.6; H – 6,2; S – 0.8; N и другие газы  – 29,6. Удельные энергозатраты составляют от 3,5 до 5,0 кВт-ч/кг отходов.

Плазменный реактор по схеме «затопленная струя». Плазменный реактор (РЗС-1)  предназначен для переработки жидких медико-биологических отходов, а также жидких отходов производства медицинских препаратов. Переработка отходов производится в режиме окислительного пиролиза при температуре не менее 1500 К, что исключает образование диоксинов и других вторичных токсичных продуктов. Электрическая мощность плазмотрона изменялась от 20 до 25 кВт, расход плазмообразующего газа  - воздуха 1,0 – 2,0 г/сек, расход воздуха в камере дожигания 7,0 г/сек.

В диапазоне указанных параметров проведены  экспериментальные исследования по переработке отходов, образующихся при производстве медицинских препаратов. В качестве отходов использовалась: 1-маточник производства мексибела (смесь спирт изопропиловый, спирт этиловый, ацетон); 2- маточник со стадии ТП-1 получения субстанции левотироксина натрия (этилацетат, хлорацителенхлорид, остаточное количество компонентов реакции, побочные продукты); 3 – маточник со стадии ТП-2 получения субстанции левотироксина натрия (перидий, уксусная кислота, остаточное количество компонентов реакции, побочные продукты); 4 - маточник со стадии ТП-3 получения субстанции левотироксина натрия (кислота ледяная уксусная, кислота соляная, остаточное количество компонентов реакции, побочные продукты); 5 - маточник со стадии ТП-4 получения субстанции левотироксина натрия (водные растворы неорганических солей, остаточное количество компонентов реакции, побочные продукты).

В ходе эксперимента в непрерывном режиме производилось измерение температуры отходящих газов перед камерой дожигания Т1 и после нее Т2.  Также, в непрерывном режиме, газоанализатором проводился анализ   состава отходящих газов: СО, СО2, H2, CH4. Кроме того, проведен анализ состава отходящих газов на наличие Cl2, цианидов и неразложившихся хлорсодержащих органических веществ с помощью спектрометра ионной подвижности RAID-S2. Данных веществ в отходящих газах не обнаружено.

Результаты  экспериментов  коррелируются  с данными, полученными при численном  моделировании процесса высокотемпературной переработки отходов, образующихся при производстве медицинских препаратов [2].

Плазмотермическая технология переработки медицинских и других видов отходов является универсальной, так как она может применяться для утилизации, не зависимо от  качественного состава отходов. Успехи в разработке новых технологических процессов и создании плазменной техники позволяют считать низкотемпературную плазму важным элементом новых промышленных наукоемких технологий, позволяющих интенсифицировать различные технологические процессы. Использование плазменных технологий открывает новые возможности для подхода к оптимальному управлению технологическими процессами, а также к более простой их реализации с максимально возможной эффективностью.

ЛИТЕРАТУРА

1. А.Л.Моссэ,  В.В.Савчин  // Твердые бытовые отходы. 2006. № 12. с. 22–26.

2. А. Nikanchuk, Hr. Dalholenka, A. Liavonchyk.  Investigation of processes used for treatment of pharmacological production waste in a plasma unit. High Temperature Material  Processes. 2012. V.16, №2, P.139–151.