МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ СИНТЕТИЧЕСКИЕ ТКАНИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОДЕЖДЫ

Сахабиева Э.В., Воронина Л.В., Иванова С.Н., Мусин И.Н.

ФГБОУ ВПО «КНИТУ», Россия, г. Казань, ул. К. Маркса, д.68. elsah64@mail.ru

Для физиотерапевтических и диагностических кабинетов, а также для клинических лабораторий актуальной является проблема электризации синтетических тканей, из которых изготовлена медицинская одежда. Электростатическое поле, создаваемое электризующейся одеждой, негативно сказывается на здоровье человека [1].  Кроме того, человек испытывает неприятные физические ощущения в момент разряда при соприкосновении с заземленной поверхностью.

Наиболее простым и относительно недорогим является способ, заключающийся в использовании гидрофильных антистатических препаратов. Однако в результате обработки материала специальными пропитками снижаются его водоотталкивающие и кровеотталкивающие свойства, что повышает риск контактного инфицирования медицинских работников. Кроме того, антистатический эффект, достигаемый данным способом, не является долговременным, так как происходит его вымывание во время стирки изделия.

Повышение электрической проводимости ткани осуществляют также при использовании металлических или металлизированных нитей на стадии производства тканей, либо в результате нанесения металлических покрытий на готовый текстильный материал. Второй способ более распространен, поскольку он является относительно простым и доступным.

Металлические покрытия наносят различными методами: гальваническим, газофазным, клеевого дублирования и др. Наиболее перспективным и экологически чистым является метод магнетронного распыления [2], так как все процессы осуществляются в вакууме без применения токсичных химических реактивов.

В данной работе была изучена возможность применения метода магнетронного распыления металлов на ткани, применяемые для изготовления медицинской одежды с целью придания им антистатических свойств

Металлизация тканей осуществлялась в вакууме ионно-плазменным методом с применением магнетрона на установке УВН-70А-2. Процесс осуществлялся при следующих параметрах: ток разряда 2,5 А, напряжение 550 В, давление рабочего газа 4∙10-3Торр, время распыления – 60-480 сек. Рабочим газом являлся аргон. В качестве материала покрытия был выбран титан, как наиболее химически и биологически инертный металл.

С целью активации поверхности подложек, удаления адсорбированных газов и влаги была проведена их предварительная обработка в плазме тлеющего разряда. Для осуществления плазмохимической активации поверхности установка УВН-70А-2 снабжена вспомогательным высоковольтным электродом.

Микроскопический анализ покрытий показал отсутствие грубых дефектов в титановом покрытии. Испытания полученных образцов ткани показали отсутствие их электризуемости, а также высокие значения воздухо- и влагопроницаемости. Наиболее оптимальными свойствами обладают образцы с временем напыления 60-180 сек. При этом осажденная тончайшая пленка металла имеет высокую прочность связи с субстратом и не ухудшает внешний вид ткани.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хван Т.А., Хван П.А. Безопасность жизнедеятельности. - Ростов н/Д., 2001. - с.194.

2. Горберг Б.Л., Иванов А.А., Мамонтов О.В., Стегнин В.А., Титов В.А. Модифицирование  текстильных материалов нанесением нанопокрытий методом магнетронного ионно-плазменного распыления // Российский химический журнал, 2011, Т. LV, № 3, С. 7-13.