ПЛАЗМЕННЫЙ СИНТЕЗ УГЛЕРОДНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ. ПЛАЗМОХИМИЧЕСКАЯ МОДИФИКАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ НАНОМАТЕРИАЛОВ.

Plasma synthesis of carbon nanomaterials. Plasma-chemical modification of various nanomaterials.

Филиппов А.К., Федоров М.А., Филиппов Д.А., Филиппов Р.А.

ООО «ПЛАЗМАС», РОССИЯ, Санкт-Петербург, 195427, ул. Академика Константинова, д.1, plasmas@list.ru

Наноматериалы фуллерены, нанотрубки [1]  различных типов: одностенные нанотрубки (ОСНТ), многостенные нанотрубки (МСНТ), длинные/короткие нанотрубки, прямые/изогнутые нанотрубки, неорганические, органические, углеродные нанотрубки, композитные нанотрубки, нановолокна, наностержни, нанолуковицы (онионсы), нанокластеры, нанокристаллы, наноалмазы, графен и др. получают различными методами, например:

Дуговое, высокочастотное плазменное испарение графита в специальной  атмосфере. Электрохимический синтез. Пиролитические методы. Каталитические методы.  Конденсационные методы. Лазерное испарение.

Детонационные методы. Механическое расслаивание.

Углеродные нанотрубки «ПЛАЗМАС» получены методом дугового разряда между графитовыми электродами в  жидкой углеводородной среде. Основное отличие такого метода от обычных технологий дугового роста углеродных  многостенных нанотрубок (УМСНТ) в газовой фазе - использование жидкой углеводородной фазы, существенно снижающей температуру роста УМСНТ, и использование дешевого технического графита. Цель такого метода – увеличение выхода нанотрубок. Получается выход депозита 100-150г/час на анод при конверсии углерода в УМСНТ до 100%. [2].

При производстве УМСНТ  в качестве анода используется технический графит с низким  содержанием катализатора – естественной примеси железа (0,01-0,2мас.%). В обычных газо-фазных дугах, эксплуатирующих дорогостоящий высокочистый анодный графит с содержанием примеси Fe не выше 0,003-0,005мас.% и разряжённую среду гелия или аргона, при плотностях тока около 150 А/см2  УМСНТ вырастают до 1000-5000 нм  с невысоким выходом 1-2 г/час на анод (не выше, чем 5 г/час на анод). В нашем случае, в жидкой углеводородной среде с анодом из относительно дешёвого технического графита с содержанием примеси железа 0,01-0,2 мас.%,  плотностях тока 70-150 А/см2 УМСНТ вырастают на порядок короче по длине (100-500 нм) и с более высокой продуктивностью до 150 г/час на анод (в среднем 100 г/час на анод).

Опытная лабораторная установка получения УМСНТ мощностью 10 кВА Напряжение на электродах поддерживается в диапазоне 20-30 В, плотность постоянного тока составляет 70- 150 А/ см2. Сечение графита анода 4-6 см 2.

Получается катодный депозит, содержащий 70-80мас.% УМСНТ, 20-30мас.% углеродных полиэдральных наночастиц (нанолуковиц), графен, примеси металлов (Fe) <0.1-0.2мас.%. Изменение электрических параметров позволяет изменять, контролировать морфологию УМСНТ  и обеспечивать стабильность качества получаемых нанотрубок.

УМСНТ  получаются  прямыми, без дефектов; один конец полусферический, другой конический, со средними наиболее ожидаемыми параметрами (фото 1)

- средняя длина - от 150 до 350 нм

- средний внешний диаметр – от 6 до 10 нм

- средний внутренний диаметр – от 1.8 до 2.9 нм

- среднее число слоев - от 7 до 11

- межслоевое расстояние - от 0.34 до 0.35 нм

УМСНТ  легко модифицируются. Их можно целенаправленно функционализировать для применения в каждом конкретном случае – как носители для катализаторов, для добавок в композиционные полимеры, сплавы, для поглощения и удержания жидкостей, газов, для накопления и хранения энергии [2,4,5,10].

Для функционализации, модификации УМСНТ используется плазмохимическая обработка в  высокочастотном неизотермическом неравновесном  низкотемпературном плазменном разряде  в динамическом  режиме в среде различных газов и химических соединений [3,5]. Мощность лабораторной ВЧ установки 10 кВА, частота 27МГц, 40МГц, давление 0,1-10 Торр, удельная мощность плазменного разряда 0.01 Вт/см3  - 1 Вт/см3. Плазменная обработка/очистка/модификация наноматериала проводится в течении необходимого времени для получения требуемого эффекта/результата  при температуре (газовой, среднемассовой) от 20°С до 100°С

При модификации УМСНТ в ВЧ плазме открываются в первую очередь закрытые полусферические концы, вносятся дефекты в поверхностную структуру, открываются внутренние межслойные пазухи, изменяется морфология, пористая структура [5] и активные свойства поверхности УМСНТ (фото 2). К разорванным С-С связям можно “пришивать” функциональные  группы, содержащие  гидроксильные группы (ОН-),   азот(N) , серу (S), фосфор (P), фтор (F), металлы и  др.

Высокоэффективная конверсия графита анода в углеродные нанотрубки за счет использования углеводород содержащих жидкостей позволяет снизить удельные энергозатраты и  стоимость УМСНТ при их массовом производстве.

Функционализированные УМСНТ, нанокремний, наноцеллюлоза, наноалмазы и другие наноматериалы имеют уникальные свойства и широкие возможности их использования для [6,7,8.9,10,11,12]:

- химических источников тока (ХИТ),

- аккумуляторов электроэнергии (литий - ионные, свинцовые, щелочные, суперконденсаторы, ионисторы),

- топливных водородных элементов,

- МГД  двигателей - нанокомпозитный материал на основе Ga, In, Na  с углеродными нанотрубками,

- углеродных нановолокон, нанонитей, нанотканей, нанобумаги,

- топлива  космических летательных аппаратов,

- электропроводящих полимерных материалов,

- защитных и радиопоглощающих покрытий автомобилей, самолетов, кораблей в различных диапазонах частот,

- нанокомпозитных конструкционных материалов,

- оптических лазерных систем,

- мобильных устройств,

- систем медицинского назначения,

- авиакосмической промышленности,

- телекоммуникаций,

- фотопреобразователей света на легких гибких полимерных нанокомпозитных материалах,

- очистки, поглощения, удержания жидкостей и  газов.

Фото 1.                                                                     Фото 2.

УМСНТ. (шкала 50 нм)                 УМСНТ  после плазменной модификации.

Открыты полусферические концы.

Конусные концы сохраняются.

ЛИТЕРАТУРА.

- S.Iijima, Helical microtubules of graphitic carbon, Nature, 354, 1991, pp.56-58

- Bulk production and current applications of naturally short carbon Multi wall nanotubes (MWNTs).  Vladislav A. Ryzhkov, Alexander K. Filippov. Carbon Nanotubes Realizing the potential of revolutionary new materials. 25-26 April, 2006,  Royal Crown Hotel, Brussels, Belgium.

- Plasma treatment of heat-resisting materials, organic and inorganic materials and products. A.K.Filippov, M.A.Fedorov.  4-th International Conference on Electromagnetic Processing of Materials. EPM 2003. October 14-17, 2003. LYON, FRANCE.

- Nanocomposite based on modified carbon nanomaterials. R.A.Filippov, A.K.Filippov, A.B.Freidin. Saint-Petersburg International Workshop on NanoBiotechnologies  27 -29 November 2006 Saint-Petersburg Russia

- Plasmas treatment as a tool of carbon nanotubes adsorption capacity increase. A.K.Filippov, V.N.Pak. Fullerenes and Atomic Clusters. IWFAC2007.  July 2-6, 2007. St.Petersburg, Russia.

- V.A. Ryzhkov  and A.K. Filippov  “Commercialisation of applications of naturally short carbon MWNTs”.  2006 International Conference on Nanotechnology and Advanced Materials.	   Hong Kong Convention and Exhibition Centre.1 - 3 November 2006 Hong Kong.

- M.V.Leonova, M.E.Petropavlovski, N.B.Vorobyova, V.S.Kotlyar, R.A.Filippov, A.K.Filippov.  “Perspective carbon nanomaterials for electrodes Lithium - ionic accumulators with high electric properties”.  Saint-Petersburg International Workshop on NanoBiotechnologies   27 -29 November 2006 Saint-Petersburg Russia.

- Filippov A., Vladimirov A., Feodorov M., Filippov R., Petropavlovski M., Leonova M., “Nanotechnology and perspective nanomaterials for Lithium-Ionic Accumulators with high electric parameters”.   Nanotech Northern Europe 2007. NTNE2007.  27-29 March 2007. Helsinki, Finland.

- A.K.Filippov, M.E.Petropavlovski, M.A.Feodorov, R.A.Filippov. “Application nanomaterials and nanotechnology plasmas for Lithium - Ionic Batteries with  improved performance”. Fullerenes and Atomic Clusters. IWFAC2007.  July 2-6, 2007. St.Petersburg, Russia.

- Патент РФ № 2282919. 30.09.2005. «Углерод - содержащий материал для литий - ионного аккумулятора и литий - ионный аккумулятор». Филиппов А.К., Федоров М.А., Филиппов Р.А.

- «Optical Limiting of the Laser Beam in the Nanotube- and Fullerene-Doped Structures in the Visible and Near Infrared Spectral Range». N.V. Kamanina, P.Ya. Vasiliev, A.K. Filippov. Saint-Petersburg International Workshop on NanoBiotechnologies 27 -29 November 2006 Saint-Petersburg Russia

- «Self-organizing composite nanostructures contain on the modified nanomaterials».A.K.Filippov. Saint-Petersburg International Workshop on NanoBiotechnologies. 27 -29 November 2006 Saint-Petersburg Russia.