СОЗДАНИЕ УПРОЧНЯЮЩИХ СЛОЕВ И ПОКРЫТИЙ

НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ

ИОННО-ПЛАЗМЕННЫМИ МЕТОДАМИ

Крысина О.В., Коваль Н.Н., Шугуров В.В., Калушевич А.А.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт сильноточной электроники  Сибирского отделения Российской академии наук, Россия, 634055, Томск, пр-т Академический 2/3, krysina_82@mail.ru

ВВЕДЕНИЕ

Эффективным средством повышения износостойкости металлических изделий является создание на их поверхности упрочняющих покрытий, получаемых ионно-плазменными методами, такими, как магнетронное распыление и вакуумно-дуговое осаждение [1-3]. В настоящее время одним из методов упрочнения поверхности металлических материалов является создание многокомпонентных нанокристаллических сверхтвердых покрытий на основе известной и широкоприменяемой бинарной системы TiN при добавлении в их состав дополнительных элементов (Al, Cu, Si, Zr и т.д.) [4-6]. Такие покрытия в зависимости от метода и условий синтеза могут приобретать уникальные свойства, например сверхтвердость (≥40 ГПа), низкий коэффициент трения (<0.2) и др. Целью данной работы было исследование процесса синтеза многокомпонетных нанокристаллических покрытий вакуумно-дуговым методом с плазменным ассистированием и изучение их свойств и структурно-фазового состава в зависимости от условий их осаждения.

ИОННО-ПЛАЗМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Для создания упрочняющих слоев и покрытий на металлических материалах была сконструирована и создана автоматизированная ионно-плазменная установка «КВИНТА» [7]. Основные узлы установки: вакуумная камера размером 750×600×600 мм; система вакуумной откачки, которая включает пластинчато-роторный и турбомолекулярный насосы, и позволяет производить откачку до p~10-3Па; пять плазменных источников; автоматизированную систему управления. Генерация газовой плазмы может осуществляться с помощью плазменного источника на основе несамостоятельного разряда с комбинированным полым и накаленным катодом «ПИНК» стандартной аксиальной конфигурации [8] и протяженной конфигурации «ПИНК-П» [9]. Генерация металлической плазмы осуществляется стандартным электродуговым испарителем типа ННВ6.6-И1, электродуговым испарителем с усиленным охлаждением задней поверхности катода ДИ-100 [10] и протяженным дуговым испарителем ДП-400 [7]. Благодаря оснащению установки плазменными источниками различной конфигурации с различными диапазонами рабочих параметров, возможно проведение независимых и комплексных процессов обработки металлических поверхностей в плазме дуговых разрядов низкого давления, например, очистку, нагрев и активацию поверхности в газоразрядной плазме; азотирование или оксидирование в дуговых разрядах низкого давления; вакуумно-дуговое плазменно-ассистированное осаждение покрытий простого и сложного состава, моно- и многослойных, градиентных. Благодаря наличию протяженных источников газовой и металлической плазмы возможна модификация поверхности и напыление покрытий на крупногабаритные детали.

ВАКУУМНО-ДУГОВОЕ ПЛАЗМЕННО-АССИСТИРОВАННОЕ ОСАЖДЕНИЕ ПОКРЫТИЙ

Осаждение ионно-плазменных покрытий обычно проводят, как многоэтапный процесс в едином вакуумном цикле. В случае вакуумно-дугового осаждения с плазменным ассистированием на первом этапе используется аргоновая плазма низкого давления (n~1015-1016 м-3) на основе несамостоятельного дугового разряда. С помощью ионов рабочего газа с энергией в интервале (100—1000) эВ эффективно проводится очистка поверхности образцов ионно-плазменным травлением тонкого поверхностного слоя от оксидных пленок, диэлектрических включений и адсорбированных газов. На втором этапе производится нанесение вспомогательного подслоя (h~100 нм) для увеличения адгезии основного покрытия с подложкой. На третьем этапе - непосредственно синтез основного покрытия (3-5 мкм) при испарении материала катода дуговым разрядом с катодным пятном. Синтез покрытий вакуумно-дуговым методом на втором и третьем этапах осуществляется в режиме плазменного ассистирования при относительно низком давлении (0,1 Па), т.е. конденсация покрытий происходит из смешанной газометаллической плазмы (n~1016 м-3). При этом формируется покрытие плотной структуры (без внедрения атомов газа), а непрерывная бомбардировка растущего покрытия низкоэнергетическими ионами рабочего газа позволяет удалять с поверхности адсорбированный газ и измельчать структуру растущего покрытия. Заключительный этап предполагает охлаждение напыленных образцов.

Следует отметить, что в данной работе для синтеза покрытий в качестве материала катода использовали спеченные порошковые катоды на основе титана с различными добавочными элементами (Cu, Si, Al). Диапазон основных параметров был следующим: ток дугового испарителя (50—100) А, давление азота ≈0,1 Па, напряжение смещения –(100—300) В. Подложки крепились на оснастке, расположенной на расстоянии 300 мм от выходной апертуры дугового испарителя. Время роста покрытий было выбрано так, чтобы толщина покрытий составила (3-5) мкм.

СТРУКТУРА И СВОЙСТВА МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ НИТРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ

Синтезированные покрытия систем Ti-Cu-N, Ti-Al-N, Ti-Si-N, полученные на твердосплавных подложках при испарении в азотной плазме композиционных катодов систем Ti-Cu, Ti-Si, Ti-Al обладают следующими физико-механическими и структурными характеристиками (табл. 1).

Таблица 1. Характеристики многокомпонентных нитридных покрытий, полученных вакуумно-дуговым методом

| состав покрытия | nк, ат.% | nп, ат.% | dav, нм | HV, ГПа | Е, ГПа | min , % | Lc,max, Н | µmin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TiN | - | - | ~100 | до 25 | 300-350 | ≈75 | 20 | 0.40 |
| Ti-Cu-N | 12 | ≈12 | 18 | до 45 | 350-400 | ≈50 | 29 | 0.22 |
| Ti-Si-N | 10 | ≈2 | 10 | до 52 | 400-800 | ≈20 | 22 | 0.41 |
| Ti-Al-N | 40 | ≈40 | 5-6 | до 40 | 450-650 | ≈35 | 21 | 0.23 |

Все трехкомпонентные покрытия обладают нанокристаллической структурой (табл. 1). Основной фазой является -TiN, средний размер кристаллитов менее 20 нм. Концентрация добавочного элемента в покрытии и испаряемом катоде одинакова в случае его принадлежности к металлам (Cu, Al). Концентрация кремния в покрытии Ti-Si-N меньше в 5 раз по сравнению с концентрацией в катоде.

Нанокристаллические многокомпонентные покрытия обладают высокой твердостью, превышающей твердость покрытия TiN в 1,5—2,5 раза, причем при оптимальных условиях осаждения покрытия переходят в разряд сверхтвердых (40 ГПа). Наибольшая остаточная деформация отмечена у покрытия нитрида титана, наименьшая — у покрытия Ti-Si-N. Степень упругого восстановления покрытий, формируемых при испарении порошковых катодов, в 2—3 раза выше, чем покрытий TiN.

Модуль Юнга многокомпонентных покрытий находится в интервале значений 350—800 ГПа. Лучшей адгезией к металлической подложке обладают Ti-Cu-N покрытия, их разрушение начинается при критической нагрузке на индентер в скретч-тесте, равной 29 Н. Наименьший коэффициент трения имеют покрытия с добавкой меди и алюминия (≈0,2), что говорит об увеличении износостойкости данных покрытий.

Исследования (табл. 2) на стойкость к окислению образцов многокомопнентных поликристаллических покрытий на основе TiN при высокой температуре на воздухе, показали, что разрушение покрытий, а, следовательно, и достижение критической температуры, при которой происходит существенное изменение структурно-фазового состояния синтезированных защитных покрытий и деградация их исходных уникальных характеристик, для покрытий TiN достигается в диапазоне температур (500-700)ºC, для Ti-Cu-N при температуре - около 700ºC; для Ti-Si-N - около 500ºC, для Ti-Al-N - ≥700 ºC. При этом шероховатость образцов с покрытиями претерпевает значительные изменения также только при температуре около 700ºC (табл. 2). Все это косвенно свидетельствует о том, что критическая температура находится именно вблизи T=700ºC.

Таблица 2. Шероховатость покрытий до и после термического воздействия на воздухе

| Т, ºС | HV, ГПа |  | Ra, мкм |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TiN | Ti-Cu-N | TiN | Ti-Cu-N |
| исх. | 27,6 | 44,8 | 0,4 | 0,4 |
| 300 | 32,4 | 43,9 | 0,4 | 0,4 |
| 400 | 33,8 | 46,9 | 0.5 | 0.4 |
| 500 | 38,0 | 48,2 | 0,5 | 0,5 |
| 700 | 28,1 | 20,4 | 1,0 | 0,8 |

Исследования, проведенные с помощью рентгеноструктурного анализа с использованием синхротронного излучения in-situ, показали, что деградация покрытий Ti-Cu-N начинается при достижении температуры 730 ºC. При этом изменяется цвет покрытия с золотистого на темно-серый, существенно увеличивается шероховатость, и уменьшается твердость покрытия. Последующее увеличение температуры уже не приводит к каким-либо значительным изменениям.

Исследования на износ покрытий показали, что нанесение на поверхность метчиков, изготовленных из быстрорежущей стали, с покрытием TiN/Ti-Cu-N общей толщиной 3 мкм позволило увеличить их срок службы, более чем в 4 раза.

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (проект №13-08-98108-р_сибирь_а)

ЛИТЕРАТУРА

- Физические основы и математическое моделирование процессов вакуумного ионно-плазменного напыления./В.А. Барвинок, В.И. Богданович. – М.: Машиностроение, 1999. – 309 с.

- А.А. Андреев, Л.П. Саблев, С.Н. Григорьев. Вакуумно-дуговые покрытия. – Харьков, ННЦ ХФТИ, 2010. – 318 с.

- Плазменно-вакуумные покрытия: Монография / Ж.А. Мрочек, А.К. Вершина, С.А. Иващенко и др. – Мн.: УП «Технопринт», 2004. – 369 с.

- S. Veprek, S. Reiprich. Thin Solid Films Vol. 268, 1995, pp. 64-71.

- Наноструктурные покрытия./Под ред. А. Кавалейро, Д. де Хоссона. Москва: Техносфера, 2011. – 752 с.

- Yu.F. Ivanov, N.N. Koval, O.V. Krysina et al. Surface and Coatings Technology, Vol. 207, August 2012, pp. 430–434.

- V.V. Shugurov, A.A. Kalushevich, N.N. Koval, V.V. Denisov, V.V. Yakovlev. Изв. Вузов. Физика. - 2012. - № 12/3. - С. 118-122.

- Л.Г. Винтизенко, С.В. Григорьев, Н.Н. Коваль, В.С. Толкачев, И.В. Лопатин, П.М. Щанин. Изв. ВУЗов. Физика. – 2001. – Т. 44. – №9. – С. 28-35.

- V.V. Shugurov, N.N. Koval. Proc. 10th Intern. Conf. on Modification of Materials with Particle Beams and Plasma Flows. – Tomsk. – 2010. – P. 49-52.

- N.N. Koval, Yu.F. Ivanov, O.V. Krysina, V.V. Shugurov. Proceedings of the 25th International Symposium on Discharges and Electrical Insulation in Vacuum, Tomsk, Russia, September 2 – 7, 2012, Vol. 2, pp. 537-540.