ПРИМЕНЕНИЕ ПЛЕНОЧНЫХ КАТОДОВ В ГАЗОНАПОЛНЕННЫХ

ЗАЩИТНЫХ РАЗРЯДНИКАХ

Анисимов В. Ф., Бельский Д. П., Юдаев М. Ю., Юдаев Ю. А.

Научно-производственное предприятие «ФОН»,

Россия, Рязань, пр. Яблочкова, 5, к1. diva8@yandex.ru

Рязанский государственный агротехнологический университет,

Рязань, ул. Костычева, д.1.

Стабильность электрических и динамических параметров неуправляемых газонаполненных разрядников в большей степени определяется свойствами катодов [1]. Катод должен обеспечить низкое напряжение поддержания дугового разряда и максимальный потенциал погасания, сохраняя при этом постоянными свои вторично-эмиссионные характеристики.

Эксперименты по влиянию эмиссионных материалов и эрозионной стойкости на электрические параметры разрядников проводились на макетах двух электродных разрядников. Расстояние между электродами составляло 0,5 мм, при давлении наполняющего газа  аргона 13,3 кПа. Электроды изготовлялись из сплава 42НАВИ. Эмиссионный состав наносился на торцевую поверхность электродов, а затем спекался в водородной печи.

Разрядники испытывались в двух наиболее характерных режимах эксплуатации:

      - на переменном токе частотой f = 50 Гц и амплитудой тока Ia =  10 А при  длительности воздействия t =1 с;

- в импульсном режиме при  амплитуда тока Ia до 15 кА при колоколообразном импульсе с фронтом tф = 8 мкс и срезе tc = 20 мкс.

Результаты измерений с катодами на основе хлоридов щелочно-земельных металлов (ЩЗМ) приведены в табл. 1-3.

Масс-спектрометрические исследования не показали изменения состава газового наполнения до и после испытаний.

Измерение напряжения погасания  проводилось при токе источника  I = 100 мА.

Для создания пленочных сплавных катодов использовалось термовакуумное напыление и диффузионный отжиг. Испытания проводились как в импульсном режиме I = 10 кА, так и в непрерывном, синусоидальном режиме переменного тока при амплитуде 10 А длительностью 1 с.

Для проведения анализа необходимой толщины эмиссионной структуры были изготовлены разрядники с катодом Сu - 18 % Sr.

Толщина пленки на поверхности катода, как показали численные и лабораторные эксперименты, должна быть не менее 1 мкм.

Зависимость потенциала погасания от концентрации Sr снималась после воздействия на эмиссионные структуры переменного тока амплитудой 10 А.

Из полученных результатов было видно, что потенциал погасания, резко уменьшается после точки, соответствующей образованию интерметаллида. В работе [2] установлено, что максимальный коэффициент вторичной эмиссии начинает существенно уменьшаться после появления интерметаллического соединения в составе сплава. Согласно этим исследованиям потенциал погасания должен увеличиваться, однако в данном случае наблюдается обратные зависимости.

Таблица 1. Средние значения статического напряжение пробоя разрядников с катодами на основе хлоридов ЩЗМ

| Состав | U0, В | Uст, В (5А,100 имп) | Uст, В (5кА, 10 имп) | Uст, В (10А, 10 имп) | Uст, В (10кА, 100 имп) | Тпл, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BaCl2 | 262 | 251 | 289 | 245 | 312 | 958 |
| SrCl2 | 281 | 276 | 302 | 250 | 348 | 868 |
| CaCl2 | 302 | 298 | 350 | 273 | 402 | 772 |

Таблица 2. Средние значения напряжения поддержания и погасания разряда в разрядниках на основе хлоридов ЩМ и ЩЗМ

| Активное вещество | ВаС12 | SrCl2 | СаС12 | КСl | CsCl | LiCl | NaCl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uпод, В | 12 ± 2 | 13 ± 2 | 18 ± 2 | 9 ± 2 | 8 ± 2 | 13 ± 2 | 12 ± 2 |
| Uпог, В | 75 | 78 | 81 | 55 | 49 | 70 | 65 |

Таблица 3. Средние значения статического напряжение пробоя разрядников с катодами на основе галогенидов бария

| Состав | U0, В | Uст, В (5А,100 имп) | Uст, В (5кА, 10 имп) | Uст, В (10А, 10 имп) | Uст, В (10кА, 100 имп) | Тпл, оС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BaF2 | 340 | 327 | 432 | 327 | 460 | 1280 |
| BaBr2 | 256 | 226 | 290 | 212 | 325 | 847 |
| BaCl2 | 262 | 251 | 283 | 245 | 340 | 958 |

Как отмечается в [3], одним из условий образования аморфных сплавов является наличие глубокой эвтектики на диаграмме состояний состав - температура. Это условие выполняется для системы Sr-Cu, кроме того, условия охлаждения после воздействия дуги идентичны условиям, наиболее часто применяемым для получения аморфных пленок металла, обработки поверхности импульсным лазером. Для исследуемых сплавов Sr - 70 % Сu и  Sr - 50 % Сu имеем коэффициент вторичной эмиссии не сплава, а металлического стекла с другими значениями.

Исследования потенциала погасания на разрядниках с катодами на основе синтезированных аморфных сплавов Са-Cu дали аналогичный результат. При содержании Са в сплаве, превышающем необходимое количество для синтеза соединения СаСu5, потенциал погасания после воздействия на поверхность импульсов переменного тока амплитудой 10 А уменьшался.

Можно оценить удельную мощность, выделяющеюся на поверхности при дуговом разряде. Диаметр катодного пятна 2 мкм, пороговый ток пятна дуги 2 А и напряжение поддержания 10 В. Удельная мощность, выделяющаяся на поверхности, занятой катодным пятном, будет оцениваться примерно    6·108 Вт см-2. При средней скорости движения пятна 103 см с-1 время воздействия на поверхность, равную размерам катодного пятна, составит 5·10-8 с, что соответствует интервалу времен и мощности, которые соответствуют лазерному стеклованию поверхности. В работе [4] приведены данные о том, что при удельной мощности 10-7 Вт см-2 толщина аморфного слоя не превышает 10 нм, т.е. при воздействии дуги на сплав на поверхности образуется аморфный слой толщиной в единицы нанометров.

Изменение работы выхода системы Na-Cs при изменении агрегатного состояния примерно в 0,2 эВ, т.е. при устранении кристаллической решетки работа выхода уменьшается.

Снижение потенциала погасания в разрядниках с катодами из сплавов Sr-Cu и Са-Cu после воздействия дугового разряда может быть объяснено наличием на поверхности электродов пленок аморфных сплавов.

Исходя из полученных результатов исследования статического напряжения пробоя и потенциала погасания разрядников с пленочными сплавными катодами на основе Sr-Cu с различным процентным содержанием компонентов, можно сделать вывод о том, что оптимальным составом для катодов разрядников являются эмиссионные структуры на основе твердых растворов. Эти катоды имеют стабильные вторично-эмиссионные свойства и обеспечивают разброс статического напряжения пробоя разрядников менее 15%. Оптимальным составом является сплав Сu -18 % Sr когда он не переходит в соединение SrCu5.  Максимальные токовые нагрузки, которые выдерживают разрядники с катодами на основе сплава Сu - 18 % Sr толщиной 1 мкм составили не менее 15 кА.

Работоспособность разрядников со следующими эмиттерами: Ва -70 % Аl;  Ва - 85 % Сu;  Sr - 71 % Al;   Sr - 63  % Сu; Sr - 70 % Ni; Са -70 % Аl; Са - 72 Сu. Толщина пленки находилась в диапазоне 0,8-1 мкм. При воздействии токовых нагрузок до 10 кА изменение статического напряжения пробоя составляло не более 15%.

Проведенные лабораторные и численные исследования показали возможность создания широкого спектра пленочных сплавных катодов на основе ЩЗМ, пригодных для работы в неуправляемых газонаполненных разрядниках, предназначенных для коммутации токов в импульсе до 15 кА.

ЛИТЕРАТУРА

1. Анисимов В. Ф., Киселев Ю. В., Круглова Е. В., Юдаев Ю. А. Известия АН, серия физическая. Т. 64 № 7 (2000) 1335.

2. Ильин В.Н., Есаулов Н.П., Козаков А.П.  Электронная техника. Сер. Электроника СВЧ.  Электроника СВЧ. Вып. 4 (1971) 138.

3. Золотухин И. В.Физические свойства аморфных металлических материалов. М.: Металлургия. 1986.

4. Дриц М.Е., Зусман Л. Л. Сплавы щелочных и щелочноземельных металлов. М.: Металлургия. 1986.