ВИРТУАЛЬНЫЙ ДАТЧИК ПОТОКА И ЭНЕРГИИ ИОНОВ НА ВЧ ЭЛЕКТРОДЕ В ВЫСОКОЧАСТОТНОЙ ПЛАЗМЕ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ

Богданова М.А.1.2, Лопаев Д.В.1, Зырянов С.М.1,2

1 НИИ Ядерной Физики им. Д.В. Скобельцына, МГУ, Россия, 119991, ГСП-1, Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 2

2 Физический факультет, МГУ, Россия, 119991, ГСП-2, Москва 
Ленинские горы, дом 1, строение 2

bogdanova.marya@mail.ru

В микроэлектронике для перенесения в материал рисунка шаблона микро- и нанометрового масштаба широко используется процесс анизотропного плазмохимического травления, который осуществляется за счет потока ионов определённой энергии. Для того чтобы контролировать этот процесс, необходимо знать энергетический спектр ионов и уметь достаточно аккуратно управлять им. Современные реакторы анизотропного плазмохимического травления (RIE-reactor) используют многочастотную вч плазму, где обрабатываемая пластина располагается на вч нагруженном электроде. В процессе плазмохимического травления измерять поток и спектр ионов невозможно, поэтому существует необходимость создания некой виртуальной диагностики, которая бы позволила «измерять», точнее рассчитывать и отображать в режиме реального времени поток и энергетический спектр ионов, бомбардирующих поверхность образца.

Данную диагностику можно построить на простой физической модели плазменного вч слоя, включающей в себя необходимый ряд внешних измеряемых параметров вч разряда. Самый простой подход к описанию ионного спектра, формируемого вч слоем, основан на модели бесстолкновительного вч слоя [1]. Этот подход позволяет на основе достаточно простых и наглядных соотношений получить энергетическое распределение ионов на поверхности вч электрода. Так как ионы слабо откликаются на быстрые изменения вч потенциала в слое, то можно ввести понятие средней энергии, набираемой ионом в слое -  где средний потенциал на слое. Этот потенциал может быть рассчитан с помощью двух внешних измеряемых параметров: амплитуды ВЧ напряжения, приложенного к электроду  и отрицательного автосмещения , возникающего из-за разной площади электродов – асимметрии вч разряда:

Энергетический спектр ионов в случае бесстолкновительного вч слоя рассчитывается следующим образом [2]:

ΔE=2eVrf1+2π3τiτrf2−12,

τrf=1f,             s=49ε0Ji122eM14Vs34,

где поток ионов на поверхность вч электрода, среднее время пролёта ионом слоя, период приложенного вч напряжение и его частота соответственно,  ширина вч слоя, средняя плотность ионного тока на вч электрод, масса ионов, диэлектрическая постоянная, заряд электрона.

На основе данной модели была создана программа, позволяющая получить спектр ионов с учётом нескольких входных измеряемых параметров. Для проверки предложенного подхода были проведены эксперименты в индукционном вч разряде (13.56 МГц), где на электрод могло подаваться вч смещение на частотах 1-27 МГц. Схема установки приведена на рисунке 1. Параметры плазмы над вч электродом измерялись вч компенсированным зондом Ленгмюра, а энергетический спектр ионов – анализатором энергий ионов методом отталкивающего поля (RFEA). Для определения состава ионов к установке был подсоединён масс-спектрометр.

Для проверки правильности расчётной модели спектра было проведено несколько экспериментов с  и  плазмой при низком давлении 6 мТор. На рис. 2 приведен ионный состав плазмы. Видно, что в плазме  основным является ион - , в то время как в  плазме присутствуют несколько сортов ионов - , и . Такой ионный состав является типичным для исследовательских камер из нержавеющей стали.

На рис. 3 приведены энергетические спектры ионов при разных значениях амплитуды приложенного вч напряжения  на частоте 12 МГц, полученные с помощью RFEA. Видно, что чем выше приложенное вч напряжение, тем сильнее отклик на него ионов, и тем шире спектр. Как видно из рисунка, данная тенденция наблюдается как для ионов , так и для ионов,            образованных в  плазме.

Рис. 1. Схема установки

Кроме того, в   плазме, где сложный ионный состав, видна зависимость формы спектра от массы ионов: чем тяжелее ион, тем меньше его отклик на

Рис. 2. Ионный состав плазмы, измеренный масс-спектрометром:-плазма (слева), -плазма (справа).

поле, таким образом, в спектре самый узкий пик соответствует самым тяжёлым ионам – ионам , два других пика, симметрично расположенных относительно средней энергии ионов, т.е.  и пика , соответствуют ионам , а часть спектра, соответствующая ионам , очевидно, почти не разрешается, о её наличии можно судить по расширению спектра у основания.

Рис. 3. Энергетические спектры ионов, полученные с помощью анализатора энергии ионов методом отталкивающего поля, при разных значениях амплитуды приложенного ВЧ напряжения: в - плазме (слева), в - плазме (справа).

На рис. 4 приведены энергетические спектры ионов, полученные с помощью описанной выше модели. Можно отметить, что модель даёт правильную форму спектра, близкую к той, которая получена в эксперименте.

Для нормировки абсолютной шкалы спектра ионов необходимо знать плотность плазмы. Для этого были проведены измерения плотности плазмы и соответственно потока ионов методом изменяющего автосмещения (МИА), когда при выключении вч напряжения измерялась ВАХ нагруженного электрода в плазме (аналогично плоскому зонду). Для проверки данного метода концентрация плазмы определялась зондовым методом и с помощью анализатора RFEA. Данные измерений приведены в табл. 1.

Рис. 4. Рассчитанный энергетический спектр ионов при разных значениях амплитуды приложенного ВЧ напряжения: в - плазме (слева), в - плазме (справа).

Таблица 1. Измерения температуры электронов , плазменного потенциала  и плотности плазмы :  в - плазме (слева), в - плазме (справа).

|  | RFEA | Зонд Ленгмюра | «МИА» |
| --- | --- | --- | --- |
| , эВ | 3.4 | 6.4 | 9.4 |
| , |  |  |  |

|  | RFEA | Зонд Ленгмюра | «МИА» |
| --- | --- | --- | --- |
| , эВ | 3.3 | 4.2 | 4.9 |
| , |  |  |  |

Таким образом, используемый подход действительно работает в случае бесстолкновительного слоя, т. е. при достаточно низких давлениях, и может быть использован для создания виртуальной диагностики энергетического спектра ионов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта No. 14-02-31599 мол_a.

ЛИТЕРАТУРА

1. D Gahan, S Daniels, C Hayden, D O’ Sullivan and M B Hopkins. Plasma Sources Sci. Technol. 21 (2012) 015002.

2. Michael A. Lieberman, Allan J. Lichtenberg. Principles of plasma discharges and materials processing. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2005.