ПЛАЗМЕНННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЛЯ ИНТЕНСИФИКАЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ДУБЛЕНИЯ КОЖ

Вознесенский Э.Ф., Хайруллин А.К.

Казанский национальный исследовательский технологический университет, Россия, 420029, Казань, Сибирский тракт, 12

beckhenkel@mail.ru.

Натуральная кожа является материалом, пользующимся стабильным спросом для производства одежды, обуви, галантереи. В условиях современного развития технологии повышаются требования к экологичности и безопасности материалов и изделий из них. Возрастает интерес к менее токсичным, в сравнении с распространенным хромовым, методам дубления. Одним из направлений производства экологически чистой кожи является возвращение к традиционному растительному дублению [1], ограничениями которого являются длительность и неравномерное распределения дубителя по толщине материала [1, 2].

Среди перспективных методов интенсификации жидкостных обработок и повышения качества готовой продукции в производстве кожи и меха наиболее перспективным является активация сырья и полуфабрикатов в условиях низкотемпературной плазмы (НТП) [10] и, в частности, плазмы высокочастотного разряда пониженного давления [3–8]. В работе [10] установлен эффект интенсификации хромового дубления после обработки сырья и пикелеванного голья низкотемпературной плазмой (НТП). В работах [7–14] показано, что под воздействием плазменной обработки происходит увеличение суммарной пористости материала, за счет интенсивного воздействия ВЧ плазмы пониженного давления на внешнюю поверхность и внутренний объем пор и капилляров. Авторами [15–20] экспериментально исследована возможность интенсификации растительного дубления при НТП модификации сырья и пикелеванного голья. В качестве объекта исследования выбрано сырье КРС мокро-соленого способа консервирования. Повторная НТП модификация голья перед дублением способствует интенсификации хром-таннидного дубления и получению равномерно выдубленной дермы с разделенной микроструктурой. Данные исследования подтверждают возможность применения НТП в растительном дублении.

Интерес представляет обработка растительных дубителей в порошкообразном виде или в виде растительного сырья. Имеются работы, демонстрирующие эффективное воздействии НТП на порошкообразные материалы. В работе [21] разработана физическая модель осушки и активации высокопористых мелкодисперсных порошков силикагеля как пористого тела в высокочастотном разряде пониженного давления. Обработанный материал получается высокопористым и мелкодисперсным, не происходит слипания полученного порошка. Дисперсность порошка выравнивается по размеру. В работе [22] исследована возможность применения низкотемпературной плазмы для додиспергирования и активации красителей для меха.

Таким образом, на основе современных тенденций развития кожевенно-меховой отрасли, задача НТП интенсификации растительного дубления является актуальной. При этом данная технологическая задача может быть решена как НТП обработкой кожевенного сырья [3–20], так и растительного дубителя в порошкообразном виде [21, 22], а также совместно, объединив эти эффекты в одной технологии.

Список литературы

1. Золотова, С.В. Влияние физико-химической активации растворов органических дубителей на свойства и качество кож для низа обуви: автореф. дис… канд. техн. наук / С.В. Золотова. – М, 2001. – 16 с.

2. Химия и технология кожи и меха / И.П.Страхов, [и др.]. – М.: Легпромбытиздат, 1985. – 946 с.

3. Красина, И.В. Модификация кожи для низа обуви с помощью неравновесной низкотемпературной плазмы / И.В. Красина // Вестник Казанского технологического университета. – 2003. – № 2. – С. 77–82.

4. Абдуллин, И.Ш. Влияние низкотемпературной плазмы на физико-механические и физико-химические свойства натуральной кожи / И.Ш. Абдуллин, И.В. Красина // Известия высших учебных заведений: Химия и химическая технология. – 2003. – Вып. 6. – С.143–145.

5. Абдуллин, И.Ш. Взаимодействие ВЧ плазмы пониженного давления с капиллярно-пористыми материалами / И.Ш. Абдуллин, Г.Р. Рахматуллина [и др.] // Кожевенно-обувная промышленность. – 2009. – №1. – С.40–42.

6. Гыйлметдинова, Г.З. Улучшение физических свойств натуральных подкладочных материалов за счет электрофизического воздействия / Г.З. Гыйлметдинова, Г.Р. Рахматуллина [и др.] // Кожевенно-обувная промышленность.– 2009. – №3. – С. 26–27.

7. Вознесенский, Э.Ф. Структурные изменения кожевенных материалов под воздействием высокочастотной плазмы пониженного давления / Э.Ф. Вознесенский, А.Ф. Дресвянников, И.В. Красина, Г.Н. Кулевцов // Вестник Казанского технологического университета. – 2005, № 2, Ч. 2. – С. 265–269.

8.Кулевцов, Г.Н. Влияние НТП на ультраструктуру и технологические свойства кожевенного полуфабриката / Г.Н. Кулевцов, И.Ш. Абдуллин, Э.Ф. Вознесенский, И.В. Красина, Л.Р. Джанбекова // Кожевенно-обувная промышленность. – 2008. – № 6. – С. 45.

9. Кулевцов, Г.Н. Повышение эффективности использования сырья, полуфабриката, отходов и вспомогательных материалов кожевенного производства с применением низкотемпературной плазмы / Г.Н. Кулевцов, Л.Р. Джанбекова, И.Ш. Абдуллин, В.С. Желтухин, И.В. Красина, Э.Ф. Вознесенский. Казань: Изд–во Казан.гос. технол. ун–та, 2008. – 260 с.

10. Нефедьев, Е.С. Влияние высокочастотной плазменной обработки на процесс производства полуфабриката «вет-блю» из шкур КРС мокросоленого способа консервирования / Е.С. Нефедьев, И.В. Красина, А.М. Мухаметшин // Вестник Казанского технологического университета. – 2005. – № 2. – Ч. 2. – С. 274–277.

11. Абдуллин, И.Ш. Особенности наноструктуры кожевенного материала, полученного с применением высокочастотной плазменной обработки / И.Ш. Абдуллин, Э.Ф. Вознесенский, И.В. Красина, Г.Н. Кулевцов, Л.Р. Джанбекова // Нанотехника. – 2008. – № 4. – С. 75–78.

12. Джанбекова, Л.Р. Исследование влияния плазменной модификации на изменение структуры валяльно-войлочных материалов методом ЯМР-релаксометрии / Л.Р. Джанбекова, П.П. Суханов, Э.Ф. Вознесенский, И.Ш. Абдуллин, А.Ф. Дресвянников // Вестник Казанского технологического университета. – 2009, № 4. – С. 72–75.

13. Абдуллин, И.Ш. Моделирование микроструктуры кожевенного материала на стадиях производства и при ВЧЕ-плазменной обработке / И.Ш. Абдуллин, Э.Ф. Вознесенский, В.С. Желтухин, И.В. Красина. – Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2009. – 228 с.

14. Шаехов, М.Ф. Физика высокочастотного разряда пониженного давления в процессах обработки капиллярно-пористых и волокнистых материалов: автореф. дис…док. техн.наук / М.Ф. Шаехов. – 2006 – 32 с.

15. Абдуллин, И.Ш. Исследование влияния поверхностной и объемной НТП модификации на изменение технологических свойств дубленых кожевенных полуфабрикатов / И.Ш. Абдуллин, И.В. Красина, Э.Ф. Вознесенский, Е.О. Кормакова // Вестник Казанского технологического университета. – Казань. – 2012. – № 17. – С. 350–352.

16. Абдуллин, И.Ш. Интенсификация процесса растительного дубления за счет ВЧ плазменной модификации материала / И.Ш. Абдуллин, Э.Ф. Вознесенский, И.В. Красина, Е.О. Кормакова // Вестник Казанского технологического университета. – Казань. – 2012. – № 22. – С. 46–47.

17. Абдуллин, И.Ш. Перспективы применения плазменных методов в растительном дублении кож / И.Ш. Абдуллин, И.В. Красина, Э.Ф. Вознесенский, Е.О. Кормакова// Вестник Казанского технологического университета. – Казань. – 2012. – № 17. – С. 353–354.

18. Абдуллин, И.Ш. Исследование микроструктуры кож хром-таннидного дубления, полученных с применением ВЧ плазменной модификации сырья и полуфабриката / И.Ш. Абдуллин, Э.Ф. Вознесенский, И.В. Красина, В.С. Желтухин, Е.О. Кормакова // Вестник Казанского технологического университета. –– 2013. – № 3. – С. 48–50.

19. Абдуллин, И.Ш. ВЧ плазменная модификация кожевенного сырья для интенсификации растительного дубления / И.Ш. Абдуллин, Э.Ф. Вознесенский, Е.О. Кормакова, А.В. Прохорова // Новые технологии и материалы легкой промышленности. – Казань. – 2013. – С. 70–74.

20. Абдуллин, И.Ш. Влияние ВЧ плазменной модификации сырья на микроструктуру кож хром-таннидного дубления / И.Ш. Абдуллин, Э.Ф. Вознесенский, Е.О. Кормакова, А.В. Прохорова // Новые технологии  и материалы легкой промышленности. – Казань. – 2013. – С. 74–80.

21. Абдуллин, И.Ш. Активация высокодисперсного силикагеля в высокочастотном разряде пониженного давления / И.Ш. Абдуллин, М.Ф. Шаехов // XXXI Звенигородская конф. По физике плазмы и УТС: тез. Докл. – Звенигород, 2004.

22. Абдуллин, И.Ш. Крашение пушно-мехового полуфабриката с использованием плазменной технологии / И.Ш. Абдуллин, Ф.С. Шарифуллин, Р.Ф. Гайнутдинов// Вестник Казанского технологического университета. –2013. – № 17. – С. 57–59.