ПОЛУЧЕНИЕ АНТИБАКЕТРИАЛЬНЫХ НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Тимошина Ю.А., Сергеева Е.А.

Казанский национальный исследовательский технологический университет, г.Казань, РФ, ybuki@mail.ru

Создание текстильных материалов и изделий легкой промышленности, обладающих антибактериальными свойствами, является одним из решений вопроса разработки новых профилактических и санитарно-гигиенических методов, актуальность которых обусловлена ухудшающимся экологическим состоянием окружающей среды и снижением уровня иммунитета у населения. Одним из приоритетных направлений в развитии промышленности антибактериального текстиля занимают нетканые материалы для изготовления одноразовой хирургической одежды и белья, а также медицинских одноразовых средств индивидуальной защиты.

С целью импортозамещения на российском рынке антибактериальных нетканых материалов зарубежного производства, а также в связи с возрастающим спросом населения на данные группы товаров актуальной задачей для российских производителей является модификация уже производимых нетканых волокнистых материалов для придания им антибактериальных свойств. Включение плазменной обработки позволяет решить проблему эффективного нанесения антибактериального препарата на поверхность материалов синтетического и смесового состава, а также устойчивого закрепления нанесенного в процессе модификации антибактериального вещества на поверхность текстильного материала.

Для исследований влияния плазменной обработки высокочастотного (ВЧ) емкостного разряда пониженного давления на процесс модификации наночастицами серебра нетканых материалов медицинского назначения, выбран материал, изготовленный по технологии спанбонд (состав: полипропилен 100%), который имеет широкое применение для изготовления одноразовой хирургической одежды и белья, а также для производства многослойных нетканых материалов. В качестве антибактериального препарата, применяемого для модификации трикотажных и нетканых материалов, выбран коллоидный водный раствор наночастиц серебра AgБион-2 (ТУ 2499-033-44471019-2006), обладающий высокой антибактериальной активностью и являющийся нетоксичным в концентрациях, применяемых для модификации волокнистых материалов.

Для установления оптимальных параметров плазменной обработки нетканых материалов произведено математическое моделирование эксперимента. Обработка нетканого полотна в режиме Wр=1,4 кВт, Р=26,6 Па, t=180 с, GAr/N(70/30)=0,04 г/с) позволяет увеличить значение высоты подъема жидкости, характеризующее капиллярность, до 40 раз. Краевой угол смачивания немодифицированного нетканого полотна составляет 118°, после плазменной обработки на поверхности нетканого материала происходит полное растекание капли и краевой угол смачивания не определяется. Увеличение значений показателей гидрофильности нетканых полотен дает возможность их эффективной пропитки водным коллоидным раствором наночастиц серебра с целью получения антибактериальных материалов [1].

Для антибактериальных текстильных материалов, полученных методом их пропитки раствором, содержащим в качестве активного компонента стабилизированные наночастицы серебра, актуальной проблемой остается устойчивое закрепление нанесенных наночастиц серебра на поверхности материалов. Для одноразовых нетканых материалов актуальной является способность материалов без потери своих антибактериальных свойств выдерживать цикл газовой стерилизации в процессе предэксплуатационной подготовки изделий медицинского назначения.

Поиск оптимальных параметров повторной плазменной модификации нетканых волокнистых материалов осуществлялся варьированием мощности разряда и продолжительности плазменной модификации. Установлен оптимальный режим плазменной обработки нетканых материалов, модифицированных наночастицами серебра, приводящий к устойчивому закреплению наночастиц серебра в поверхностном слое материалов: Wр=1,4 кВт, t=180 с, Р=26,6 Па, G=0,04 г/с, плазмообразующая среда - смесь газов аргон пропан-бутан в соотношении 70:30, соответственно. Обработка модифицированных наночастицами серебра нетканых материалов плазмой ВЧ разряда пониженного давления препятствует вымыванию наночастиц серебра с поверхности нетканых материалов в процессе их предэксплуатационной газовой стерилизации, тогда как для необработанного нетканого материала после цикла газовой стерилизации количество серебра уменьшается на 18% [2].

Полученные по данной технологии материалы обладают антибактериальными свойствами по отношению к тест-культурам Bacillus subtilis, Escherichia coli О55, Salmonella paratyphi B, Pseudomonas aeruginosa АТСС-9027, Staphylococcus aureu 6538-Рs и Candida albicans, соответствуют по показателю общей токсичности требованиям ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» и считаются не токсичными согласно 
МР №29ФЦ/2688-03.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Тимошина Ю.А. (Букина Ю.А.) Получение наномодифицированных текстильных материалов с бактерицидными свойствами / Ю.А. Тимошина (Ю.А. Букина), Е. А. Сергеева // Дизайн. Материалы. Технология. – 2013. - №5 – С. 17-20.

2. Тимошина Ю.А. (Букина Ю.А.) Плазменная модификация как метод закрепления наночастиц серебра в поверхностном слое текстильных материалов / Ю.А. Тимошина (Ю.А. Букина), Е.А. Сергеева // Швейная промышленность. – 2013. - №5. - С. 33-34.