Влияние фуллерена С60 на изменение теплопроводности жидкого гидразина в широком интервале параметров состояния

Сафаров М.М., Давлатов Н.Б., Зарипова М.А., Тиллоева Т.Р.

Филиал НИУ ,,МЭИ”  в г.Душанбе, Таджикистан

Таджикский технический университет им. академика М.С.Осими, Таджикистан

mahmad1@list.ru

Свойства применяемых в технологических процессах индивидуальных веществ и их смесей определяются не только природой и содержанием компонентов в смеси, но и условием протекания процесса. Получение надежных экспериментальных данных о теплофизических свойствах гидразина и их коллоидных растворов (гидразин+фуллерен С60) является важной практической задачей, обеспечивающей дальнейшее развитие прогресса.

Данные по теплопроводности помимо самостоятельной научной и практической ценности, связанной с изучением фазовых переходов, критических явлений ассоциированных соединений, являются критерием оценки точности термодинамических уравнений состояния и показателем внутренней согласованности данных о различных калорических и термических свойствах во всех состояниях, реализуемых экспериментом-гомогенном, гетерогенном, метастабильном.

Цель настоящей работы - исследование теплопроводности (λ,Вт/(м К)) чистого жидкого гидразина и с добавкой фуллерена С60 от 0,1 до 1 г и фазового равновесия критической области. В качества объекта исследования был взят жидкий гидразин марки (х.ч).

Обобщением исследования теплопроводности исследуемых образцов в широком интервале параметров состояния выявлены закономерности в поведении λ в различных областях диаграммы состояния, на кривой фазового равновесия и в окрестности критической точки.

Для измерения  теплопроводности (λ)  коллоидной  жидкости (гидразин +фуллерен С60)    при  различных  температурах  и  давлениях   нами  использован  метод  цилиндрического  бикалориметра  регулярного  теплового  режима  первого  рода [1].  Данная  установка  нами  была авто-матизирована.

Погрешность  измерения  теплопроводности  оценивается в  жидкой  фазе  0,9-1,5%,  в  паровой  фазе-1,6-3,2 %  и  вблизи  критической  точки  в  области  с  резким  изменением  λ- в  3,5 - 4,6 % [1].

Особое  внимание  было  обращено  на заполнение бикалориметра  веществом.  После  того,  как   из  бикалориметра  был  полностью  откачен  воздух   вакуумным  насосам,  вентиль  тройника  перекрывался  и  бикало-риметр  заполнялся  коллоидным  гидразином,  игольчатым  вентилем  перек-рывался  капилляр  заполнения,  что  обеспечивало  полную  герметичность. Масса исследуемого вещества в бикалориметре определялась по разнице взвешивания контейнера до и после  заправки на аналитических весах ВЛА-200 ГМ с точность 0.01г.

Данные  по  кривой  сосуществования  жидкого  коллоидного гидразина  были  аппроксимированы  с  учетом  современной  теории  и  использова-нием  новейшей  информационной  технологии (компьютер, и программы  к  ним) ,  т.е компьютерные  моделирования.

При  обработке   результатов эксперимента  основными  задачами  явля-ются  проверка  адекватности  используемой  для  описания  математической  модели,  определения  параметров  модели  и их доверительных  интервалов [1]. Характер  изменения  теплопроводности  коллоидного  жидкого гидра-зина (как  у  жидких  простых  эфиров- наши  исследования [1])  показал,  что она  имеет  λ- образную  закономерность.  Известно,  что  на  основе  экспериментальных  данных  по  теплофизическим  свойствам (теплопровод-ность, плотность,  теплоемкость)  можно  рассчитать  коэффициент  актив-ности  компонентов (жидкий гидразин  и  фуллерен С60). Кроме того для определения теплопроводности исследуемых систем нами использовано уравнение типа Тейта. Данное уравнения также описывает исходные значе-ния по другим параметрам (как плотности, вязкости и теплопроводности) жидкостей и растворов. Уравнения типа Тейта обладает хорошим экстраполяционным качеством по давлению (до 600МПа).

Литература

1.Сафаров М.М. Теплофизические свойства простых эфиров и водных растворов гидразина и фенилгидразина в зависимости от температуры и давления. Диссер.. на соиск. уч. ст….. д-ра технических наук, Душанбе,-1993.490с.