КРИВЫЕ ПЛАВЛЕНИЯ ДЛЯ МЕТАЛЛОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ – СОГЛАСОВАНИЕ ДАННЫХ ДЛЯ ОСМИЯ И РУТЕНИЯ

Кулямина Е.Ю., Зицерман В.Ю., Фокин Л.Р.

Объединенный институт высоких температур РАН, Россия,

125412, г. Москва, ул. Ижорская, 13, стр. 2, kulyamina.elena@gmail.com

Несмотря на масштабы высокотемпературных исследований свойств веществ, до сих пор отсутствуют согласованные термодинамические данные о плавлении элементов с температурой перехода свыше 2(3 тысяч К. Достаточно уникальна ситуация для платиновой группы: большой объем высокоточных данных, полученных в ИВТАНе для калорических свойств [1-3] при достаточно ограниченных термических данных, особенно, по скачку объема, определяющему наклон кривой плавления. В данной работе предложен метод, позволяющий получить весь необходимый объем согласованных данных для металлов с высокой температурой плавления (Os, Ru), исходя из подобия физических свойств в пределах платиновой группы.

Процедура включает согласование вблизи от точки плавления данных для твердой и жидкой фаз: (1) по энтальпии и теплоемкости; (2) по объему и коэффициенту теплового расширения (КТР); (3) по наклону кривой плавления, определяемому соотношением Клапейрона-Клаузиуса

(1)

где  значения скачка объема и энтропии в точке плавления. Особый интерес представляет применение этого метода для Os: он является одним из 4 элементов периодической системы (Ta, W, Re, Os) с температурой плавления свыше 3000 К, а также характеризуется наивысшими значениями плотности и модуля упругости.

При использовании уравнения (1) наибольшую проблему представляет отыскание скачка объема, поскольку объемы сосуществующих фаз в точке плавления различаются на несколько процентов, что примерно совпадает с точностью определения самих объемов. Поэтому точность определения скачка , даже при наличии опытных данных для обеих фаз, не превышает 50-70%, не говоря о том, что при  данные для плотности (объема) могут отсутствовать. Поэтому здесь принята корреляция  с рядом других величин в точке плавления [4]

(2)

следующая из приближения к закону Линдемана, определяющему вариацию температуры Дебая вдоль кривой плавления. Корреляция выполняется приближенно, поскольку для разных металлов параметр . Чтобы сузить этот разброс, используем недавние измерения наклона кривой плавления: 47 К/ГПа для Pt и 46 К/ГПа для Pd [5]. Дополняя эти данные достаточно надежными значениями теплоемкости [6, 7], КТР и объема для точки плавления [8, 9], можно убедиться, что для платиновой группы параметр  (0.59 для Pt и 0.62 для Pd). Это оправдывает применение корреляции (2) для Os и Ru.

Для Os необходимо выполнить далекую экстраполяцию данных по КТР, поскольку измерения этой величины ограничены температурой 1300 К. С этой целью мы используем физическую модель Дебая-Грюнайзена (ДГ) [4], позволяющую связать КТР с калорическими свойствами (теплоемкостью , изменением энтальпии  и энтальпией сублимации металла)

(3)

Наличие калорических данных позволяет восстановить зависимость   по значению этого коэффициента в одной температурной точке. Разумная оценка параметра  фактически означает согласование термических и калорических данных.

Необходимые для расчета данные, как и результаты расчета, сведены в таблице 1. Калорические данные (теплоемкость и энтальпия) приняты по результатам экспериментов Чеховского и Раманаускаса [1], энтальпия сублимации по измерениям упругости пара [10], скачок энтропии посредством корреляции Каца и Чеховского [3], установивших для металлов четкую зависимость этой величины от температуры плавления, электронной структуры и кристаллической фазы. Для расчетов  и  в точке плавления использованы систематизированные в работе [11] значения линейного КТР в интервале 800-1300 K, пересчитанные к объемному КТР .

Таблица 1. Исходные и рассчитанные термодинамические данные для Os.

| 3320 [1] | 42.25 [1] | 103.040 [1] | 789.2 [10] | 19.14 [3] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34.23 | 9.022 | 9.95 [12] | 40.4 | 0.774 |

Два наиболее важных результата – наклон кривой плавления и скачок объема. Правильность независимой оценки (2) скачка объема можно проверить путем ее согласования с данными по объему обеих фаз в точке плавления. Оценка для жидкой фазы , отличается от величины, полученной в левитационном эксперименте [12] (табл. 1), на 1.6%, что укладывается в объявленную его авторами неопределенность в 2%, подтверждая согласованность совокупности данных по термическим и калорическим свойствам Os. Косвенное подтверждение дают результаты расчетов по методу функционала плотности [13], который в комбинации с моделью ДГ позволил рассчитать температурную и барическую зависимость объема Os, включая тепловое расширение. В частности, при 3000 К и нулевом давлении, значение , что примерно соответствует оценке  в таблице. Наконец, при сравнении рассчитанного объема в точке плавления с его величиной при 0 К (8.395(10-6 м3/моль) можно убедиться, что приращение составляет 7.47% в согласии с правилом Грюнайзена:  [4].

Для Ru за счет более низкой температуры плавления, объем опытных данных больше, чем для Os. В частности, данные для КТР доступны почти вплоть до температуры плавления [14], что избавляет от необходимости использовать корреляцию (3). Другая особенность – наличие двух наборов данных по калорическим свойствам вблизи от точки плавления с заметным расхождением значений теплоемкости (до 10%). Исходные и полученные оценкой по формуле (2) величины приведены в таблице 2. Соответственно двум значениям , в таблице приведено по две оценки для скачка объема и наклона кривой плавления, с расхождением также примерно в 10%.

Таблица 2. Исходные и рассчитанные термодинамические данные для Ru.

| Tm, К | Cp(Tm), Дж/(моль К) | ΔSm , Дж/(моль К) | β×106, К-1 | Vs×106, м3/моль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2606 [1] | 47.48 [1] 52.85 [2] | 14.686 [2] | 52.86 [14] | 8.869 [14] |
| 9.4 [12] | 42.9 38.5 | 0.63 0.57 |  |  |

Так же, как и для Os, можно проверить достоверность оценок по согласованию с данными для жидкой фазы. Опытное значение мольного объема по данным левитационного эксперимента м3/моль [12], а  оценка  дает величины  или  м3/моль. Отклонение оценок, от опытного значения составляет 1 и 0.5%, то есть, укладывается в диапазон погрешностей левитационного эксперимента (2%) и не дает оснований для предпочтения.

В итоге, с учетом погрешностей величин, включенных в расчет комплекса (2), можно заключить, что погрешность в оценке скачка объема и наклона кривой плавления едва ли превышает 15%. Хотя данные по калорическим свойствам осмия подвержены меньшей неопределенности, чем для рутения, точность расчета в первом случае снижается за счет необходимости  в далекой экстраполяции данных по тепловому расширению.

ЛИТЕРАТУРА

- Чеховской В.Я., Раманаускас Т.Р. Обзоры по теплофизическим свойствам веществ. 4(78) (1989).

- Кац С.А. Теплофизические свойства ряда тугоплавких металлов в твердом и жидком состояниях в окрестности точки плавления. Канд. дисс. М.: ИВТАН, 1978.

- Кац С.А., Чеховской В.Я. ЖФХ. 54(3) (1980) 768.

- Цагарейшвили Д.Н. Методы расчета термических и упругих свойств кристаллических неорганических веществ. Тбилисси: МЕЦНИЕРЕБА, 1977.

- Errandonea D. Phys. Rev. B. 87 (2013) Ar#054108.

- Arblaster J.W. Platinum Metals Rev. 49(3) (2005) 141.

- Arblaster J.W. Calphad. 19(3) (1995) 327.

- Станкус С.В., Хайрулин Р.А. ТВТ. 30(3) (1992) 487.

- Станкус С.В., Тягельский П.В. ТВТ. 30(1) (1992) 188.

- Arblaster J.W. Calphad. 19(3) (1995) 349.

- Arblaster J.W. Platinum Metals Rev. 57(3) (2013) 177.

- Ishikawa T., Paradis P.-F. Advances in Materials Research. 11 (2009) 173.

- Liu K., He D.-W., Zhou X.-L., Chen H.-H. Physica B: Condensed Matter. 406(15-16) (2011) 3065.

- Arblaster J.W. Platinum Metals Rev. 57(2) (2013) 127.