Зависимость теплофизических свойств от размера и формы нанокристалла

#### Магомедов М.Н.

ФГБУН Институт проблем геотермии Дагестанского НЦ РАН, Россия,

367003, Махачкала, пр-т Шамиля 39-а. E-mail: mahmag4@mail.ru

Нанокристаллы изучают уже давно, однако, размерные зависимости модуля упругости: BT = – V ( P /  V)T , и коэффициента теплового расширения: p = [ln(V) / T]P, не ясны до сих пор. Здесь T – температура, V – объем системы, P – давление. Поэтому нами была изучена зависимость модуля упругости (BT), коэффициента Пуассона (), модуля Юнга (Y), модуля сдвига (G), коэффициента теплового расширения (p) и теплоемкости (cv и cp) от размера и формы нанокристалла простого вещества со свободной поверхностью. Для изучения мы использовали модель нанокристалла в виде прямоугольного параллелепипеда с варьируемой формой поверхности (RP-модель) [1 – 4].

Если число атомов (N) в нанокристалле не изменяется, то для произведения коэффициента теплового расширения на модуль упругости можно получить [3]:

αpBT=(αpBT)in−∂σ∂Tv,N∂(ΣN)∂vT,N+ΣN∂(∂σ∂T)v,N∂vT,N,     (1)

где v = V/N – удельный объем,  – площадь поверхности,  – удельная (на единицу площади) поверхностная свободная энергия, (p BT)in – произведение p BT для макрокристалла, т.е. без учета поверхности системы.

Давление для ограниченной поверхностью  системы равно: P = Pin – Psf , где Pin – объемное, а Psf – поверхностное давление, которое равно [2, 3]:

Psf=∂σΣN∂vT,N=Pls(1−Δp).                                       (2)

Здесь Pls – это давление Лапласа, а функция p из формулы (2) имеет вид:

Δp=− ∂ln(σ)∂ln(ΣN)T,N .                                                (3)

Для жидкой фазы выполняется: (/)T, N = 0. Но для твердой фазы p  0, и наличие функции p в (2) приводит к эффектам, присущим только для твердой фазы наносистемы [2 – 4]: 1) всегда выполняется: Psf < Pls; 2) при определенных условиях поверхностное давление становится растягивающим: Psf < 0 < Pls.

Как и в [1 – 4] положим, что нанокристалл имеет вид прямоугольного параллелепипеда с квадратным основанием, ограненный гранями (100). Величина f = Nps/Npo – это параметр формы, который определяется отношением числа атомов на боковом ребре Nps к числу атомов на ребре основания Npo.

Ограничение системы поверхностью приведет к обрыву связей на границе. Поэтому если использовано приближение «взаимодействия только ближайших соседей», то вместо первого координационного числа (kn) необходимо брать <kn> – среднее (по всей наносистеме) значение первого координационного числа, которое будет зависеть как от N, так и от формы наносистемы [1 – 4]:

kn∗kn(N,f)>kn(∞)=1−Z(f)α2N13,                               (4)

где kn() – координационное число для макрокристалла, Zs(f) = (1 + 2f ) / (3f 2/3) – функция формы,  =  / (6 kp), где kp – коэффициент упаковки структуры.

При этом структуру системы полагаем неизменной: kp = const. Данную модель нанокристалла в виде прямоугольного параллелепипеда (rectangular parallelepiped) с квадратным основанием, форму которого можно варьировать с помощью параметра формы f, назовем RP-моделью.

Пусть взаимодействие атомов в нанокристалле простого однокомпонентного вещества описывается парным потенциалом Ми-Леннарда-Джонса [2, гл. 3]:

ϕ(r)=D(b−a)arorb−brora  ,                                    (5)

где D и ro – глубина и координата минимума потенциала, b и a – параметры.

Для расчетов возьмем кремний (m = 28.09 a.m.u.) со структурой алмаза: kn() = 4, kp = 0.3401,  = 2.25,  = 1.5396, который изучался в рамках RP-модели в [4]. Параметры межатомного потенциала (5) для Si были определены в [2]: ro = 2.35110 – 10 m, D/kB = 26921.28 K, a = 2.48, b = 4, где kB – постоянная Больцмана.

- Тогда рассчитанные методом из [2, 5] значения температуры Дебая (), первого (), второго (q) и третьего (z) параметров Грюнайзена при N =  и при R = 1 будут равны:  (1) = 549.1 K,  (1) = 0.994,  q(1) = 5.810 – 3,  z(1) = 1.01.

Для макро-Si экспериментальные оценки для (1) и (1) равны:  = 638  648.8 K и  = 1.0 [2]. Здесь R(T) = ro / c(T) – относительная линейная плотность, c – расстояние между центрами ближайших атомов.

Расчет (100) – удельной поверхностной энергии грани (100) был проведен по методу из [1 – 4], а расчет коэффициента Пуассона – по методу из [6]:

μ(N,T)=12−148⋅Xs(N,T)⋅R⋅[γ(N)]2  ,

где Xs(N, T) =  (N, T)/[roB(N, T)].

Расчет зависимости BT(N, T) был проведен по методу, разработанному в [9], исходя из формул (1)-(5). Для нормированного модуля упругости получим:

B∗BT(N,T)B(0)in=1−ΔBsfPlsB(0)in=1−4(1−kn∗)α13B(0)in⋅roΔBsf⋅R⋅σ .                  (6)

Здесь введена безразмерная функция следующего вида [9]:

ΔBsf=−B'(P)in(1−Δp)+13(1−Δp)(1+2Δp)+∂Δp∂ln(v)T,N,kp,f,              (7)

где величину B(P)in = ( B /  P)in для Si брали равной [2]: B(P)in = 4.16.

В таблице представлены использованные для расчетов значения: R и p(T)in из [7], B(0)in из [2], и рассчитанные для макро-Si при указанных T и R: (100), (T) = (/T)v,N , функции p из (3), и  – коэффициент Пуассона.

| T K | R(T) [7] | p(T)in [7] 10 – 6 K – 1 | B(0)in [2] kbar | (100)in 10 – 3 J/m2 | – (T)in 10 – 6 J/(m2K) | p(, T) | (, T) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 1 | – 1.02 | 980.23 | 1671.4 | 13.3 | 0.992 | 0.209 |
| 300 | 0.9998 | 7.91 | 977.00 | 1664.5 | 39.9 | 0.997 | 0.209 |
| 1000 | 0.9971 | 12.84 | 963.46 | 1624.5 | 45.7 | 1.014 | 0.205 |
| 1685 | 0.9940 | 14.62 | 948.43 | 1583.0 | 45.8 | 1.030 | 0.201 |

Экспериментальные значения удельной поверхностной энергии грани (100) и коэффициента Пуассона для макро-кремния лежат в интервале: (100)in = (1060  2350)10 – 3 J/m2 [2],  = 0.213  0.223 [8].

Из (3) и (10) для коэффициента теплового расширения получим:

αp(T,N)=αp(T)inB∗+3kB⋅γ(N,T)2α⋅c3⋅BT(N,T) ,                (8)

где p(T)in – коэффициент теплового расширения макрокристалла из таблицы,

GE(y)=y2exp(y)yexp(y)+1−2exp(y)−1exp(y)−13>0,      y=ΘET=3 Θ4 T.     (9)

На Рис. 1 слева показаны изотермо-изоморфные (при f = 1, т.е. для куба) зависимости от N следующих нормированных (на значение для макро-Si) функций: модуля упругости B* – верхние четыре сплошные кривые, модуля Юнга Y* – средние четыре точечные кривые, модуля сдвига G* – нижние четыре сплошные кривые. Самая нижняя пунктирная кривая – зависимость Tm* – нормированной температуры плавления. Расчет Tm* был проведен по методу из [10]. Cправа показана зависимость (N), а на вложенном графике – *(N). В каждой четверке изотерм верхняя рассчитана при 100 K, а нижняя – при температуре плавления макро-Si [7]: Tm(Si) = 1685 K. Символы на изоморфах *(N) указывают положение разрешенных для куба (f = 1) значений N в нано-Si.

На Рис. 2 слева показана зависимость от N (при f = 1) относительного изменения параметра решетки c/c (в %). В каждой паре изотерм сплошная кривая рассчитана при использовании Xs(N,T), а пунктирная кривая – при Xs(N=,T). Учет зависимости Xs(N) усиливает как размерное сжатие при T < (1), так и размерное растяжение при T > (1). Справа показана зависимость p(N). Видно, что изотерма T = 100 K при N0(f=1)  1125 переходит через ноль.

Расчет удельных (на атом) изохорной cv и изобарной cp теплоемкостей нанокристалла в рамках RP-модели был проведен по методу из [4].

Выводы: при изоморфном уменьшении размера нано-Si значения , B, Y и G уменьшаются, а функции , p, cv, cp и cp – cv увеличиваются вдоль изотермы. Изменение данных функций тем заметнее, чем больше форма нанокристалла отклонена от наиболее устойчивой формы (для RP-модели это куб).

Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН (проект № П-2.1) и РФФИ (грант № 10–02–00085-а).

ЛИТЕРАТУРА

- М.Н. Магомедов. Физика Твердого Тела. 46 (2004) 5, 924.

- М.Н. Магомедов. Изучение межатомного взаимодействия, образования вакансий и самодиффузии в кристаллах. М.: Физматлит, 2010. 544 с.

- М.Н. Магомедов. Поверхность. (2011) 7, 104.

- М.Н. Магомедов. Поверхность. (2012) 1, 99.

- М.Н. Магомедов. Физика Твердого Тела. 45 (2003) 1, 33.

- Е.Ф. Пичугин. Известия Вузов. Физика. (1962) 6, 77.

- С.В. Станкус, Р.А. Хайрулин, П.В. Тягельский. Теплофизика Высоких Температур. 37 (1999) 4, 559.

- И.Н. Францевич, Ф.Ф. Воронов, С.А. Бакута. Упругие постоянные и модули упругости металлов и неметаллов. Киев: Наукова думка, 1982. 286 с.

- М.Н. Магомедов. Письма в Журнал Технической Физики. 39 (2013) 9, 9.

- М.Н. Магомедов. Журнал Технической Физики. 80 (2010) 9, 141.