О ТЕОРИИ ВОЗМУЩЕНИЯ УИКСА-ЧАНДЛЕРА-АНДЕРСОНА ДЛЯ ОПИСАНИЯ БЛИЖНЕГО ПОРЯДКА РАСПЛАВОВ

Н.С. Бектурганов, Ш.М. Сейтов, К.Ж. Жумашев, Т. Сулейменов

Химико-металлургический институт, Казахстан, 100009, г. Караганда,

ул. Ермекова, 63. E-mail: chingo_84@mail.ru

Металлический расплав представляет собой простую жидкость, а под этим понимают систему классических частиц с одинаковым диаметром с центрально-симметричным потенциалом взаимодействия. Возможно, такую жидкость удобно рассматривать в рамках теории Уикса-Чандлера-Андерсона (WCA), где используется гипотеза о том, что отталкивающая часть потенциала круто возрастает при сближении частиц друг с другом. В данном случае, это предположение позволяет нам часть потенциала взаимодействия заменить потенциалом твердых сфер.

Можно получить ряд теорий возмущения для жидкости с потенциалом включающим в себя твердую фазу и прямоугольная яма (или ее называют SW-потенциалом) почти до четвертого порядка. Согласно им для SW-потенциала с шириной прямоугольной ямы  и глубиной U свободная энергия Гельмгольца, отнесенная к одной частице, определяется рядом

Здесь  и   свободная энергия,  = 1/Т,  = U, 1-4 – коэффициенты разложения. На наш взгляд, второй порядок теории возмущения дает всеобщую поправку к функции радиального распределения атомов в расплавах.

Можно считать, что реализуемый метод теории WCA для описания структуры и термодинамики расплавов является необходимым этапом перед сравнением полученных результатов с данными моделирования систем с потенциалом Леннарда-Джонса. Как известно, центральным моментом теории WCA является определение диаметра применяемых твердых сфер, поскольку именно диаметр определяет коэффициент заполнения . В этой связи к математической процедуре предъявляются особые требования по точности.