Кинетика фазового перехода изотропная жидкость – нематик

в мультикомпонентных жидкокристаллических смесях

С.В. Костромин, В.В. Зуев, С.В. Бронников

Институт высокомолекулярных соединений РАН,

Большой пр. 31, 199004 Санкт-Петербург

e-mail: bronnik@hq.macro.ru

Развитие современной оптоэлектроники вызывает необходимость изучения кинетики фазовых переходов и фазовых реакций в сложных многокомпонентных смесях жидкокристаллических (ЖК) соединений. Оптимизация свойств составов, используемых при производстве технических устройств на основе ЖК-систем (например, дисплеев), таких как диэлектрические свойства, вязкость, температурный интервал существования и последовательность ЖК-фаз и т.д., осуществляется путем создания смесей, содержащих до нескольких десятков компонентов [1]. Целью настоящего исследования явилось изучение гетерогенных равновесий и кинетики фазового перехода изотропная жидкость – нематик в двух четырехкомпонентных ЖК-смесях. Процесс фазового разделения при охлаждении изотропного расплава ЖК-смесей изучали с использованием поляризационного оптического микроскопа и специального ИК микроскопа, соединенного со спектрометром. Полученные фотографии были обработаны с использованием подходов, разработанных в рамках модели обратимой агрегации [2]. Статистическое распределение размеров капель описано в рамках равновесной термодинамики необратимых процессов. Анализ временных зависимостей среднего диаметра капель позволил обнаружить две стадии кинетики роста нематической фазы и количественно описать их универсальным законом роста кластеров. Показано, что в соответствии с правилом фаз Гиббса, в равновесии могут сосуществовать более одной нематической фазы, различающиеся по составу.

ЛИТЕРАТУРА

[1] S.M. Kelly, Flat panel displays. Advanced organic materials. Roy.Soc.Chem., Cambridge, 2000.

[2] H.G. Kilian, S. Bronnikov, T. Sukhanova, J. Phys. Chem. B 107 (2003) 1357