ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ, ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ ФЕРРИТА ВИСМУТА С МАЛОРАЗМЕРНЫМИ РЗЭ

1Хасбулатов С.В., 2Гаджиев Г.Г., 1Павелко А.А., 2Омаров З.М., 1Алешин В.А., 1Шилкина Л.А., 1Резниченко Л.А.

1Научно-исследовательский институт физики Южного федерального университета, Россия, Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194. aapavelko@sfedu.ru

2Институт физики им. Х.И.Амирханова ДНЦ РАН,
367010, Россия, Махачкала, ул. М. Ярагского, 94, Gadjiev@mail.ru

Феррит висмута является одним из наиболее известных сегнетомагнетиков – материалов, одновременно сочетающих магнитные и сегнетоэлектрические свойства [1]. Соединения на основе феррита висмута привлекательны не только в прикладном плане благодаря высоким значениям электрического (Тс ~ 1083 K) и магнитного (TN ~ 643 K) упорядочений, но и с фундаментальной точки зрения, ввиду того, что в них наблюдается сильная взаимосвязь структуры и микроструктуры с магнитными и электрическими свойствами [2]. Однако, как известно, эта взаимосвязь возможна лишь при условии подавления пространственно-модулированной магнитной структуры, чего, в свою очередь, можно добиться путем замещения Bi редкоземельными элементами (РЗЭ). Данный метод позволяет извлекать информацию о магнитоэлектрическом взаимодействии в объектах, основываясь на изучении корреляционных связей между их электро- и теплофизическими свойствами в области протекания магнитных и сегнетоэлектрических фазовых переходов (ФП). Кроме того, коэффициент температуропроводности, один из наиболее важных фундаментальных параметров, практически не исследовался в объектах, представленных в данной работе, в связи с чем результаты сопоставления диэлектрических свойств и температуропроводности керамических образцов твердых растворов (ТР) феррита висмута, замещенного малоразмерными РЗЭ (Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) различной концентрации, можно считать пионерскими в области изучения природы наблюдаемых в нем эффектов.

Объектами исследования явились ТР бинарных систем вида Bi1-xРЗЭxFeO3, где РЗЭ = Tb (0.89), Dy (0.88), Ho (0.86), Er (0.85), Tm (0.85), Yb (0.81), Lu (0.80) (в скобках даны значения ионных радиусов РЗЭ, Ri, в Å по [3]), x = 0.05–0.20, Δх = 0.05. Образцы получены по обычной керамической технологии, включающей двухстадийный синтез с последующим спеканием без приложения давления.

Рентгенографические исследования проводили методом порошковой дифракции с использованием дифрактометра ДРОН-3 (отфильтрованное Cokα- излучение, схема фокусировки по Брэггу - Брентано). Исследование поликристаллического (зёренного) строения мультиферроиков проводили в отраженном свете на оптическом микроскопе Neophot 21 и инвертированном высокоточном микроскопе Leica DMI 5000M. Температуропроводность (χ) измерялась на установке LFA-457 ”MicroFlash” немецкой фирмы NEZSCH. Относительная диэлектрическая проницаемость (ε/ε0) исследовалась на специальном стенде с использованием прецизионного LCR-метра Agilent E4980A в широких интервалах температур (300–800 K) и частот (f) переменного измерительного поля (20–2·106 Гц).

Рентгенофазовый анализ, проведенный при комнатной температуре, показал, что ТР (Bi1-xTb x)FeO3, испытывают переход из ромбоэдрической (Рэ) фазы в морфотропную область, содержащую смесь двух фаз – Рэ и моноклинной (М), тогда как остальные ТР принадлежат ромбоэдрической области, характерной для феррита висмута. Все исследованные ТР содержат примесные фазы Bi2Fe4O9 и Bi25FeO40., концентрация которых варьируется в зависимости от вида РЗЭ и его концентрации.

Рис. 1. Микроструктуры образцов керамики Bi0.9РЗЭ0.1FeO3 (РЗЭ – Tb, Dy, Ho, Er, Yb, Tm) при комнатной температуре. РЗЭ указан в левом нижнем углу фотографий.

На рис. 1 показаны фотографии микроструктуры изученных объектов. Черные области округлой и неправильной формы – поры. Они распределены по поверхности неоднородно. Травлением выявлены границы кристаллитов: замкнутые темные линии вокруг более светлых областей (зерен керамики). Было установлено, что наиболее совершенны микроструктуры феррита висмута с более крупными РЗЭ. При уменьшении Ri и возрастании x увеличивается количество примесной фазы («серые» зерна), структура разрыхляется, межкристаллитные пространства заполняются жидкой фазой, утолщаются границы зерен, трансформируется их габитус.

Рис. 2. Зависимости ε/ε0 образцов керамики Bi1-xРЗЭxFeO3 от температуры и f при x = 0.05 и 0.20, РЗЭ = Tb (а, б), Dy (в, г), Ho (д, е), Er (ж, з), соответственно.

| Рис. 3. Зависимости ε/ε0 образцов керамики Bi0.80РЗЭ0.20FeO3 от температуры и f, РЗЭ = Tm (а), Yb (б), Lu (в). |  | Рис. 4. Зависимости χ образцов керамики Bi1-xРЗЭxFeO3 от температуры. В скобках указан Ri РЗЭ. |
| --- | --- | --- |

Результаты исследования зависимостей ε/ε0 образцов керамик от температуры приведены на рис. 2, 3. Как видно из рисунков, в областях 400–500 К формируются два сильно дисперсионных максимума ε/ε0, особенностью которых является сдвиг в высокотемпературную область, уменьшение и размытие их пиковых значений при увеличении частоты. Подобные явления, известные под названием максвелл-вагнеровской релаксации, наблюдались ранее в [4] и были связаны с накоплением свободных зарядов на поверхностях раздела компонентов на фоне межслоевых, межфазных и внутрифазных перестроек. На рис. 4 представлены температурные зависимости χ всех исследованных ТР. Хорошо видно, что "поведение" всех характеристик экстремально в окрестности температуры ≈ 640 К, принадлежащей области антиферромагнитного перехода. Анализ рис. 4 позволяет сделать вывод о том, что TN не испытывает значительного смещения в независимости от вида РЗЭ, замещающих Bi, и их концентраций.

ЛИТЕРАТУРА

1. А.К. Звездин, А.П. Пятаков УФН 174 (2004) 465.

2. А.К. Звездин, К.А. Звездин Природа 9 (2001) 9.

3. Г.Б. Бокий Введение в кристаллохимию. Изд-во МГУ, Москва, 1954.

4. А.И. Миллер, А.А. Гусев, И.А. Вербенко и др. Экология промышленного производства 2 (2012) 65.