ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЧИСТЫХ МЕТАЛЛОВ

Рощупкин В.В., Ляховицкий М.М., Покрасин М.А., Чернов А.И.,

Минина Н.А., Соболь Н.Л.

ФГБУН Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН, Россия, 119991, Москва, Ленинский проспект, 49

E-mail: pokrasin@gmail.com

Работоспособность оборудования, используемого в энергетическом, нефтехимическом и других производствах, зависит от надежности материалов и изделий, которые находятся под воздействием механических и температурных нагрузок и влиянием агрессивных сред. Использование в энергомашиностроительной отрасли  новых перспективных материалов предполагает всестороннее исследование их теплофизических и механических свойств. Перспективными методами оценки физико-механических параметров и структуры материалов являются акустические методы.

Современные ультразвуковые методы обладают большой универсальностью. С их помощью можно  исследовать не только упругие свойства материалов [1], но и электронную структуру металлов и сплавов, сверхпроводимость, внутреннее трение, фазовые переходы первого и второго рода, структуру и свойства различных дефектов [2].

В настоящей работе представлены результаты экспериментального исследования акустических свойств ряда чистых металлов при высоких температурах, а также рассчитанных на их основе теплофизических и механических свойств.

Исследование акустических свойств металлов и их сплавов в широком температурном диапазоне  представляет достаточно сложную в техническом плане задачу, т.к. пьезоэлектрические датчики используются при температурах близких к комнатной. Следовательно, датчик должен находиться за пределами области нагрева. Для проведения высокотемпературных исследований был использован предложенный в [3] способ измерения скорости и коэффициента затухания ультразвука. В соответствии с описываемой методикой измерения акустических свойств материалов проводятся на проволочных образцах диаметром до 3 мм и соотношением длины образца к их диаметру  не менее 25-30. Однако в методику измерений был внесен ряд конструкционных и методических изменений, позволивших в значительной степени повысить точность и надежность экспериментальных результатов. Технология акустических измерений, разработанная и использованная авторами, подробно описана в работе [4].

Полученные значения скорости звука представляют собой  скорость ультразвука продольной волны, удовлетворяющую условию: λ>>D, где λ – длина звуковой волны,  D – диаметр стержня. Скорость звука в бесконечной среде может на 15-20 % отличаться от полученных результатов для проволочных образцов [1].

Поскольку в расчетные формулы для определения скорости и коэффициента затухания ультразвука входит длина рабочей части образца, то для учета температурного линейного расширения образцов при расчете значений скорости и коэффициента затухания ультразвука были проведены предварительные исследования на высокоскоростном термическом дилатометре DL-1500-RH (ULVAC SINKU-RIKO, Japan) в том же температурном интервале при такой же скорости изменения температуры.

Погрешность измерения скорости ультразвука составляет 0,2 %, коэффициента затухания – 3 %, относительного температурного расширения образца – 0,1 %.

Авторами  были исследованы акустические свойства армко-железа, технически чистого титана ВТ1-00, никеля, циркония, кобальта в диапазоне температур 20–1000 0С. Полученные экспериментальные и рассчитанные на их основе данные о свойствах исследованных материалов обрабатывались методом наименьших квадратов для получения их температурных зависимостей в виде  Y = A + Bt + Ct2 + … , где Y – свойство, t – температура в 0С. Коэффициенты А, В, С представлены в таблице. В таблице указан температурный диапазон аппроксимации, что связано с наличием фазовых переходов в ряде исследованных материалов.

Коэффициенты аппроксимирующих уравнений

| Металл | Свойство | A | B | C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Титан ВТ1-00 | Скорость звука c, м/с Коэф. затухания звука, а, м-1 Относительное температурное расширение ΔL/L0, % Плотность ρ, кг/м3 Модуль Юнга Е, ГПа | 4535.5 4.24 –0.084 4511.4 92.10 | –1.39 0.004 0.001 –0.14 –0.06 | – 1.0∙10-6 – – – |
| Армко-железо | Скорость звука c, м/с диапазон 20-900 0С. Коэф. затухания звука, а, м-1 диапазон 20-900 0С. Относительное температурное расширение ΔL/L0, % Плотность ρ, кг/м3 Модуль Юнга Е, ГПа | 4963,0 1.924 –0.047 7860.6 192.69 | –7.0.10-4 0.006 0.001 –0.035 –0.06 | – –1.5.10-8 1.2.10-7 –4.8.10-7 –3.3.10-5 |
| Никель | Скорость звука c, м/с диапазон 20 – 360 0С, диапазон 360 – 1050 0С Коэф. затухания звука, а, м-1, диапазон 20 – 360 0С, диапазон 360 – 1050 0С Относительное температурное расширение ΔL/L0, % Плотность ρ, кг/м3 Модуль Юнга Е, Гпа диапазон 20 – 360 0С, диапазон 360 – 1050 0С | 4761.6 4657.5 3.103 12.56 –0.039 8910.4 190.5 195.1 | –6.22 –0.38 0.114 –0.045 0.001 –0.37 –0.407 –0.05 | 0.01 –4.5.10-4 –1.7.10-4 8.53.10-5 3.1.10-7 –7.1.10-5 0.001 –2.0.10-5 |
| Цирконий | Скорость звука c, м/с Коэф. затухания звука, а, м-1 Относительное температурное расширение ΔL/L0, % Плотность ρ, кг/м3 Модуль Юнга Е, ГПа | 3829.6 1.943 –0.53 6478.1 88.52 | –1.27 –0.001 8.2.10-4 –0.16 –0.10 | –1.4.10-4 5.7.10-4 –1.9.10-7 5.3∙10-5 –1.1.10-4 |
| Кобальт | Скорость звука c, м/с Коэф. затухания звука, а, м-1 Относительное температурное расширение ΔL/L0, % Плотность ρ, кг/м3 Модуль Юнга Е, ГПа | 4885.5 11.02 0.03 8977.3 205.5 | –1.12 5.5.10-5 0.002 –0.47 –0.07 | – 2.76∙10-8 – 2.1∙10-5 –1.5∙10-5 |

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 14-08-00073а).

ЛИТЕРАТУРА

1. Физическая энциклопедия. М.: Большая Российская энциклопедия. 4 1994.

2. Колесников А.Е. Ультразвуковые измерения. М.: Издательство стандартов, 1970.

3. N.K. Gobran and H. Youssef. The Journal of the Acoustical Society of America.

39 (1966) 1120.

4. И.И. Новиков, В.В. Рощупкин, М.А. Покрасин, М.М. Ляховицкий, А.И. Чернов, А.Г. Пенкин, Н.Л. Соболь, А.Г. Кольцов. Приборы. 3 (2012) 51.