ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВЫХ

РАВНОВЕСИЙ В СИСТЕМЕ CU-IN-PB

Лысенко В.А., Васильев В.П., Митрофанова А.Н., Горленко Л.Е.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Россия,

119991, Москва, Ленинские горы, д.1

vallys2@yandex.ru

Свинцово-цинковые руды содержат много ценных металлов, включая Cu, Ag, Au, Bi, Ge, In. Для совершенствования технологических процессов выделения и очистки этих металлов необходимо знание фазовых диаграмм соответствующих многокомпонентных систем. Для построения таких диаграмм в настоящее время эффективно используется метод термодинамического моделирования, который заключается в нахождении на базе всей имеющейся экспериментальной информации (по фазовым равновесиям и термодинамическим свойствам фаз) аналитических выражений для энергий Гиббса всех фаз, что позволяет затем рассчитывать фазовые равновесия в системе путем минимизации ее энергии Гиббса. Цель нашей работы –расчет фазовых равновесий в тройной системе Cu-In-Pb, которая является подсистемой четверной системы Cu-In-Pb-Zn.

Экспериментальные данные о фазовых равновесиях в системе Cu-In-Pb ограничиваются работой [1], в которой методами ДСК и ДТА определены температуры фазовых переходов для составов политермического сечения xIn=0.75, а также установлено отсутствие в этой системе тройных соединений. Сведения о термодинамическом моделировании системы Cu-In-Pb в литературе отсутствуют. Оптимизации бинарных подсистем Cu-In-Pb проведены ранее в работах [2] (Cu-In), [3] (Cu-Pb) и [4] (In-Pb).

В нашей работе на основе найденных в [2-4] термодинамических моделей жидкости в бинарных подсистемах Cu-In-Pb, а также экспериментальных данных [1] о фазовых переходах в этой тройной системе построена термодинамическая модель тройной жидкости и рассчитаны фазовые равновесия в системе Cu-In-Pb путем минимизации ее энергии Гиббса. При этом для термодинамического описания точечных фаз  (Cu0.7In0.3),  (Cu0.64In0.36),  (Cu11In9), а также твердых растворов (Cu), , , ' в системе Cu-In использовали модели, предложенные в [2]. Для описания твердых растворов , (In), (Pb) в системе In-Pb использовали термодинамические модели, полученные в [4].

Определены координаты нонвариантных равновесий и проекция поверхности ликвидуса системы Cu-In-Pb . Рассчитаны изотермические сечения фазовой диаграммы этой системы при 373 и 573 К, а также политермические разрезы Cu0.5In0.5–Pb, Cu0.5Pb0.5–In, In0.5Pb0.5–Cu.

Рассчитанная фазовая диаграмма политермического разреза Cu0.5Pb0.5–In показана на рисунке.

Рассчитанный политермический разрез системы Cu-In-Pb при xCu/xPb=1

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты 14-08-00942 и 14-08-00963)

ЛИТЕРАТУРА

1. A. Bolcavage, C.R. Kao, Y.A. Chang, A.D. Romig,  in Experimental Methods of Phase Diagram Determination, The Minerals, Metals & Materials Society, TMS, PA, 1994, p. 21.

2. H.S. Liu, X.J. Liu, Y. Cui, et al.  J. Phase Equillib., 23 (2002), 409.

3. I. Vaajamo, H. Johto, P. Taskinen,  Int. J. Mater. Res., 104 (2013), 372.

4. N. David, K. El Aissaoui, J.M. Fiorani, et al.  Thermochim. Acta, 413 (2004), 127.