ТЕРМОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА La2-xSrxCuOy (0 x  1.2)

Л.А. Тифлова, А.А. Попова, А.С. Монаенкова, В.А. Алешин, И.П.Романова

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Россия, г. Москва, 119992, ГСП-2, Ленинские горы, МГУ имени М.В.Ломоносова, химический факультет, д.1, стр.3.

E-mail: tiphlova@phys.chem.msu.ru

Настоящая работа является частью систематических исследований термохимических свойств медь-содержащих металлооксидных керамик, которые проводятся в лаборатории термохимии имени В.Ф. Лугинина химического факультета МГУ. Она посвящена определению стандартных энтальпий образования ряда фаз в многокомпонентной системе La-Sr-Cu-O. Особый интерес в этой системе представляют собой твердые растворы La2-xSrxCuOy, поскольку это одни из немногих сверхпроводников на основе оксида меди, для которых химический состав может меняться в достаточно широком диапазоне, что позволяет получить соединения, обладающие всем спектром электромагнитных свойств.

Образцы La2-xSrxCuOy были получены по керамической технологии из оксидов лантана и меди и карбоната стронция. Полученные препараты были охарактеризованы с помощью РФА. Рентгенофазовый анализ подтвердил однофазность исследуемых образцов. Формальную валентность меди и содержание нестехиометрического кислорода в исследованных фазах определяли методом иодометрического титрования.

В настоящей работе в герметичном качающемся калориметре с изотермической оболочкой были измерены энтальпии реакций La2-xSrxCuOy с 1 н соляной кислотой при 298,15 К. Подъем температуры в опытах определялся с помощью платинового термометра сопротивления, термометрическая чувствительность калориметра 310-5 К/мм шкалы записывающего прибора. Тепловое значение калориметра определяли электрическим способом. По полученным данным энтальпий реакций с использованием литературных данных по термохимическим свойствам оксидов лантана, меди и стронция были рассчитаны энтальпии образования изученных фаз из элементов и оксидов.

Все полученные величины могут быть использованы для оптимизации процесса направленного синтеза исследованных фаз и для построения фазовых диаграмм.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ( проект № 07-03-00973).