ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ ШЕРОХОВАТОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ

- Батенин В.М., Качалов В.В., Курилович А.В., Маликов М.М., Менделеев В.Я.

- Объединенный Институт высоких температур Российской академии наук

- ул. Ижорская 13 стр. 2, Москва 125412, Россия,v_mendeleyev@list.ru

Экспериментальные данные о начале плавления поверхностного слоя позволяют определить границы применимости теоретических моделей, описывающих изменение теплофизических свойств металлов на начальном этапе и последующих этапах воздействия интенсивного излучения на поверхность. В настоящее время начало плавления поверхностного слоя металла определяют по динамике отражательной способности поверхности во время воздействия. Целью исследования является определение начала плавления поверхностности серебра по изменению нормально направленной отражательной способности и пространственной структуры шероховатости поверхности при нагреве до температуры 1000С в воздушной атмосфере. Исследуемый образец содержал 99.9% серебра и имел плоскую поверхность прямоугольной формы размером 7 мм  10 мм. Толщина образца составляла 0.2 мм. Среднеквадратическое отклонение шероховатости поверхности составляло 8.6 нм. Температурные зависимости отражательной способности и структуры шероховатости поверхности определялись по изменению пространственного распределения интенсивности рассеянного пробного лазерного излучения. Длина волны лазерного излучения составляла 660 нм. Температура поверхности, отражательная способность и пространственное распределение интенсивности излучения, рассеянного поверхностью нагреваемого образца, регистрировались с периодом 1 с. Полученная зависимость нормально направленной отражательной способности серебра от температуры сравнивается с зависимостями, приведенными в [1-7]. Начало плавления поверхностного слоя оценивалось по корреляции отражательной способности и пространственного распределения интенсивности рассеянного пробного лазерного излучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. А.М. Бонч-Бруевич, Я.А. Имас, Г.С. Романов, М.И. Либенсон, Л.Н. Мальцев. ЖТФ 38 (1968) 318.

2. S.V. Garnov, V.I. Konov, O.G. Tsarkova, F. Dausinger, A. Raiber. Proc. SPIE  2966 (1996) 149.

3. W.T. Walter. Proc. SPIE 198 (1979) 109.

4. N. Rotenberg, A.D. Bristow, M. Pfeiffer, M. Betz, H.M. van Driel. Phys. Rev. B 75 (2007) 155426.

5. W-L. Chan, ·R.S. Averback, ·D.G. Cahill. Appl. Phys. A 97 (2009) 287.

6. Y. Ren, J.K. Chen, Y. Zhang, J. Huang. Appl. Phys. Lett. 98 (2011) 191105.

7. M. Schmid, S. Zehnder, P. Schwaller, B. Neuenschwander, J. Zürcher, U. Hunziker. Proc. SPIE  8607 (2013) 86071I.